石灰检测时应主意的问题
上海市建设工程检测行业协会秘书处       刘文军
石灰是一种以氧化钙(CaO)为主要成分的气硬性无机胶凝材料。是用碳酸钙含量高的原料经900～1100℃煅烧而成，因此它还常含有少量的碳酸钙、氧化镁、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝等杂质。石灰是人类最早应用的胶凝材料，我国早在公元前7世纪就开始使用石灰，至今石灰仍然是用途广泛的建筑材料。常用的使用方法有将它掺入水泥砂浆中，配成混合砂浆，可显著提高砂浆的和易性。另一个用途是在道路工程中将石灰粉掺入粉碎的土中，经拌合、压实及养护后得到具有一定强度和耐水性的混合料，称为石灰稳定土。石灰稳定土多用于基层(底基层)施工，也可用于为保证面层和基层有足够的强度、稳定性和基层荷载应力，减小土层变形而设置的垫层。
《建筑生石灰》JC/T479标准里，把石灰中氧化镁含量大于5%定义为镁质生石灰，小于等于5%定义为钙质生石灰，又按氧化钙与氧化镁合量的含量分为3个等级（见表1），与其配套的检测标准是JC/T478.2《建筑石灰试验方法 化学分析方法》，其中检测氧化钙的方法是“EDTA滴定法”。国标GB/T5762《建材用石灰石化学分析方法》中检测氧化钙的方法也是“EDTA滴定法”。
（
（（表1）
	项目
	钙质石灰
	镁质石灰

	
	优等品
	一等品
	合格品
	优等品
	一等品
	合格品

	CaO+MgO
（%）
	不小于 90
	不小于 85
	不小于 80
	不小于 85
	不小于 80
	不小于 75


用于道路的生石灰在JTJ034《公路路面基层施工技术规范》中按有效氧化钙与氧化镁合量的含量分为3个等级（见表2），其配套的检测标准是JTJ057《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》，其检测有效氧化钙方法是“蔗糖综合滴定法”。
（(表2）
	项目
	钙质石灰
	镁质石灰

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	有效CaO+MgO（%）
	≧85
	≧80
	≧70
	≧80
	≧75
	≧65


以上两类标准不同点是，JC/T是以氧化钙表述，而JTJ是以有效氧化钙表述。有效氧化钙是由CaCO3分解所得的、具有水化活性的、能与酸性氧化物反应的CaO。从两类标准所采用的检测方法也可以看出，EDTA滴定法是在一定的pH条件下EDTA与金属钙离子定量配位，形成稳定的络和物，按EDTA耗量计算出氧化钙的含量，这样得出的结果除了样品中的氧化钙的钙还包括了碳酸钙的钙，因此EDTA滴定法得出的是样品中的“总钙”量，而蔗糖综合滴定法是根据有效氧比钙能与蔗糖化合而生成蔗糖钙的特性，采用综合滴定法，用已知浓度的盐酸进行滴定，按盐酸耗量推算出有效氧化钙的含量。
根据以上分析，我们在日常遇到石灰检测时应注意以下几点：

1. 要分清样品的验收标准是《建筑生石灰》JC/T479还是JTJ034《公路路面基层施工技术规范》；
2. 检测参数是氧化钙还是有效氧化钙；
3. 检测方法是EDTA滴定法还是蔗糖综合滴定法。
在《实验室资质认定评审准则》5.3.1条款中有这样的要求：“实验室应按照相关技术规范或者标准，使用适合的方法和程序实施检测和/或校准活动。”那么什么叫“适合的方法和程序”呢？以上实例就是一个很好的注解，我们要充分了解样品的用途和验收规范，更要十分清楚检测方法的适用范围，这样得出的结论才能符合使用者需求。试想，如果我们用EDTA滴定法去检测道路用石灰，得到的氧化钙数值可能会大于其有效氧化钙的数值，这样就可能掩盖了样品的不合格状况。因此，我们一定要使用适合的方法和程序来开展检测工作。
