
SCETIA:T1001混凝土比对结果

	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0001
	1071
	2
	54
	45.1
	43.05
	0.690
	满意

	0002
	1223
	1
	60
	35.3
	35.85
	-0.164
	满意

	0003
	1168
	6
	60
	54.8
	54.1
	0.144
	满意

	0005
	1095
	4
	55
	39.1
	40.5
	-0.514
	满意

	0006
	1236
	3
	61
	42.6
	41.0
	0.570
	满意

	0007
	1146
	6
	60
	55.9
	54.1
	0.369
	满意

	0011
	1266
	6
	60
	56.4
	54.1
	0.472
	满意

	0012
	1178
	2
	54
	39.7
	43.05
	-1.128
	满意

	0013
	1220
	4
	55
	39.9
	40.5
	-0.220
	满意

	0014
	1064
	2
	54
	46.1
	43.05
	1.027
	满意

	0015
	1362
	5
	45
	55.0
	55.3
	-0.109
	满意

	0016
	1152
	3
	61
	42.6
	41.0
	0.570
	满意

	0017
	1298
	3
	61
	38.7
	41.0
	-0.819
	满意

	0018
	1110
	4
	55
	41.6
	40.5
	0.404
	满意

	0019
	1001
	6
	60
	56.0
	54.1
	0.390
	满意

	0021
	1132
	2
	54
	42.9
	43.05
	-0.050
	满意

	0022
	1312
	4
	55
	40.5
	40.5
	0.000
	满意

	0023
	1230
	3
	61
	41.0
	41.0
	0.000
	满意

	0024
	1036
	4
	55
	42.7
	40.5
	0.808
	满意

	0027
	1372
	4
	55
	41.2
	40.5
	0.257
	满意

	0029
	1138
	1
	60
	33.2
	35.85
	-0.791
	满意

	0030
	1048
	6
	60
	55.2
	54.1
	0.226
	满意

	0032
	1310
	4
	55
	41.3
	40.5
	0.294
	满意

	0033
	1100
	6
	60
	59.9
	54.1
	1.189
	满意

	0037
	1215
	1
	60
	35.5
	35.85
	-0.104
	满意

	0038
	1377
	1
	60
	37.4
	35.85
	0.463
	满意


	0039
	1221
	6
	60
	40.4
	54.1
	-2.809
	基本满意

	0041
	1002
	1
	60
	32.3
	35.85
	-1.060
	满意

	0042
	1346
	4
	55
	40.8
	40.5
	0.110
	满意

	0043
	1371
	3
	61
	42.9
	41.0
	0.676
	满意

	0044
	1184
	5
	45
	59.6
	55.3
	1.559
	满意

	0045
	1158
	6
	60
	44.1
	54.1
	-2.050
	基本满意

	0046
	1029
	5
	45
	54.0
	55.3
	-0.471
	满意

	0048
	1200
	5
	45
	44.7
	55.3
	-3.843
	不满意

	0050
	1226
	4
	55
	39.1
	40.5
	-0.514
	满意

	0052
	1314
	3
	61
	42.5
	41.0
	0.534
	满意

	0054
	1196
	5
	45
	53.5
	55.3
	-0.653
	满意

	0055
	1244
	6
	60
	52.1
	54.1
	-0.410
	满意

	0056
	1251
	5
	45
	54.6
	55.3
	-0.254
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0058
	1365
	6
	60
	53.6
	54.1
	-0.103
	满意

	0059
	1044
	2
	54
	40.8
	43.05
	-0.757
	满意

	0060
	1281
	5
	45
	57.5
	55.3
	0.798
	满意

	0061
	1015
	4
	55
	36.7
	40.5
	-1.395
	满意

	0062
	1235
	1
	60
	37.9
	35.85
	0.612
	满意

	0063
	1232
	3
	61
	46.0
	41.0
	1.780
	满意

	0064
	1075
	4
	55
	39.7
	40.5
	-0.294
	满意

	0066
	1379
	6
	60
	61.2
	54.1
	1.456
	满意

	0068
	1093
	5
	45
	54.3
	55.3
	-0.363
	满意

	0069
	1195
	3
	61
	39.6
	41.0
	-0.498
	满意

	0071
	1097
	5
	45
	51.6
	55.3
	-1.342
	满意

	0073
	1241
	6
	60
	53.9
	54.1
	-0.041
	满意

	0074
	1275
	4
	55
	42.9
	40.5
	0.881
	满意

	0075
	1336
	5
	45
	50.7
	55.3
	-1.668
	满意

	0077
	1121
	5
	45
	39.1
	55.3
	-5.874
	不满意

	0078
	1352
	6
	60
	59.3
	54.1
	1.066
	满意

	0081
	1035
	1
	60
	30.3
	35.85
	-1.657
	满意

	0082
	1239
	5
	45
	51.9
	55.3
	-1.233
	满意

	0085
	1308
	4
	55
	40.5
	40.5
	0.000
	满意

	0086
	1117
	3
	61
	43.8
	41.0
	0.997
	满意

	0088
	1319
	1
	60
	35.4
	35.85
	-0.134
	满意

	0089
	1042
	2
	54
	39.5
	43.05
	-1.195
	满意

	0090
	1206
	3
	61
	44.6
	41.0
	1.282
	满意

	0091
	1114
	4
	55
	27.2
	40.5
	-4.883
	不满意

	0092
	1205
	2
	54
	45.6
	43.05
	0.858
	满意

	0093
	1324
	6
	60
	55.1
	54.1
	0.205
	满意

	0094
	1187
	5
	45
	53.8
	55.3
	-0.544
	满意

	0095
	1142
	5
	45
	55.5
	55.3
	0.073
	满意

	0096
	1250
	2
	54
	38.2
	43.05
	-1.632
	满意

	0097
	1358
	6
	60
	57.9
	54.1
	0.779
	满意

	0098
	1003
	3
	61
	37.2
	41.0
	-1.353
	满意

	0101
	1189
	1
	60
	36.6
	35.85
	0.224
	满意

	0102
	1056
	6
	60
	57.9
	54.1
	0.779
	满意

	0108
	1049
	3
	61
	43.9
	41.0
	1.032
	满意

	0109
	1313
	3
	61
	33.5
	41.0
	-2.670
	基本满意

	0116
	1360
	2
	54
	45.6
	43.05
	0.858
	满意

	0117
	1305
	3
	61
	38.4
	41.0
	-0.926
	满意

	0118
	1085
	2
	54
	45.7
	43.05
	0.892
	满意

	0120
	1293
	2
	54
	48.5
	43.05
	1.834
	满意

	0121
	1289
	3
	61
	47.4
	41.0
	2.278
	基本满意

	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0123
	1047
	3
	61
	41.9
	41.0
	0.320
	满意

	0124
	1287
	6
	60
	60.7
	54.1
	1.353
	满意

	0125
	1265
	5
	45
	55.4
	55.3
	0.036
	满意

	0127
	1028
	5
	45
	55.5
	55.3
	0.073
	满意

	0130
	1129
	4
	55
	38.4
	40.5
	-0.771
	满意

	0131
	1286
	4
	55
	40.5
	40.5
	0.000
	满意

	0132
	1343
	1
	60
	36.3
	35.85
	0.134
	满意

	0133
	1043
	4
	55
	41.5
	40.5
	0.367
	满意

	0134
	1264
	6
	60
	51.5
	54.1
	-0.533
	满意

	0135
	1276
	1
	60
	27.6
	35.85
	-2.463
	基本满意

	0136
	1171
	3
	61
	38.3
	41.0
	-0.961
	满意

	0137
	1386
	4
	55
	44.2
	40.5
	1.358
	满意

	0138
	1228
	5
	45
	53.5
	55.3
	-0.653
	满意

	0139
	1127
	4
	55
	43.3
	40.5
	1.028
	满意

	0141
	1026
	4
	55
	41.8
	40.5
	0.477
	满意

	0142
	1094
	3
	61
	39.1
	41.0
	-0.676
	满意

	0144
	1010
	5
	45
	57.2
	55.3
	0.689
	满意

	0148
	1130
	1
	60
	35.6
	35.85
	-0.075
	满意

	0149
	1212
	4
	55
	32.9
	40.5
	-2.790
	基本满意

	0150
	1325
	2
	54
	45.6
	43.05
	0.858
	满意

	0152
	1318
	6
	60
	51.2
	54.1
	-0.595
	满意


	0153
	1069
	6
	60
	53.5
	54.1
	-0.123
	满意

	0154
	1383
	1
	60
	37.3
	35.85
	0.433
	满意

	0157
	1317
	2
	54
	42.9
	43.05
	-0.050
	满意

	0160
	1113
	3
	61
	39.3
	41.0
	-0.605
	满意

	0161
	1261
	3
	61
	42.6
	41.0
	0.570
	满意

	0163
	1356
	3
	61
	40.2
	41.0
	-0.285
	满意

	0165
	1144
	6
	60
	45.7
	54.1
	-1.722
	满意

	0166
	1247
	4
	55
	41.1
	40.5
	0.220
	满意

	0170
	1381
	4
	55
	38.5
	40.5
	-0.734
	满意

	0173
	1188
	2
	54
	46.1
	43.05
	1.027
	满意

	0175
	1385
	1
	60
	37.8
	35.85
	0.582
	满意

	0179
	1327
	5
	45
	56.2
	55.3
	0.326
	满意

	0180
	1337
	3
	61
	44.1
	41.0
	1.104
	满意

	0182
	1341
	4
	55
	35.6
	40.5
	-1.799
	满意

	0184
	1107
	3
	61
	41.3
	41.0
	0.107
	满意

	0185
	1257
	6
	60
	57.3
	54.1
	0.656
	满意

	0186
	1368
	1
	60
	41.7
	35.85
	1.746
	满意

	0187
	1323
	6
	60
	54.3
	54.1
	0.041
	满意

	0188
	1148
	3
	61
	40.9
	41.0
	-0.036
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0189
	1037
	6
	60
	56.3
	54.1
	0.451
	满意

	0191
	1027
	6
	60
	54.1
	54.1
	0.000
	满意

	0192
	1316
	6
	60
	57.5
	54.1
	0.697
	满意

	0193
	1106
	5
	45
	55.4
	55.3
	0.036
	满意

	0195
	1307
	5
	45
	53.0
	55.3
	-0.834
	满意

	0197
	1153
	2
	54
	44.8
	43.05
	0.589
	满意

	0198
	1297
	2
	54
	42.9
	43.05
	-0.050
	满意

	0200
	1309
	4
	55
	41.2
	40.5
	0.257
	满意

	0204
	1179
	2
	54
	47.7
	43.05
	1.565
	满意

	0205
	1357
	6
	60
	46.8
	54.1
	-1.497
	满意

	0211
	1140
	2
	54
	50.4
	43.05
	2.474
	基本满意

	0214
	1329
	5
	45
	55.3
	55.3
	0.000
	满意

	0215
	1259
	1
	60
	37.0
	35.85
	0.343
	满意

	0216
	1023
	1
	60
	31.4
	35.85
	-1.328
	满意

	0228
	1380
	4
	55
	36.1
	40.5
	-1.615
	满意

	0229
	1272
	2
	54
	41.8
	43.05
	-0.421
	满意

	0230
	1361
	5
	45
	53.9
	55.3
	-0.508
	满意

	0231
	1242
	2
	54
	41.9
	43.05
	-0.387
	满意

	0232
	1055
	3
	61
	45.3
	41.0
	1.531
	满意

	0233
	1328
	5
	45
	58.7
	55.3
	1.233
	满意

	0234
	1283
	3
	61
	38.0
	41.0
	-1.068
	满意

	0235
	1008
	5
	45
	53.8
	55.3
	-0.544
	满意

	0236
	1139
	6
	60
	50.8
	54.1
	-0.677
	满意

	0237
	1214
	1
	60
	35.9
	35.85
	0.015
	满意

	0238
	1176
	1
	60
	38.2
	35.85
	0.701
	满意

	0241
	1058
	1
	60
	35.5
	35.85
	-0.104
	满意

	0243
	1303
	6
	60
	58.7
	54.1
	0.943
	满意

	0245
	1253
	5
	45
	56.7
	55.3
	0.508
	满意

	0246
	1063
	5
	45
	57.7
	55.3
	0.870
	满意

	0250
	1040
	6
	60
	51.7
	54.1
	-0.492
	满意

	0252
	1174
	2
	54
	44.6
	43.05
	0.522
	满意

	0253
	1202
	6
	60
	51.9
	54.1
	-0.451
	满意

	0255
	1126
	1
	60
	36.7
	35.85
	0.254
	满意

	0256
	1348
	4
	55
	38.5
	40.5
	-0.734
	满意

	0257
	1070
	3
	61
	41.4
	41.0
	0.142
	满意

	0258
	1155
	1
	60
	36.2
	35.85
	0.104
	满意


	0259
	1017
	2
	54
	43.5
	43.05
	0.151
	满意

	0263
	1262
	2
	54
	45.4
	43.05
	0.791
	满意

	0265
	1240
	3
	61
	39.4
	41.0
	-0.570
	满意

	0268
	1219
	6
	60
	52.9
	54.1
	-0.246
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0270
	1322
	4
	55
	41.9
	40.5
	0.514
	满意

	0289
	1268
	1
	60
	27.2
	35.85
	-2.582
	基本满意

	0290
	1154
	1
	60
	32.0
	35.85
	-1.149
	满意

	0303
	1332
	6
	60
	53.3
	54.1
	-0.164
	满意

	0310
	1051
	2
	54
	45.5
	43.05
	0.825
	满意

	0311
	1082
	3
	61
	40.4
	41.0
	-0.214
	满意

	0312
	1052
	6
	60
	57.8
	54.1
	0.759
	满意

	0318
	1092
	3
	61
	42.3
	41.0
	0.463
	满意


	0319
	1057
	4
	55
	38.9
	40.5
	-0.587
	满意

	0324
	1350
	1
	60
	39.6
	35.85
	1.119
	满意

	0325
	1102
	2
	54
	37.7
	43.05
	-1.801
	满意

	0333
	1292
	2
	54
	44.9
	43.05
	0.623
	满意

	0336
	1300
	6
	60
	54.5
	54.1
	0.082
	满意

	0338
	1165
	1
	60
	30.5
	35.85
	-1.597
	满意

	0339
	1255
	3
	61
	43.0
	41.0
	0.712
	满意

	0340
	1218
	3
	61
	38.6
	41.0
	-0.854
	满意

	0341
	1039
	6
	60
	57.0
	54.1
	0.595
	满意

	0343
	1302
	4
	55
	41.0
	40.5
	0.184
	满意

	0346
	1210
	2
	54
	42.7
	43.05
	-0.118
	满意

	0349
	1382
	1
	60
	33.3
	35.85
	-0.761
	满意

	0350
	1135
	5
	45
	51.3
	55.3
	-1.450
	满意

	0351
	1234
	1
	60
	36.6
	35.85
	0.224
	满意

	0352
	1087
	1
	60
	36.2
	35.85
	0.104
	满意

	0353
	1231
	1
	60
	36.0
	35.85
	0.045
	满意

	0356
	1315
	6
	60
	57.9
	54.1
	0.779
	满意

	0357
	1059
	1
	60
	31.4
	35.85
	-1.328
	满意

	0358
	1186
	3
	61
	41.5
	41.0
	0.178
	满意

	0359
	1256
	2
	54
	41.9
	43.05
	-0.387
	满意

	0360
	1284
	3
	61
	45.9
	41.0
	1.744
	满意

	0361
	1359
	5
	45
	56.3
	55.3
	0.363
	满意

	0362
	1170
	3
	61
	44.6
	41.0
	1.282
	满意

	0364
	1321
	1
	60
	31.4
	35.85
	-1.328
	满意

	0365
	1018
	3
	61
	42.2
	41.0
	0.427
	满意

	0366
	1183
	4
	55
	40.7
	40.5
	0.073
	满意

	0367
	1306
	3
	61
	36.0
	41.0
	-1.780
	满意

	0368
	1273
	1
	60
	32.9
	35.85
	-0.881
	满意

	0369
	1045
	1
	60
	36.9
	35.85
	0.313
	满意

	0370
	1080
	3
	61
	40.3
	41.0
	-0.249
	满意

	0371
	1088
	6
	60
	54.0
	54.1
	-0.021
	满意

	0374
	1053
	2
	54
	38.4
	43.05
	-1.565
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0377
	1225
	5
	45
	56.5
	55.3
	0.435
	满意

	0383
	1062
	4
	55
	41.2
	40.5
	0.257
	满意

	0384
	1338
	5
	45
	58.1
	55.3
	1.015
	满意

	0386
	1279
	1
	60
	33.9
	35.85
	-0.582
	满意

	0390
	1363
	1
	60
	32.5
	35.85
	-1.000
	满意

	0395
	1133
	1
	60
	36.9
	35.85
	0.313
	满意

	0398
	1150
	2
	54
	42.4
	43.05
	-0.219
	满意

	0409
	1217
	5
	45
	59.7
	55.3
	1.595
	满意

	0413
	1367
	2
	54
	42.9
	43.05
	-0.050
	满意

	0421
	1098
	6
	60
	53.4
	54.1
	-0.144
	满意

	0422
	1109
	4
	55
	39.9
	40.5
	-0.220
	满意

	0426
	1269
	6
	60
	51.9
	54.1
	-0.451
	满意

	0427
	1160
	3
	61
	41.2
	41.0
	0.071
	满意

	0429
	1375
	5
	45
	53.0
	55.3
	-0.834
	满意

	0430
	1025
	1
	60
	36.1
	35.85
	0.075
	满意

	0431
	1046
	3
	61
	38.7
	41.0
	-0.819
	满意

	0432
	1078
	3
	61
	33.9
	41.0
	-2.528
	基本满意

	0433
	1123
	3
	61
	40.5
	41.0
	-0.178
	满意

	0435
	1065
	5
	45
	57.8
	55.3
	0.906
	满意

	0438
	1320
	5
	45
	57.7
	55.3
	0.870
	满意

	0440
	1122
	3
	61
	41.8
	41.0
	0.285
	满意

	0441
	1185
	1
	60
	38.0
	35.85
	0.642
	满意

	0442
	1172
	1
	60
	36.8
	35.85
	0.284
	满意

	0443
	1061
	2
	54
	44.0
	43.05
	0.320
	满意

	0448
	1331
	1
	60
	39.3
	35.85
	1.030
	满意

	0449
	1031
	6
	60
	52.1
	54.1
	-0.410
	满意

	0456
	1016
	6
	60
	50.9
	54.1
	-0.656
	满意

	0458
	1260
	1
	60
	33.0
	35.85
	-0.851
	满意

	0460
	1340
	3
	61
	39.7
	41.0
	-0.463
	满意

	0462
	1194
	3
	61
	42.7
	41.0
	0.605
	满意

	0466
	1116
	4
	55
	39.1
	40.5
	-0.514
	满意

	0473
	1199
	5
	45
	55.5
	55.3
	0.073
	满意

	0477
	1192
	6
	60
	54.1
	54.1
	0.000
	满意

	0478
	1349
	3
	61
	40.9
	41.0
	-0.036
	满意

	0479
	1288
	2
	54
	38.5
	43.05
	-1.531
	满意

	0481
	1030
	2
	54
	45.4
	43.05
	0.791
	满意

	0482
	1004
	4
	55
	41.8
	40.5
	0.477
	满意

	0485
	1050
	3
	61
	40.6
	41.0
	-0.142
	满意

	0487
	1104
	1
	60
	37.5
	35.85
	0.493
	满意

	0488
	1091
	3
	61
	40.4
	41.0
	-0.214
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0489
	1339
	5
	45
	54.7
	55.3
	-0.218
	满意

	0497
	1112
	3
	61
	41.3
	41.0
	0.107
	满意

	0503
	1120
	3
	61
	40.9
	41.0
	-0.036
	满意

	0508
	1216
	4
	55
	38.5
	40.5
	-0.734
	满意

	0537
	1161
	1
	60
	33.0
	35.85
	-0.851
	满意

	0541
	1032
	5
	45
	57.3
	55.3
	0.725
	满意

	0542
	1207
	3
	61
	42.0
	41.0
	0.356
	满意

	0552
	1258
	6
	60
	57.9
	54.1
	0.779
	满意

	0561
	1151
	4
	55
	39.3
	40.5
	-0.441
	满意

	0562
	1005
	5
	45
	57.0
	55.3
	0.616
	满意

	0565
	1131
	3
	61
	42.8
	41.0
	0.641
	满意

	0573
	1278
	3
	61
	39.3
	41.0
	-0.605
	满意

	0574
	1081
	6
	60
	52.3
	54.1
	-0.369
	满意

	0579
	1009
	4
	55
	31.2
	40.5
	-3.414
	不满意

	0582
	1335
	4
	55
	42.8
	40.5
	0.844
	满意

	0584
	1364
	2
	54
	43.1
	43.05
	0.017
	满意

	0585
	1118
	6
	60
	50.1
	54.1
	-0.820
	满意

	0586
	1197
	1
	60
	34.1
	35.85
	-0.522
	满意

	0587
	1099
	2
	54
	44.6
	43.05
	0.522
	满意

	0592
	1295
	6
	60
	55.6
	54.1
	0.308
	满意

	0596
	1222
	2
	54
	38.5
	43.05
	-1.531
	满意

	0599
	1248
	4
	55
	36.0
	40.5
	-1.652
	满意

	0602
	1143
	6
	60
	41.8
	54.1
	-2.522
	基本满意

	0606
	1252
	1
	60
	36.2
	35.85
	0.104
	满意

	0608
	1282
	4
	55
	43.3
	40.5
	1.028
	满意

	0610
	1280
	2
	54
	42.7
	43.05
	-0.118
	满意

	0612
	1007
	2
	54
	45.3
	43.05
	0.757
	满意

	0614
	1384
	3
	61
	37.2
	41.0
	-1.353
	满意

	0621
	1208
	1
	60
	33.9
	35.85
	-0.582
	满意

	0623
	1334
	6
	60
	51.1
	54.1
	-0.615
	满意

	0624
	1012
	4
	55
	40.5
	40.5
	0.000
	满意

	0625
	1141
	2
	54
	39.6
	43.05
	-1.161
	满意

	0626
	1038
	4
	55
	43.9
	40.5
	1.248
	满意

	0629
	1389
	6
	60
	55.2
	54.1
	0.226
	满意

	0631
	1271
	4
	55
	39.1
	40.5
	-0.514
	满意

	0634
	1163
	6
	60
	57.6
	54.1
	0.718
	满意

	0641
	1304
	2
	54
	41.9
	43.05
	-0.387
	满意

	0644
	1033
	1
	60
	33.2
	35.85
	-0.791
	满意

	0650
	1034
	4
	55
	42.1
	40.5
	0.587
	满意

	0652
	1022
	3
	61
	40.5
	41.0
	-0.178
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0653
	1079
	6
	60
	54.5
	54.1
	0.082
	满意

	0657
	1326
	6
	60
	53.5
	54.1
	-0.123
	满意

	0659
	1227
	6
	60
	45.4
	54.1
	-1.784
	满意

	0660
	1119
	6
	60
	53.1
	54.1
	-0.205
	满意

	0661
	1147
	1
	60
	35.4
	35.85
	-0.134
	满意

	0662
	1277
	1
	60
	25.1
	35.85
	-3.209
	不满意

	0663
	1083
	1
	60
	35.8
	35.85
	-0.015
	满意

	0666
	1067
	1
	60
	37.2
	35.85
	0.403
	满意

	0667
	1096
	2
	54
	39.8
	43.05
	-1.094
	满意

	0668
	1006
	4
	55
	36.3
	40.5
	-1.542
	满意

	0671
	1190
	1
	60
	36.2
	35.85
	0.104
	满意

	0672
	1173
	2
	54
	44.0
	43.05
	0.320
	满意

	0674
	1157
	5
	45
	55.0
	55.3
	-0.109
	满意

	0675
	1181
	2
	54
	46.3
	43.05
	1.094
	满意

	0676
	1073
	4
	55
	41.8
	40.5
	0.477
	满意

	0679
	1263
	2
	54
	41.6
	43.05
	-0.488
	满意

	0680
	1249
	2
	54
	41.9
	43.05
	-0.387
	满意

	0682
	1311
	1
	60
	36.3
	35.85
	0.134
	满意

	0683
	1366
	1
	60
	34.5
	35.85
	-0.403
	满意

	0684
	1376
	3
	61
	40.8
	41.0
	-0.071
	满意

	0685
	1169
	3
	61
	41.8
	41.0
	0.285
	满意

	0687
	1162
	2
	54
	42.6
	43.05
	-0.151
	满意

	0688
	1021
	2
	54
	44.1
	43.05
	0.353
	满意

	0689
	1270
	3
	61
	39.2
	41.0
	-0.641
	满意

	0694
	1237
	1
	60
	31.7
	35.85
	-1.239
	满意

	0696
	1285
	5
	45
	59.1
	55.3
	1.378
	满意

	0697
	1246
	2
	54
	38.5
	43.05
	-1.531
	满意

	0699
	1191
	1
	60
	37.0
	35.85
	0.343
	满意

	0703
	1054
	2
	54
	44.6
	43.05
	0.522
	满意

	0705
	1378
	4
	55
	40.3
	40.5
	-0.073
	满意

	0709
	1076
	4
	55
	39.8
	40.5
	-0.257
	满意

	0711
	1203
	5
	45
	57.2
	55.3
	0.689
	满意

	0712
	1111
	4
	55
	37.3
	40.5
	-1.175
	满意

	0718
	1068
	6
	60
	52.1
	54.1
	-0.410
	满意

	0728
	1290
	4
	55
	40.8
	40.5
	0.110
	满意

	0740
	1333
	6
	60
	48.7
	54.1
	-1.107
	满意

	0746
	1105
	3
	61
	41.8
	41.0
	0.285
	满意

	0754
	1353
	1
	60
	34.1
	35.85
	-0.522
	满意

	0762
	1369
	6
	60
	54.3
	54.1
	0.041
	满意

	0794
	1291
	4
	55
	36.8
	40.5
	-1.358
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0807
	1245
	4
	55
	42.1
	40.5
	0.587
	满意

	0809
	1019
	1
	60
	38.6
	35.85
	0.821
	满意

	0810
	1128
	5
	45
	55.1
	55.3
	-0.073
	满意

	0851
	1296
	6
	60
	56.0
	54.1
	0.390
	满意

	0863
	1198
	1
	60
	36.0
	35.85
	0.045
	满意

	0871
	1074
	2
	54
	42.4
	43.05
	-0.219
	满意

	0910
	1072
	4
	55
	44.7
	40.5
	1.542
	满意

	0912
	1077
	2
	54
	45.3
	43.05
	0.757
	满意

	0914
	1084
	4
	55
	33.2
	40.5
	-2.680
	基本满意

	0915
	1193
	2
	54
	43.0
	43.05
	-0.017
	满意

	0917
	1041
	6
	60
	61.1
	54.1
	1.435
	满意

	0929
	1374
	3
	61
	37.1
	41.0
	-1.388
	满意

	0932
	1159
	5
	45
	55.1
	55.3
	-0.073
	满意

	0937
	1086
	5
	45
	55.1
	55.3
	-0.073
	满意

	0938
	1233
	3
	61
	42.5
	41.0
	0.534
	满意

	0945
	1204
	2
	54
	45.4
	43.05
	0.791
	满意



