
[image: image1.png]SCETIA




SCETIA：T1104

水泥统计比对

结果报告

上海市建设工程检测行业协会
二○一一年十一月
目 录
一、前言 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1

二、本次计划的特点 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1

三、统计分析的设计及能力评价原则 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3
四、统计处理结果及能力评价 • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3
五、技术分析和建议 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4
附录A 实验室的检测结果和统计处理 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7
A-1 各实验室得分统计结果汇总 • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  7
A-2 Z比分数统计结果汇总(样品1)  • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15
A-3 Z比分数统计结果汇总(样品2)• • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18
A-4 Z比分数统计结果汇总(样品3)• • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 21
附录B 样品制备和均匀性检验说明 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • 24
附录C 技术指导书• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •25
SCETIA:T1104水泥统计比对

结果报告
一、前言
本报告是对SCETIA:T1104水泥统计比对的总结，由上海市建设工程检测行业协会技术咨询部负责起草，上海市建设工程检测行业协会（SCETIA）秘书处审核并批准发布。
SCETIA:T1104水泥统计比对由SCETIA组织，技术咨询部负责协调及实施。SCETIA依据GB/T 15483-1999、SCETIA 401.1-2007、SCETIA 401.2-2007的要求运作实验室间比对计划。
SCETIA 101-2009《企业内部试验室评估规范》、SCETIA 201-2009《建设工程检测机构评估认可规范》规定当SCETIA组织的比对计划项目在试验室及检测机构获得认可的试验范围内时，试验室及检测机构应参加；无正当理由不参加SCETIA组织的实验室间比对，或同一检测项目连续两次比对结果为不满意， SCETIA可暂停对其相关项目的认可，直至撤销认可。

二、本次计划的特点
1.计划的目的和意义
水泥是一种重要的建筑材料。水泥的质量关系到建设工程安全性。目前，本市有较多的水泥检测实验室，对保证本市建设工程中使用的建筑材料质量起着重要的作用。但由于环境、人员、设施等因素的影响，各实验室检测能力和水平参差不齐。
本次比对计划旨在了解会员单位实验室水泥的检测能力，帮助实验室发现日常检测存在的问题，为提高实验室的检测水平提供依据。
2.人员

2.1 协调者

王    磊    上海市建设工程检测行业协会

2.2技术支持

方之枰    上海市建设工程检测行业协会结构材料专委会

沈丽华    上海市建筑科学研究院

杨文佳    上海长柠建设工程质量检测有限公司

田    原    上海市建筑科学研究院

2.3计划联络人

姓名：王磊、俞丽

地址：中山南二路777弄1号17楼A、B座

电话：021-54246942

传真：021-54248105
3.参加实验室的范围
要求SCETIA有水泥检测项目的会员单位参加，本次比对共309家单位参加。
4.计划检测项目和要求
本次比对要求检测水泥的8个定量参数（细度、标准稠度用水量、初凝时间、终凝时间、3d抗折强度、3d抗压强度、28d抗折强度、28d抗压强度）以及1个定性参数（安定性）

比对要求采用的检测方法见表1。

表1 检测项目及检测方法

	检测项目
	检测方法

	细度
	GB/T1345-2005 水泥细度检验方法 筛析法

	标准稠度用水量、凝结时间、安定性
	GB/T1346-2001 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

	胶砂强度
	GB/T17671-1999 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）


5.样品情况描述
样品委托有关单位配制，按照不同厂家批次分为3组，每组混和均匀，分装成袋，每袋为一个比对样品，质量不小于4kg。每家单位分发一个样品。
6.保密性要求
本次比对以随机的方式为每家单位发放样品，样品编号采用盲样号，结果公布前对所属组号保密。

比对数据由专人及时输入电脑，并由专人负责校核。数据输入员及校核员应对数据保密负责，在比对数据未公布之前不得向其他人泄漏数据。
7.日程安排
6.1 计划开始于8月10日。

6.2 于8月29日至9月15日配制样品。

6.3 于10月9日给各参加对象发送比对计划及比对通知。

6.4 于10月12日至13日发放比对样品及比对技术指导书。

6.5 各参加者于10月17日开始进行比对试验。

6.6 于11月15日至11月18日收集各参加者比对结果。

6.7 于11月21日至11月22日进行比对结果汇总分析。

6.8 于11月23日至12月7日出具比对报告。

6.9 于12月8日发送比对报告。

6.10 于12月9日至12月15日接受参加者异议申诉。

6.11 于12月16日在SCETIA网站上公布比对结果。

三、统计分析的设计及能力评价原则
按照不同厂家批次将样品分成3组进行统计计算，对各参数进行评分。定量参数采用稳健统计法，将各组中位值作为各组的指定值，用z比分数对检测结果进行评分；定性参数以同组半数以上检测结果为指定值，根据检测值与指定值的一致性进行评分，评分依据为《建设工程检测实验室间比对规范 第2部分：水泥比对》（SCETIA 401.2—2007）附录A。
依据得分情况判定比对结果，总分≥85且没有Z≥3的情况，比对结果为“满意”，70≤总分＜85，结果为“基本满意”，总分＜70，结果为“不满意”。

四、统计处理结果及能力评价
细度除2家单位不具备该参数检测能力外，共有307家单位报送了检测结果，其余参数共有309家单位报送了检测结果。对每个检测项目按“三、统计分析的设计及能力评价原则”规定的方式计算Z比分数，并判断出满意、基本满意和不满意结果。

经统计，本次比对有5家单位不满意，占参加总数的1.62%，33家基本满意，271家满意，其中146家单位获得满分。
表2  检测结果总计统计量
	统计量
	
	结果数
	中位值
	标准IQR
	稳健CV
	最小值
	最大值
	极 差

	细度（%）
	样品1
	105
	1.2
	0.07413
	6.18 
	0.8
	3.3
	2.5

	
	样品2
	107
	1.8
	0.1853
	10.29 
	1
	2.4
	1.4

	
	样品3
	95
	1.1
	0.1483
	13.48 
	0.7
	1.9
	1.2

	初凝时间（min）
	样品1
	107
	145
	11.86
	8.18 
	112
	178
	66

	
	样品2
	107
	231
	16.68
	7.22 
	135
	276
	141

	
	样品3
	95
	145
	11.12
	7.67 
	90
	180
	90

	终凝时间（min）
	样品1
	107
	190
	13.34
	7.02 
	157
	225
	68

	
	样品2
	107
	290
	13.71
	4.73 
	205
	350
	145

	
	样品3
	95
	194
	10.38
	5.35 
	158
	261
	103

	标准稠度用水量（%）
	样品1
	107
	26.9
	0.2965
	1.10 
	25.8
	28.5
	2.7

	
	样品2
	107
	27.8
	0.4448
	1.60 
	26.8
	29
	2.2

	
	样品3
	95
	26.8
	0.2224
	0.83 
	26.1
	27.6
	1.5

	3d抗折强度（MPa）
	样品1
	107
	5.3
	0.2965
	5.59 
	4.0 
	6.3
	2.3

	
	样品2
	107
	3.2
	0.2224
	6.95 
	2.7
	4.4
	1.7

	
	样品3
	95
	5.4
	0.2965
	5.49 
	4.5
	6.3
	1.8

	28d抗折强度（MPa）
	样品1
	107
	8.2
	0.4448
	5.42 
	6.9
	9.2
	2.3

	
	样品2
	107
	7.3
	0.3706
	5.08 
	3
	8
	5

	
	样品3
	95
	8.3
	0.4448
	5.36 
	6.9
	10.1
	3.2

	3d抗压强度（MPa）
	样品1
	107
	25.5
	1.223
	4.80 
	21.3
	28.3
	7.0 

	
	样品2
	107
	13.7
	0.8154
	5.95 
	11.3
	20.4
	9.1

	
	样品3
	95
	25.8
	1.149
	4.45 
	18.9
	31.8
	12.9

	28d抗压强度（MPa）
	样品1
	107
	51.5
	2.039
	3.96 
	43.4
	56.6
	13.2

	
	样品2
	107
	43.6
	1.89
	4.33 
	34.7
	49.6
	14.9

	
	样品3
	95
	51.8
	2.187
	4.22 
	43
	62.2
	19.2


五、技术分析和技术建议
现就本次能力验证计划中可能影响检测结果的因素进行分析，供实验室参考。

1、细度
测定细度的注意事项如下：
（1）用负压筛测试细度时，负压需保持在（4000～6000）Pa，筛座一定要转动灵活。刚开始试验时，要用小木棒轻轻敲打筛盖，使样品不要吸附在筛盖上 , 试验完毕后，要用毛刷刷通筛子的堵塞孔；应防止毛刷上的毛丝掉入筛余物中；
（2）经常用国家标准样品/标准物质校验试验筛，并经常清洗试验筛,当修正系数超出0.80～1.20 范围时，应更换试验筛；
（3）及时清理收尘布袋。
2、凝结时间
测定凝结时间的注意事项如下：
（1）标准稠度用水量是用来制备标准稠度净浆的，它的准确性直接影响凝结时间的测定结果。正常情况下,水泥中加入的水量愈多，凝结时间愈长，反之则愈短。因此，必须严格按照GB/T1346-2001 标准要求规范操作，不能仅凭经验来判断水泥净浆的塑性；
（2）水泥净浆装入试模后应进行插捣和轻轻振动数次，以排除空气，抹平次数不宜过多；

（3）在最初测定时，应轻轻扶持金属棒，使其慢慢下降，以防止试针撞弯,但结果要保证其为自由下落为准；
（4）须保证量水器的最小刻度为0.1mL；

（5）须保证稠度仪滑动部分的总质量为300g±1g；
（6）每次测定初凝时间时，不得让试针落入原孔，且试针下落的位置应距圆模内壁10mm以外的圆模中心，但针孔之间的位置不能过于接近、密集；测定后应将试针擦干净，并将圆模放回湿气养护箱中，整个测试过程中应防止圆模受到振动,定期检查试针是否垂直;
（7）应定期对测量设备进行检查、校正，例如搅拌叶和搅拌锅的间隙，常因搅拌叶或搅拌锅上粘着的泥浆未擦干净或因搅拌锅壁被磨损而变小或变大，从而影响净浆拌和的均匀性；试针在多次测试后，会出现一定程度的弯曲，从而影响凝结时间的准确性，因此，要定期检查试针是否垂直;

 (8) 凝结时间测定中,应经常检测零点和试杆能否自由滑动,不得有紧涩和旷动现象.

3、胶砂强度
在胶砂强度的测试过程中，需在试块成型、养护、脱模、破型等阶段加以注意：
（1）成型过程：
a. 定期检查搅拌叶和搅拌锅之间的间隙，间隙过大或过小，都不能保证水泥被充分搅拌；
b. 播料一定要均匀。每个槽中第一层料约为300克，播第二层料前，须将锅内的料用勺子搅拌几次，再均匀播入试模中；二次播料后,应将模槽中多于物料取出.
c. 刮平时沿试模长度方向以横向锯割动作使刮平尺保持近似90度慢慢向另一端移动，刮去多于物料后,用同一金属刮平尺在几乎水平的情况下将试体表明抹平,刮平过程须一次完成。不得反复抹平试体表面.

（2）养护过程：
a. 养护水的温度一定要保持在（20±1）℃；

b. 刮平后移动试模时应将试模保持水平状态，养护箱内放置试模的平面也应保持水平，否则试体易出现两头不一样高的现象，从而导致一条试体强度不一致。
（3）试块脱模
试块成型后在养护箱中养护（20-24 ）小时，取出脱模。在脱模过程中，动作一定要轻缓，因为任何冲击或敲打等，均会在试块内部造成一定的细裂纹，使得试块的强度，特别是早期强度下降。
（4）破型过程：
a. 测试抗压强度时，要保证整个过程以2400N/s±200N/s 的恒定速率均匀加荷直至破坏。这个过程对测试结果的准确性尤为重要；

b. 测试抗折强度前，应抹去试体表面附着的水分和砂粒，并且将试体气孔较多的一面向上作为加荷面，而将气孔较少的一面向下作为受拉面；
c. 应定期检查或更换抗压夹具。抗压夹具在使用过程中会因磨损而导致上下压面表面光洁度降低，而抗压夹具的表面光洁度直接影响试件的受压面积，从而影响最终结果。

 (5)其它注意事项

a. 不同龄强度试验应在规定范围内破型.3d强度±15分钟,28d强度±2小时；
b. 经常检验振实台落距,应符合（15.0±0.3）mm的规定,落距偏差容易引起强度偏差。
附录A 
实验室的检测结果和统计处理
A-1 各实验室得分统计结果汇总
	会员号
	样品号
	组号
	总分
	结果

	0001
	4148
	2
	95
	满意

	0002
	4017
	3
	100
	满意

	0003
	4084
	3
	100
	满意

	0005
	4298
	2
	100
	满意

	0006
	4144
	3
	88
	满意

	0007
	4029
	1
	94
	满意

	0008
	4057
	2
	88
	满意

	0011
	4051
	2
	83
	基本满意

	0012
	4292
	1
	90
	满意

	0013
	4206
	1
	100
	满意

	0014
	4053
	2
	95
	满意

	0015
	4261
	3
	94
	满意

	0016
	4184
	3
	70
	基本满意

	0017
	4204
	1
	100
	满意

	0018
	4313
	2
	94
	满意

	0019
	4322
	3
	61
	不满意

	0021
	4007
	2
	88
	满意

	0022
	4009
	2
	95
	满意

	0023
	4068
	3
	100
	满意

	0024
	4291
	3
	100
	满意

	0027
	4329
	2
	67
	不满意

	0030
	4311
	3
	100
	满意

	0032
	4328
	2
	95
	满意

	0033
	4079
	1
	88
	满意

	0037
	4147
	1
	88
	满意

	0038
	4325
	3
	100
	满意

	0039
	4139
	2
	94
	满意

	0041
	4168
	1
	100
	满意

	0043
	4196
	2
	100
	满意

	0044
	4115
	3
	100
	满意

	0045
	4182
	2
	100
	满意

	0046
	4239
	1
	100
	满意

	0047
	4216
	1
	100
	满意

	0048
	4035
	1
	78
	基本满意

	0050
	4127
	3
	100
	满意

	0052
	4114
	2
	100
	满意

	0054
	4092
	2
	100
	满意

	0055
	4315
	2
	94
	满意

	0056
	4213
	1
	100
	满意

	0058
	4162
	1
	88
	满意

	0059
	4294
	3
	100
	满意

	0060
	4230
	2
	89
	满意

	0061
	4270
	1
	100
	满意

	0062
	4156
	3
	94
	满意

	0064
	4069
	1
	100
	满意

	0066
	4041
	3
	94
	满意

	0068
	4126
	2
	100
	满意

	0069
	4187
	1
	100
	满意

	0071
	4083
	2
	100
	满意

	0073
	4098
	2
	100
	满意

	0074
	4155
	3
	100
	满意

	0075
	4201
	3
	65
	不满意

	0077
	4174
	2
	100
	满意

	0078
	4093
	1
	100
	满意

	0081
	4249
	1
	82
	基本满意

	0082
	4219
	2
	100
	满意

	0085
	4125
	1
	94
	满意

	0088
	4085
	2
	100
	满意

	0089
	4258
	1
	94
	满意

	0091
	4081
	1
	100
	满意

	0092
	4046
	2
	88
	满意

	0093
	4128
	3
	100
	满意

	0094
	4102
	2
	94
	满意

	0095
	4215
	2
	95
	满意

	0097
	4308
	1
	94
	满意

	0098
	4131
	1
	88
	满意

	0101
	4154
	2
	95
	满意

	0102
	4067
	1
	82
	基本满意

	0103
	4241
	1
	100
	满意

	0105
	4033
	2
	77
	基本满意

	0116
	4101
	2
	100
	满意

	0117
	4022
	2
	94
	满意

	0118
	4276
	2
	100
	满意

	0120
	4193
	3
	76
	基本满意

	0121
	4176
	3
	88
	满意

	0123
	4066
	2
	100
	满意

	0124
	4137
	1
	72
	基本满意

	0125
	4317
	1
	94
	满意

	0127
	4161
	3
	100
	满意

	0130
	4038
	2
	90
	满意

	0131
	4164
	2
	100
	满意

	0132
	4238
	1
	77
	基本满意

	0133
	4003
	1
	90
	满意

	0134
	4145
	1
	89
	满意

	0135
	4103
	1
	94
	满意

	0136
	4064
	1
	100
	满意

	0137
	4014
	3
	95
	满意

	0138
	4236
	1
	76
	基本满意

	0139
	4028
	3
	100
	满意

	0141
	4111
	1
	100
	满意

	0144
	4130
	3
	100
	满意

	0148
	4157
	1
	90
	满意

	0149
	4165
	2
	100
	满意

	0150
	4169
	2
	95
	满意

	0151
	4013
	1
	82
	基本满意

	0152
	4177
	2
	100
	满意

	0154
	4027
	1
	100
	满意

	0161
	4181
	3
	90
	满意

	0163
	4254
	1
	95
	满意

	0165
	4062
	2
	100
	满意

	0170
	4108
	2
	90
	满意

	0175
	4217
	2
	88
	满意

	0179
	4228
	2
	94
	满意

	0180
	4094
	2
	100
	满意

	0184
	4323
	2
	78
	基本满意

	0185
	4304
	1
	94
	满意

	0186
	4153
	1
	100
	满意

	0187
	4326
	2
	76
	基本满意

	0188
	4209
	2
	100
	满意

	0189
	4052
	2
	100
	满意

	0191
	4140
	2
	94
	满意

	0192
	4327
	3
	100
	满意

	0193
	4272
	1
	100
	满意

	0195
	4248
	2
	100
	满意

	0198
	4008
	1
	100
	满意

	0205
	4305
	3
	100
	满意

	0211
	4194
	1
	100
	满意

	0214
	4090
	3
	71
	基本满意

	0216
	4203
	2
	94
	满意

	0228
	4100
	2
	100
	满意

	0229
	4275
	3
	100
	满意

	0230
	4110
	1
	94
	满意

	0231
	4034
	3
	94
	满意

	0232
	4186
	1
	89
	满意

	0234
	4251
	3
	82
	基本满意

	0235
	4229
	1
	90
	满意

	0237
	4306
	3
	90
	满意

	0241
	4266
	1
	100
	满意

	0243
	4191
	2
	74
	基本满意

	0246
	4273
	1
	95
	满意

	0250
	4180
	1
	94
	满意

	0256
	4172
	1
	70
	基本满意

	0258
	4087
	1
	100
	满意

	0259
	4006
	1
	95
	满意

	0263
	4060
	2
	100
	满意

	0268
	4152
	2
	95
	满意

	0289
	4295
	1
	83
	基本满意

	0290
	4075
	2
	100
	满意

	0303
	4012
	2
	100
	满意

	0310
	4122
	1
	100
	满意

	0311
	4188
	3
	100
	满意

	0312
	4208
	2
	100
	满意

	0318
	4104
	3
	100
	满意

	0319
	4158
	2
	90
	满意

	0325
	4032
	2
	73
	基本满意

	0336
	4321
	3
	100
	满意

	0339
	4282
	1
	94
	满意

	0340
	4138
	2
	89
	满意

	0341
	4132
	1
	94
	满意

	0346
	4011
	1
	95
	满意

	0349
	4197
	1
	94
	满意

	0350
	4065
	1
	94
	满意

	0351
	4211
	1
	100
	满意

	0352
	4037
	2
	100
	满意

	0356
	4160
	2
	100
	满意

	0358
	4259
	2
	100
	满意

	0359
	4309
	2
	95
	满意

	0360
	4070
	2
	100
	满意

	0362
	4290
	2
	63
	不满意

	0364
	4018
	2
	100
	满意

	0365
	4149
	3
	77
	基本满意

	0366
	4048
	3
	95
	满意

	0367
	4117
	2
	90
	满意

	0368
	4286
	3
	88
	满意

	0369
	4015
	2
	100
	满意

	0370
	4055
	3
	100
	满意

	0371
	4030
	1
	70
	基本满意

	0377
	4054
	2
	100
	满意

	0383
	4072
	1
	100
	满意

	0384
	4002
	3
	100
	满意

	0386
	4001
	3
	100
	满意

	0387
	4071
	1
	95
	满意

	0390
	4316
	1
	100
	满意

	0395
	4040
	3
	95
	满意

	0398
	4221
	1
	100
	满意

	0401
	4150
	2
	100
	满意

	0409
	4244
	2
	88
	满意

	0421
	4232
	2
	100
	满意

	0422
	4293
	3
	100
	满意

	0423
	4080
	3
	100
	满意

	0426
	4303
	2
	100
	满意

	0427
	4118
	3
	100
	满意

	0429
	4225
	3
	100
	满意

	0430
	4185
	3
	100
	满意

	0431
	4198
	2
	100
	满意

	0433
	4163
	3
	90
	满意

	0435
	4255
	3
	100
	满意

	0438
	4243
	3
	80
	基本满意

	0441
	4171
	2
	95
	满意

	0443
	4242
	1
	100
	满意

	0445
	4112
	1
	94
	满意

	0446
	4312
	1
	95
	满意

	0448
	4141
	1
	100
	满意

	0449
	4277
	1
	100
	满意

	0458
	4256
	2
	100
	满意

	0460
	4205
	2
	94
	满意

	0462
	4200
	1
	100
	满意

	0463
	4134
	1
	100
	满意

	0465
	4025
	2
	100
	满意

	0466
	4288
	2
	100
	满意

	0468
	4097
	1
	82
	基本满意

	0473
	4307
	2
	94
	满意

	0477
	4107
	2
	100
	满意

	0478
	4036
	1
	83
	基本满意

	0479
	4020
	1
	90
	满意

	0480
	4044
	2
	100
	满意

	0482
	4039
	3
	95
	满意

	0487
	4024
	1
	100
	满意

	0488
	4142
	3
	94
	满意

	0489
	4252
	2
	100
	满意

	0497
	4151
	1
	94
	满意

	0503
	4105
	3
	94
	满意

	0506
	4222
	3
	94
	满意

	0508
	4310
	1
	100
	满意

	0541
	4210
	1
	100
	满意

	0542
	4314
	1
	82
	基本满意

	0552
	4004
	1
	94
	满意

	0561
	4284
	1
	94
	满意

	0562
	4220
	2
	88
	满意

	0573
	4268
	3
	95
	满意

	0579
	4159
	1
	94
	满意

	0582
	4253
	2
	94
	满意

	0585
	4319
	1
	94
	满意

	0586
	4043
	1
	100
	满意

	0587
	4179
	3
	85
	满意

	0592
	4073
	2
	100
	满意

	0596
	4106
	3
	100
	满意

	0599
	4297
	2
	100
	满意

	0602
	4212
	3
	95
	满意

	0605
	4257
	2
	100
	满意

	0606
	4234
	2
	100
	满意

	0608
	4120
	3
	94
	满意

	0610
	4078
	3
	88
	满意

	0614
	4045
	1
	100
	满意

	0621
	4129
	2
	95
	满意

	0623
	4063
	3
	95
	满意

	0625
	4271
	3
	85
	满意

	0626
	4031
	3
	90
	满意

	0629
	4192
	3
	100
	满意

	0634
	4167
	3
	100
	满意

	0641
	4299
	2
	100
	满意

	0644
	4056
	2
	90
	满意

	0648
	4263
	1
	94
	满意

	0650
	4195
	3
	94
	满意

	0652
	4183
	3
	100
	满意

	0659
	4091
	1
	100
	满意

	0660
	4214
	2
	100
	满意

	0661
	4269
	3
	85
	满意

	0663
	4245
	1
	88
	满意

	0666
	4050
	3
	100
	满意

	0667
	4296
	3
	90
	满意

	0668
	4246
	3
	100
	满意

	0671
	4061
	2
	100
	满意

	0672
	4095
	1
	88
	满意

	0674
	4224
	3
	89
	满意

	0676
	4121
	2
	94
	满意

	0680
	4289
	1
	88
	满意

	0682
	4260
	3
	94
	满意

	0683
	4113
	1
	82
	基本满意

	0684
	4279
	3
	84
	基本满意

	0685
	4023
	2
	90
	满意

	0687
	4265
	2
	100
	满意

	0688
	4285
	2
	100
	满意

	0694
	4190
	3
	94
	满意

	0696
	4231
	2
	95
	满意

	0699
	4119
	3
	94
	满意

	0703
	4267
	1
	100
	满意

	0705
	4089
	3
	83
	基本满意

	0709
	4088
	1
	100
	满意

	0711
	4274
	1
	100
	满意

	0712
	4278
	3
	88
	满意

	0718
	4166
	3
	100
	满意

	0729
	4330
	1
	82
	基本满意

	0740
	4247
	1
	88
	满意

	0754
	4086
	1
	94
	满意

	0758
	4218
	2
	88
	满意

	0762
	4059
	1
	95
	满意

	0784
	4235
	3
	100
	满意

	0794
	4019
	1
	100
	满意

	0795
	4099
	3
	95
	满意

	0809
	4283
	3
	94
	满意

	0851
	4223
	1
	94
	满意

	0863
	4237
	3
	100
	满意

	0871
	4280
	2
	100
	满意

	0910
	4262
	3
	94
	满意

	0914
	4226
	2
	100
	满意

	0917
	4074
	3
	100
	满意

	0928
	4318
	3
	100
	满意

	0931
	4202
	1
	88
	满意

	0937
	4146
	2
	100
	满意

	0938
	4324
	3
	94
	满意

	0940
	4047
	3
	100
	满意

	0941
	4143
	3
	78
	基本满意

	0945
	4281
	3
	100
	满意

	0948
	4076
	1
	100
	满意

	0950
	4189
	3
	71
	基本满意

	0955
	4049
	1
	100
	满意

	0967
	4302
	2
	94
	满意

	0969
	4096
	3
	80
	基本满意

	0975
	4123
	1
	82
	基本满意

	0984
	4021
	2
	94
	满意

	0986
	4300
	1
	89
	满意

	0992
	4136
	3
	88
	满意

	0999
	4175
	2
	58
	不满意

	1000
	4264
	3
	100
	满意

	1002
	4124
	1
	100
	满意

	1005
	4133
	2
	100
	满意

	1017
	4077
	3
	100
	满意

	1019
	4178
	1
	100
	满意


[image: image2.emf]得分汇总柱形图-样品1

0

16

91

0

20

40

60

80

100

＜70 70～85 ≥85

总分

单位数量


[image: image3.emf]得分汇总柱形图-样品1

3

6

98

0

50

100

150

＜70 70～85 ≥85

总分

单位数量


[image: image4.emf]得分汇总柱形图-样品1

2

11

82

0

20

40

60

80

100

＜70 70～85 ≥85

总分

单位数量


A-2 Z比分数统计结果汇总(样品1)
	会员号
	样品号
	细度
	初凝 时间
	终凝 时间
	标准 稠度
	3d抗折
	28d抗折
	3d抗压
	28d抗压

	0007
	4029
	-1.349
	-0.422
	-1.574
	-1.012
	-0.337
	-0.674
	0.899
	-2.060

	0012
	4292
	0.000
	-2.277
	-1.124
	-2.361
	0.000
	-0.225
	0.000
	0.245

	0013
	4206
	-1.349
	1.265
	0.000
	0.675
	1.012
	1.574
	0.736
	1.030

	0017
	4204
	1.349
	0.422
	1.124
	1.012
	0.000
	0.674
	0.164
	0.736

	0033
	4079
	-4.047
	0.084
	-0.900
	0.337
	0.337
	0.450
	-0.409
	-0.736

	0037
	4147
	-4.047
	0.000
	-0.525
	-0.337
	0.337
	0.225
	-0.409
	-0.834

	0041
	4168
	0.000
	0.337
	0.150
	-0.337
	-1.012
	-0.899
	-0.245
	-0.539

	0046
	4239
	0.000
	0.422
	0.375
	-0.675
	0.675
	0.674
	-0.409
	-0.490

	0047
	4216
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	-0.337
	0.674
	-0.327
	-0.392

	0048
	4035
	-2.698
	-2.108
	2.249
	0.000
	-1.012
	-1.124
	0.818
	2.011

	0056
	4213
	-1.349
	0.169
	-0.900
	-0.337
	-1.012
	-0.674
	1.063
	0.638

	0058
	4162
	-4.047
	0.169
	0.375
	1.686
	-1.012
	-1.574
	-0.164
	0.294

	0061
	4270
	0.000
	-1.012
	0.000
	-0.337
	0.000
	0.225
	-1.063
	-0.736

	0064
	4069
	1.349
	1.096
	0.600
	-0.337
	-1.012
	-0.674
	-0.082
	-0.196

	0069
	4187
	-1.349
	0.759
	0.375
	-1.012
	1.012
	0.225
	0.327
	-0.294

	0078
	4093
	1.349
	1.096
	0.600
	-0.675
	0.675
	-0.674
	0.491
	-0.098

	0081
	4249
	9.443
	-1.265
	-0.900
	-1.012
	2.024
	0.450
	0.654
	0.049

	0085
	4125
	-1.349
	0.843
	0.825
	0.337
	2.024
	0.899
	-0.164
	0.441

	0089
	4258
	0.000
	-0.927
	-1.049
	0.337
	-1.686
	-2.023
	0.736
	1.913

	0091
	4081
	0.000
	0.422
	0.450
	-0.337
	-0.337
	-0.450
	-0.245
	0.000

	0097
	4308
	-2.698
	-0.843
	-1.499
	-1.686
	-1.012
	-0.899
	-0.654
	-1.030

	0098
	4131
	4.047
	-0.675
	-0.750
	0.337
	0.000
	-0.225
	-0.245
	-0.589

	0102
	4067
	-2.698
	-0.927
	-1.499
	0.337
	-2.361
	-1.124
	-2.126
	-1.030

	0103
	4241
	0.000
	0.422
	1.049
	-1.349
	-0.675
	0.225
	1.635
	-0.687

	0124
	4137
	28.329
	-2.782
	2.099
	1.349
	-1.686
	0.000
	-2.289
	0.785

	0125
	4317
	1.349
	0.000
	0.375
	0.337
	0.675
	0.899
	0.164
	-2.501

	0132
	4238
	4.047
	-0.422
	1.499
	2.024
	-1.012
	-1.574
	-1.717
	-2.697

	0133
	4003
	-1.349
	0.759
	0.900
	5.396
	-1.012
	-0.450
	-1.063
	-0.245

	0134
	4145
	-2.698
	0.422
	0.150
	2.698
	-0.675
	-0.674
	-0.082
	0.441

	0135
	4103
	-2.698
	0.927
	-0.525
	-0.675
	0.000
	-0.225
	1.390
	1.913

	0136
	4064
	0.000
	-0.169
	-0.375
	-1.686
	0.000
	-0.225
	-0.491
	0.049

	0138
	4236
	0.000
	0.506
	-0.525
	1.349
	-2.024
	-1.799
	-3.434
	-2.992

	0141
	4111
	-1.349
	0.422
	0.375
	0.000
	-0.675
	-0.450
	0.327
	0.147

	0148
	4157
	1.349
	-0.590
	-1.049
	-3.035
	-0.337
	0.899
	1.390
	1.324

	0151
	4013
	-1.349
	1.349
	0.600
	-1.686
	-1.012
	-2.248
	-2.535
	-2.992

	0154
	4027
	-1.349
	-1.349
	-0.225
	1.012
	1.012
	1.574
	1.308
	0.981

	0163
	4254
	0.000
	0.000
	0.750
	2.024
	-1.349
	-0.674
	-0.572
	-0.245

	0185
	4304
	-2.698
	-1.686
	-1.124
	0.337
	-0.675
	0.450
	-0.082
	-0.392

	0186
	4153
	0.000
	-0.337
	0.150
	0.675
	0.000
	0.450
	-0.082
	-0.343

	0193
	4272
	-1.349
	0.000
	-0.900
	0.000
	0.000
	0.225
	0.572
	1.913

	0198
	4008
	0.000
	-0.927
	-1.499
	1.012
	0.337
	1.574
	-0.409
	0.000

	0211
	4194
	0.000
	1.265
	1.124
	0.000
	-1.349
	-0.674
	-0.981
	-0.981

	0230
	4110
	0.000
	-1.855
	-0.900
	0.675
	-1.349
	0.450
	-1.962
	-2.599

	0232
	4186
	-2.698
	-2.108
	-1.124
	0.675
	0.675
	0.674
	0.245
	0.441

	0235
	4229
	-1.349
	-2.024
	-2.474
	-1.349
	-1.349
	0.225
	0.000
	1.324

	0241
	4266
	-1.349
	0.000
	1.349
	1.686
	0.000
	-0.899
	0.245
	0.883

	0246
	4273
	-1.349
	2.782
	1.124
	-1.012
	0.337
	0.225
	-0.409
	0.441

	0250
	4180
	0.000
	0.000
	0.225
	1.686
	1.012
	0.899
	0.818
	2.256

	0256
	4172
	-1.349
	-1.180
	-0.450
	-0.337
	3.373
	2.023
	2.289
	2.060

	0258
	4087
	0.000
	0.084
	-0.375
	-1.012
	-1.012
	0.000
	-0.818
	-1.717

	0259
	4006
	0.000
	-2.361
	-1.049
	0.337
	-1.012
	0.450
	-0.164
	0.196

	0289
	4295
	-1.349
	0.000
	-0.525
	2.024
	-2.361
	-2.923
	0.818
	1.667

	0310
	4122
	0.000
	-0.253
	-1.424
	0.337
	0.675
	0.674
	1.063
	0.687

	0339
	4282
	-2.698
	-1.433
	-1.499
	0.337
	0.000
	-0.225
	-0.899
	0.245

	0341
	4132
	-2.698
	-0.422
	-1.499
	-1.012
	-1.012
	-0.899
	1.881
	1.913

	0346
	4011
	0.000
	1.012
	0.750
	-2.361
	0.337
	0.899
	0.327
	-0.343

	0349
	4197
	-2.698
	-1.939
	0.150
	-1.686
	1.349
	1.799
	1.881
	1.520

	0350
	4065
	1.349
	-1.265
	0.150
	1.686
	2.024
	1.799
	0.491
	-0.196

	0351
	4211
	0.000
	0.422
	0.000
	-1.686
	-0.337
	0.674
	-0.409
	0.490

	0371
	4030
	0.000
	0.843
	0.900
	1.686
	-4.384
	-2.248
	-1.881
	-3.973

	0383
	4072
	0.000
	-1.433
	-0.900
	0.675
	0.000
	0.000
	1.063
	0.098

	0387
	4071
	1.349
	1.180
	2.099
	0.337
	-0.675
	0.000
	0.245
	0.294

	0390
	4316
	-1.349
	0.422
	0.375
	-0.337
	-0.337
	0.450
	0.654
	0.343

	0398
	4221
	-1.349
	-0.843
	0.150
	-0.337
	0.675
	0.674
	-0.082
	-0.392

	0443
	4242
	1.349
	-1.180
	0.525
	-0.675
	0.337
	0.225
	-0.245
	-0.441

	0445
	4112
	0.000
	0.000
	-1.049
	-1.686
	-1.012
	0.000
	-2.126
	-1.422

	0446
	4312
	0.000
	-0.169
	-0.525
	-2.361
	0.000
	0.674
	0.082
	-0.245

	0448
	4141
	0.000
	-0.422
	0.375
	-0.337
	0.000
	0.674
	-0.572
	-0.294

	0449
	4277
	0.000
	-0.422
	0.000
	1.012
	-0.337
	0.000
	-1.390
	-0.589

	0462
	4200
	1.349
	0.000
	-0.225
	1.012
	0.000
	-0.674
	-0.818
	-0.392

	0463
	4134
	-1.349
	1.012
	0.075
	0.000
	-1.349
	-0.450
	0.491
	1.226

	0468
	4097
	-2.698
	0.422
	-0.750
	-1.012
	-2.361
	-1.124
	-2.289
	-0.883

	0478
	4036
	-5.396
	2.108
	0.000
	-0.675
	1.349
	0.674
	0.491
	1.079

	0479
	4020
	0.000
	-1.686
	-0.225
	-3.710
	0.000
	0.000
	-1.145
	-0.932

	0487
	4024
	0.000
	-0.843
	-1.274
	-1.686
	-1.349
	-1.124
	0.818
	-0.343

	0497
	4151
	-2.698
	0.422
	-1.124
	0.337
	-0.675
	-0.674
	0.818
	-0.245

	0508
	4310
	0.000
	-0.253
	-0.075
	-0.337
	-0.337
	-0.450
	-1.799
	-0.736

	0541
	4210
	-1.349
	-0.422
	-1.274
	-0.675
	0.337
	0.225
	1.799
	0.834

	0542
	4314
	5.396
	-1.686
	-0.600
	0.675
	0.675
	0.899
	1.799
	2.158

	0552
	4004
	-2.698
	0.675
	0.600
	0.000
	0.000
	-0.225
	-0.327
	-0.392

	0561
	4284
	-2.698
	-0.337
	0.150
	0.337
	0.675
	0.674
	0.000
	0.736

	0579
	4159
	-2.698
	-0.843
	-0.525
	1.012
	0.337
	-0.674
	-1.390
	-1.128

	0585
	4319
	0.000
	-1.096
	1.274
	0.675
	1.686
	2.248
	0.572
	-1.569

	0586
	4043
	0.000
	-1.771
	-0.525
	0.337
	0.000
	-1.124
	-0.736
	-0.638

	0614
	4045
	0.000
	0.843
	0.450
	-0.337
	0.000
	0.674
	-0.327
	-0.932

	0648
	4263
	-1.349
	-0.422
	-0.750
	-0.337
	0.337
	0.000
	-2.126
	-0.490

	0659
	4091
	0.000
	-0.843
	-1.199
	-1.349
	-0.675
	-1.574
	0.164
	1.618

	0663
	4245
	-4.047
	0.000
	-0.600
	-0.337
	0.675
	1.799
	0.899
	1.618

	0672
	4095
	4.047
	-0.843
	0.750
	0.337
	0.000
	-0.450
	0.409
	-0.490

	0680
	4289
	-4.047
	1.180
	0.900
	0.337
	0.337
	0.899
	1.799
	0.932

	0683
	4113
	-2.698
	1.265
	-0.150
	1.349
	0.337
	-0.450
	2.126
	2.501

	0703
	4267
	0.000
	1.265
	1.124
	-1.012
	-1.686
	-0.450
	-1.635
	-0.490

	0709
	4088
	0.000
	0.422
	0.150
	-0.337
	0.000
	-0.674
	0.654
	0.638

	0711
	4274
	1.349
	1.433
	1.274
	0.337
	-0.337
	-0.225
	-0.818
	0.392

	0729
	4330
	——
	-0.843
	0.375
	-0.337
	-2.024
	-1.349
	-1.881
	-1.422

	0740
	4247
	5.396
	1.096
	1.649
	0.337
	-1.012
	-1.124
	-0.818
	-1.177

	0754
	4086
	-2.698
	0.843
	0.975
	0.000
	0.000
	-0.450
	-0.245
	-1.422

	0762
	4059
	0.000
	2.108
	1.424
	0.337
	-0.337
	-0.674
	0.654
	1.717

	0794
	4019
	0.000
	-0.422
	0.150
	-0.337
	1.349
	1.349
	0.327
	0.294

	0851
	4223
	0.000
	0.000
	-0.525
	-1.012
	2.024
	1.574
	0.491
	0.196

	0931
	4202
	——
	0.000
	-0.600
	1.012
	0.675
	-0.674
	1.635
	1.422

	0948
	4076
	1.349
	1.349
	0.675
	0.337
	0.000
	0.450
	0.245
	-0.196

	0955
	4049
	1.349
	-0.422
	-0.375
	0.675
	0.337
	1.349
	0.164
	1.569

	0975
	4123
	-2.698
	0.000
	-1.499
	0.675
	-1.012
	-0.674
	-2.044
	-2.795

	0986
	4300
	1.349
	0.422
	2.624
	0.337
	2.361
	0.899
	1.635
	0.539

	1002
	4124
	-1.349
	0.843
	0.375
	0.337
	0.000
	-0.225
	-0.736
	0.589

	1019
	4178
	-1.349
	0.506
	0.000
	0.337
	-0.337
	-0.225
	0.736
	0.736


A-3 Z比分数统计结果汇总(样品2)
	会员号
	样品号
	细度
	初凝 时间
	终凝 时间
	标准 稠度
	3d抗折
	28d抗折
	3d抗压
	28d抗压

	0001
	4148
	1.079
	2.698
	1.240
	1.124
	0.000
	-0.270
	-1.104
	1.376

	0005
	4298
	-0.540
	0.480
	1.021
	0.899
	0.899
	0.270
	0.123
	0.106

	0008
	4057
	-3.238
	-0.540
	1.751
	0.000
	0.450
	0.809
	-0.613
	-0.582

	0011
	4051
	-1.079
	1.619
	2.334
	0.000
	1.799
	1.349
	-1.717
	-3.386

	0014
	4053
	-1.619
	-2.158
	-0.073
	0.450
	1.799
	1.349
	1.962
	0.794

	0018
	4313
	-2.159
	0.420
	-0.729
	0.000
	0.000
	-1.349
	0.613
	-0.106

	0021
	4007
	-1.079
	0.240
	0.000
	0.674
	-0.899
	-9.174
	0.613
	-0.635

	0022
	4009
	1.619
	-2.158
	0.146
	-0.899
	1.349
	-0.540
	0.736
	1.376

	0027
	4329
	-2.159
	-2.338
	-3.063
	-1.349
	0.899
	0.000
	-1.226
	-4.709

	0032
	4328
	0.540
	-0.060
	0.365
	2.698
	1.349
	-0.809
	0.245
	0.370

	0039
	4139
	-2.159
	-0.060
	-0.875
	-1.799
	-0.450
	-0.809
	-0.613
	-1.746

	0043
	4196
	-1.619
	1.139
	1.094
	1.574
	0.450
	0.270
	0.858
	1.005

	0045
	4182
	1.079
	-0.659
	0.000
	-0.674
	0.000
	-0.809
	-1.472
	-1.640

	0052
	4114
	0.540
	-0.420
	-0.438
	-0.225
	-0.899
	-0.809
	-1.104
	-0.847

	0054
	4092
	0.540
	0.240
	0.000
	-0.450
	0.000
	-0.809
	-0.858
	0.106

	0055
	4315
	-2.159
	0.000
	-0.584
	1.799
	-0.899
	0.809
	-0.368
	-0.053

	0060
	4230
	-0.540
	0.600
	2.042
	1.349
	1.349
	-0.809
	-0.613
	-2.381

	0068
	4126
	0.540
	0.240
	0.000
	-0.225
	0.000
	-0.809
	-0.491
	-0.265

	0071
	4083
	0.000
	-0.060
	0.948
	0.899
	0.899
	0.540
	-0.245
	0.000

	0073
	4098
	-0.540
	-0.360
	-1.094
	0.450
	0.450
	0.270
	0.245
	1.376

	0077
	4174
	-0.540
	1.019
	-0.948
	0.899
	0.000
	-0.270
	0.981
	1.746

	0082
	4219
	-0.540
	0.240
	0.000
	0.225
	0.000
	0.000
	-0.613
	0.106

	0088
	4085
	1.079
	0.480
	0.365
	-0.450
	0.899
	1.079
	0.858
	0.741

	0092
	4046
	-1.079
	0.420
	-0.146
	-0.674
	3.147
	0.809
	0.613
	-0.317

	0094
	4102
	-2.159
	0.240
	-0.365
	0.450
	-0.450
	0.000
	0.491
	1.323

	0095
	4215
	1.079
	-2.158
	0.000
	-0.899
	0.000
	0.270
	0.245
	0.317

	0101
	4154
	-1.619
	-2.458
	-0.365
	0.000
	0.899
	1.889
	0.736
	1.217

	0105
	4033
	-1.079
	-2.518
	-0.219
	0.674
	3.147
	0.540
	2.085
	0.635

	0116
	4101
	0.000
	0.060
	0.584
	0.674
	1.349
	1.349
	1.840
	1.270

	0117
	4022
	2.698
	-1.619
	1.313
	0.225
	0.899
	0.540
	0.000
	0.000

	0118
	4276
	-1.079
	0.120
	-1.313
	0.899
	-0.450
	0.809
	0.368
	0.529

	0123
	4066
	0.000
	0.719
	1.313
	0.000
	-0.450
	0.540
	0.123
	1.534

	0130
	4038
	-1.079
	-3.058
	-1.459
	-0.450
	0.899
	0.540
	-1.472
	-1.799

	0131
	4164
	-0.540
	0.480
	0.292
	1.574
	0.450
	-1.349
	0.368
	-0.212

	0149
	4165
	0.540
	0.420
	1.313
	0.674
	0.000
	-0.540
	0.736
	0.635

	0150
	4169
	0.540
	0.540
	1.678
	2.023
	-0.899
	-0.540
	-0.613
	0.688

	0152
	4177
	0.000
	-0.899
	-1.678
	-1.574
	0.000
	0.809
	0.981
	0.847

	0165
	4062
	1.079
	-0.180
	-0.802
	-0.450
	-0.899
	0.540
	0.736
	1.111

	0170
	4108
	0.000
	-4.197
	-0.438
	-1.124
	-0.899
	-1.079
	-0.736
	-0.317

	0175
	4217
	0.000
	-0.360
	-1.823
	1.349
	2.248
	0.540
	2.821
	0.952

	0179
	4228
	2.159
	1.139
	0.729
	0.674
	0.450
	-1.349
	1.226
	0.688

	0180
	4094
	0.540
	0.360
	0.365
	-0.225
	-0.450
	-0.540
	-0.981
	-0.106

	0184
	4323
	2.159
	-1.139
	4.158
	-0.225
	-0.450
	0.000
	-1.840
	-2.063

	0187
	4326
	-1.079
	-1.439
	-1.605
	-0.450
	-2.248
	-2.428
	-2.943
	-2.857

	0188
	4209
	0.000
	-0.060
	-0.729
	-0.450
	0.000
	-1.349
	-0.368
	-0.741

	0189
	4052
	0.540
	0.420
	-0.292
	-0.450
	0.000
	-1.079
	-0.368
	-0.317

	0191
	4140
	0.000
	0.000
	-0.875
	0.450
	-0.450
	0.540
	2.821
	0.370

	0195
	4248
	0.540
	0.240
	0.000
	-0.450
	0.000
	-0.809
	-0.736
	0.212

	0216
	4203
	-1.079
	-1.559
	0.000
	1.124
	-1.349
	-2.428
	-0.613
	-1.587

	0228
	4100
	-0.540
	1.019
	0.219
	0.899
	0.450
	-0.540
	-0.613
	0.053

	0243
	4191
	0.000
	-3.537
	-4.595
	-0.450
	2.248
	0.270
	-0.613
	-0.212

	0263
	4060
	1.619
	0.659
	0.365
	1.799
	-0.450
	0.809
	0.368
	0.053

	0268
	4152
	0.000
	0.000
	-1.240
	2.248
	-0.899
	-1.349
	-0.613
	1.005

	0290
	4075
	0.540
	0.540
	0.000
	0.450
	-0.450
	-0.809
	0.858
	-0.741

	0303
	4012
	-1.619
	0.480
	0.073
	0.000
	-0.450
	-1.079
	0.736
	-0.635

	0312
	4208
	0.000
	-1.918
	-0.729
	-0.899
	0.000
	0.809
	-1.717
	-1.746

	0319
	4158
	-0.540
	-0.659
	3.136
	0.899
	0.899
	0.000
	-0.491
	0.212

	0325
	4032
	-1.079
	-2.098
	-3.428
	-1.574
	-1.799
	-11.603
	0.491
	-0.265

	0340
	4138
	-1.079
	-1.679
	-2.845
	0.450
	-1.799
	0.000
	2.085
	0.476

	0352
	4037
	0.000
	-1.439
	-1.313
	0.000
	0.000
	-1.079
	0.245
	-0.582

	0356
	4160
	-0.540
	1.139
	0.365
	0.225
	0.000
	0.270
	0.981
	1.270

	0358
	4259
	0.540
	-0.600
	-1.240
	-0.674
	0.000
	0.000
	-0.613
	-0.212

	0359
	4309
	1.079
	0.839
	0.000
	-2.248
	0.000
	-0.809
	1.226
	0.159

	0360
	4070
	0.540
	1.439
	0.584
	1.574
	0.000
	0.270
	-1.104
	-0.476

	0362
	4290
	3.238
	-5.755
	-6.200
	2.248
	0.899
	-1.079
	0.858
	0.000

	0364
	4018
	0.000
	0.540
	0.000
	-0.450
	0.899
	0.270
	0.123
	1.270

	0367
	4117
	-0.540
	0.839
	4.376
	1.124
	0.000
	-0.540
	-0.858
	-1.323

	0369
	4015
	-0.540
	0.360
	0.146
	-0.899
	0.000
	1.079
	-0.858
	0.159

	0377
	4054
	1.079
	0.060
	0.000
	0.450
	0.450
	0.000
	0.368
	-1.111

	0401
	4150
	0.540
	1.019
	0.438
	0.000
	0.450
	0.000
	-0.123
	-0.741

	0409
	4244
	0.000
	0.540
	-0.729
	-0.450
	3.597
	0.000
	0.613
	0.317

	0421
	4232
	1.079
	-1.139
	1.823
	-0.899
	-0.450
	-0.540
	-0.613
	-0.212

	0426
	4303
	1.079
	0.060
	-0.584
	0.000
	0.000
	-0.540
	-0.245
	0.212

	0431
	4198
	0.000
	-1.079
	-1.969
	-1.349
	0.000
	0.540
	-1.840
	-1.587

	0441
	4171
	-1.079
	-1.859
	2.918
	0.899
	0.000
	-1.079
	0.613
	0.106

	0458
	4256
	0.000
	0.120
	0.219
	0.450
	0.450
	0.000
	-0.491
	-0.370

	0460
	4205
	0.000
	-0.360
	-1.240
	-0.450
	0.450
	-2.159
	1.840
	0.899

	0465
	4025
	0.540
	-0.540
	0.146
	0.000
	-1.349
	-1.079
	0.613
	-0.529

	0466
	4288
	0.000
	-0.060
	0.438
	0.000
	0.899
	-0.270
	1.840
	0.741

	0473
	4307
	-1.079
	-0.360
	-0.365
	1.349
	-0.899
	-2.159
	-0.368
	-1.270

	0477
	4107
	0.000
	1.139
	0.000
	0.000
	0.450
	1.619
	-0.123
	-1.693

	0480
	4044
	0.000
	0.240
	-0.365
	-0.899
	1.349
	0.540
	-0.245
	-0.794

	0489
	4252
	-0.540
	1.019
	0.802
	-0.450
	0.450
	-0.809
	0.491
	0.212

	0562
	4220
	0.000
	-0.659
	0.875
	0.450
	5.396
	0.809
	0.245
	-0.106

	0582
	4253
	2.159
	0.000
	-1.094
	-0.225
	-0.450
	-0.540
	-1.962
	-1.799

	0592
	4073
	0.000
	-0.659
	-0.292
	-0.899
	-1.799
	0.270
	0.613
	-1.111

	0599
	4297
	-0.540
	-0.360
	-0.729
	0.000
	0.899
	0.000
	0.613
	0.582

	0605
	4257
	-1.079
	0.060
	-0.438
	-1.124
	0.000
	0.540
	1.226
	0.476

	0606
	4234
	1.619
	-0.300
	-1.751
	0.000
	0.899
	1.079
	1.472
	1.481

	0621
	4129
	0.000
	-1.439
	-2.407
	-1.799
	0.450
	-0.809
	-0.368
	-0.794

	0641
	4299
	0.000
	-0.240
	0.656
	-0.674
	-0.450
	-1.079
	-0.613
	0.688

	0644
	4056
	0.540
	-2.758
	-2.553
	-1.124
	0.899
	0.270
	-0.123
	0.423

	0660
	4214
	0.000
	0.240
	-0.219
	-1.349
	0.000
	-0.540
	-0.123
	0.106

	0671
	4061
	0.000
	0.420
	0.584
	0.899
	0.899
	0.270
	0.736
	1.111

	0676
	4121
	0.000
	-0.600
	-0.802
	-0.674
	0.450
	-1.619
	-1.840
	-2.116

	0685
	4023
	0.000
	2.578
	2.991
	1.124
	-1.799
	-0.809
	-0.123
	0.794

	0687
	4265
	0.000
	0.839
	0.729
	1.124
	-0.899
	0.270
	-1.717
	-1.005

	0688
	4285
	0.540
	0.000
	1.896
	0.899
	1.349
	1.079
	0.491
	-0.212

	0696
	4231
	-0.540
	-2.458
	0.729
	-0.899
	-1.799
	-1.079
	-1.962
	-0.899

	0758
	4218
	-0.540
	-0.060
	0.000
	0.450
	4.496
	0.540
	0.245
	0.000

	0871
	4280
	0.540
	-1.259
	-0.875
	-0.674
	0.000
	-0.270
	-0.736
	-0.899

	0914
	4226
	0.000
	0.240
	-0.729
	1.349
	-0.450
	0.000
	-1.104
	-0.317

	0937
	4146
	1.619
	0.240
	-0.292
	-0.899
	1.799
	0.540
	1.104
	0.317

	0967
	4302
	-2.159
	-0.480
	-0.875
	0.450
	0.450
	0.809
	-0.613
	0.582

	0984
	4021
	-1.619
	-0.060
	-0.729
	-0.450
	0.899
	-0.540
	1.349
	2.487

	0999
	4175
	-4.317
	-1.978
	1.751
	0.899
	2.698
	1.349
	8.217
	3.175

	1005
	4133
	-1.079
	-0.959
	0.000
	-0.450
	0.450
	-0.270
	-0.368
	-0.265


A-4 Z比分数统计结果汇总(样品3)
	会员号
	样品号
	细度
	初凝 时间
	终凝 时间
	标准 稠度
	3d抗折
	28d抗折
	3d抗压
	28d抗压

	0002
	4017
	0.674
	-0.629
	0.193
	0.000
	-0.337
	0.450
	-0.957
	0.183

	0003
	4084
	0.000
	-0.989
	-0.385
	-1.349
	-0.675
	-0.674
	-0.348
	0.320

	0006
	4144
	0.674
	0.719
	-1.252
	-0.450
	-2.698
	-2.923
	0.870
	0.594

	0015
	4261
	-0.674
	0.809
	0.289
	-1.799
	-0.337
	-0.674
	-1.567
	-2.378

	0016
	4184
	5.394
	-0.450
	-0.289
	-0.450
	-2.361
	-1.799
	-6.005
	-1.738

	0019
	4322
	-0.674
	-4.946
	1.541
	2.698
	1.686
	0.225
	-3.742
	-4.024

	0023
	4068
	0.000
	-0.540
	-0.482
	1.799
	1.686
	0.450
	-0.348
	-0.640

	0024
	4291
	0.000
	0.450
	-0.867
	0.899
	0.337
	-0.674
	0.435
	-0.457

	0030
	4311
	0.674
	-1.439
	0.385
	-0.899
	-1.012
	-0.899
	-0.174
	0.686

	0038
	4325
	0.674
	1.619
	0.867
	0.450
	-0.337
	-0.225
	0.696
	-0.274

	0044
	4115
	-0.674
	-1.799
	0.771
	0.000
	0.675
	0.674
	1.044
	0.914

	0050
	4127
	-0.674
	0.629
	-1.156
	0.899
	-1.349
	-0.450
	0.000
	-0.914

	0059
	4294
	-0.674
	-0.180
	-0.289
	-0.899
	-0.675
	-0.899
	-0.435
	-1.189

	0062
	4156
	-2.023
	-1.529
	0.674
	1.799
	-0.337
	-0.225
	0.000
	-0.183

	0066
	4041
	0.000
	-0.989
	-0.771
	0.899
	0.000
	-2.023
	1.393
	0.000

	0074
	4155
	0.674
	-0.270
	-0.578
	0.899
	-1.349
	-0.450
	0.087
	-0.549

	0075
	4201
	0.000
	1.349
	2.312
	-0.899
	2.024
	0.225
	4.700
	4.435

	0093
	4128
	0.000
	-1.349
	-1.349
	0.000
	1.686
	0.450
	-0.261
	-0.549

	0120
	4193
	0.674
	1.349
	-0.193
	0.450
	1.012
	0.899
	5.222
	4.755

	0121
	4176
	0.000
	1.439
	0.482
	0.899
	0.675
	1.799
	2.698
	2.286

	0127
	4161
	-0.674
	0.000
	1.445
	-0.450
	0.000
	0.225
	-1.044
	-0.457

	0137
	4014
	-0.674
	1.259
	1.830
	-2.698
	0.000
	0.450
	0.435
	1.006

	0139
	4028
	0.674
	-1.799
	-0.385
	0.899
	-1.349
	0.000
	0.174
	0.823

	0144
	4130
	0.674
	-0.090
	0.193
	-0.450
	-0.337
	0.674
	1.044
	0.823

	0161
	4181
	0.000
	-3.147
	-1.349
	-1.799
	-0.337
	-0.450
	0.000
	0.366

	0192
	4327
	0.674
	-1.439
	-1.060
	0.000
	0.337
	0.000
	1.480
	0.914

	0205
	4305
	0.000
	-0.360
	0.193
	0.899
	-0.675
	-0.450
	0.261
	-0.777

	0214
	4090
	-2.697
	2.248
	0.674
	1.799
	-3.035
	-2.473
	-1.218
	-0.640

	0229
	4275
	-1.349
	0.000
	-1.252
	1.349
	1.012
	-0.450
	1.915
	0.686

	0231
	4034
	0.000
	0.719
	-0.674
	0.899
	-2.024
	-0.899
	-0.174
	0.000

	0234
	4251
	-2.023
	0.719
	-0.385
	0.899
	-1.686
	4.047
	-0.522
	0.229

	0237
	4306
	-1.349
	0.000
	-0.193
	3.597
	-0.675
	0.225
	0.522
	-0.091

	0311
	4188
	0.000
	0.000
	1.060
	-0.450
	0.337
	0.450
	-0.174
	0.320

	0318
	4104
	0.674
	-0.450
	0.096
	0.899
	1.686
	-0.450
	-0.174
	-0.183

	0336
	4321
	-0.674
	0.000
	0.096
	0.000
	-0.337
	0.450
	-0.174
	-0.183

	0365
	4149
	0.000
	0.180
	0.096
	2.698
	-2.361
	0.000
	-2.959
	-2.469

	0366
	4048
	0.674
	0.899
	2.312
	0.899
	0.337
	0.899
	-0.870
	0.366

	0368
	4286
	-0.674
	0.450
	-0.867
	-1.349
	-0.337
	-0.899
	2.959
	2.241

	0370
	4055
	0.000
	0.450
	0.096
	0.000
	-0.675
	0.674
	0.609
	1.280

	0384
	4002
	0.674
	-0.270
	-0.771
	1.799
	0.337
	-1.574
	-1.218
	-0.960

	0386
	4001
	-0.674
	0.450
	-0.385
	0.899
	-0.337
	0.000
	-1.305
	-0.732

	0395
	4040
	1.349
	0.000
	-0.867
	-2.248
	-0.337
	0.000
	0.174
	0.823

	0422
	4293
	0.000
	-0.899
	-0.674
	0.000
	-1.012
	-0.899
	0.000
	-0.549

	0423
	4080
	0.674
	-0.450
	-0.385
	-1.349
	-0.675
	1.124
	0.522
	0.503

	0427
	4118
	0.674
	0.450
	-0.385
	0.000
	1.686
	1.349
	-0.348
	-0.229

	0429
	4225
	-1.349
	1.529
	-0.193
	0.450
	0.337
	0.000
	-0.174
	0.000

	0430
	4185
	-0.674
	-1.349
	-1.156
	-0.899
	0.337
	0.674
	-1.218
	-1.600

	0433
	4163
	0.674
	0.450
	-1.349
	-3.147
	-1.349
	-0.450
	-1.044
	0.366

	0435
	4255
	-1.349
	-1.169
	-0.385
	1.799
	-1.012
	0.899
	0.348
	0.137

	0438
	4243
	0.674
	2.248
	2.505
	3.597
	0.000
	1.124
	1.393
	1.875

	0482
	4039
	0.674
	0.180
	-0.674
	2.698
	1.686
	0.000
	1.393
	1.417

	0488
	4142
	0.000
	0.270
	0.096
	-1.799
	-1.012
	-2.023
	-0.783
	-1.006

	0503
	4105
	-1.349
	-0.899
	0.096
	-1.799
	0.337
	1.124
	2.089
	0.823

	0506
	4222
	2.023
	-0.450
	-0.385
	-1.799
	0.675
	0.225
	0.870
	0.274

	0573
	4268
	-0.674
	-1.079
	-2.312
	-1.349
	1.349
	-1.799
	0.348
	-0.366

	0587
	4179
	0.674
	-2.428
	-3.468
	0.000
	-1.349
	-0.674
	0.261
	-0.686

	0596
	4106
	-0.674
	0.270
	-0.385
	0.000
	0.337
	-0.450
	-0.696
	-0.320

	0602
	4212
	0.674
	2.968
	0.578
	0.899
	0.337
	-0.450
	-0.348
	-0.229

	0608
	4120
	-0.674
	-0.270
	-0.482
	0.899
	1.012
	0.225
	-2.524
	-0.960

	0610
	4078
	-0.674
	0.629
	1.541
	-0.899
	2.361
	2.023
	-0.783
	0.091

	0623
	4063
	-0.674
	-1.349
	-2.023
	0.450
	0.337
	0.000
	-0.783
	-0.686

	0625
	4271
	0.000
	1.169
	2.697
	3.597
	-0.337
	0.000
	0.957
	1.097

	0626
	4031
	0.674
	-0.450
	-0.867
	-3.147
	-0.337
	0.225
	0.348
	0.549

	0629
	4192
	-0.674
	0.090
	-1.541
	-0.450
	-1.012
	-1.799
	0.261
	0.320

	0634
	4167
	0.674
	0.000
	-0.482
	0.899
	1.349
	1.349
	0.261
	-0.686

	0650
	4195
	-0.674
	1.349
	0.289
	0.000
	1.349
	2.698
	-0.174
	-0.457

	0652
	4183
	-0.674
	0.000
	-0.385
	0.000
	-1.012
	-0.225
	0.522
	-0.137

	0661
	4269
	-0.674
	2.428
	6.455
	0.899
	0.000
	-1.349
	0.783
	0.549

	0666
	4050
	0.000
	0.899
	0.385
	0.899
	0.337
	0.450
	0.609
	-0.274

	0667
	4296
	0.674
	3.147
	1.541
	0.000
	-0.675
	0.000
	0.174
	1.143

	0668
	4246
	0.000
	-0.090
	-1.349
	0.450
	-1.686
	-1.574
	-1.480
	-1.372

	0674
	4224
	0.674
	-1.259
	0.000
	-2.698
	1.686
	2.023
	-0.174
	1.097

	0682
	4260
	-0.674
	0.809
	0.000
	0.000
	-1.349
	0.674
	-2.089
	-1.646

	0684
	4279
	0.674
	-0.540
	1.349
	3.147
	-0.675
	-2.023
	-0.435
	-0.823

	0694
	4190
	0.000
	0.809
	-0.482
	-0.899
	1.012
	0.450
	2.089
	1.966

	0699
	4119
	0.674
	0.360
	1.252
	-0.450
	0.000
	0.225
	0.696
	2.103

	0705
	4089
	0.674
	-0.180
	-2.023
	-1.349
	0.000
	3.597
	1.915
	-0.412

	0712
	4278
	-0.674
	0.360
	-1.927
	0.899
	0.000
	-1.124
	-2.698
	-2.012

	0718
	4166
	0.000
	0.450
	0.096
	0.450
	0.000
	1.799
	-0.087
	0.732

	0784
	4235
	-0.674
	1.799
	1.445
	-1.799
	-0.675
	-0.674
	-1.393
	-1.509

	0795
	4099
	0.000
	2.248
	1.541
	0.899
	0.337
	1.574
	0.000
	0.137

	0809
	4283
	2.023
	0.899
	0.096
	-0.450
	-0.337
	-1.574
	0.348
	0.274

	0863
	4237
	-1.349
	1.799
	1.734
	-0.450
	0.337
	-0.674
	-1.131
	-0.686

	0910
	4262
	0.674
	1.259
	-0.867
	-0.450
	0.675
	-0.899
	2.959
	-0.366

	0917
	4074
	0.000
	0.360
	0.096
	0.899
	1.349
	0.674
	0.261
	0.640

	0928
	4318
	0.674
	-0.270
	-1.060
	0.000
	-0.675
	0.450
	0.174
	-0.640

	0938
	4324
	0.674
	-1.529
	0.096
	0.899
	0.675
	2.698
	-0.261
	-0.274

	0940
	4047
	0.674
	-0.540
	0.674
	0.899
	1.012
	0.225
	0.957
	0.000

	0941
	4143
	-0.674
	1.978
	0.482
	3.597
	-1.349
	-3.147
	-1.654
	-1.920

	0945
	4281
	-0.674
	0.899
	1.445
	-0.450
	-0.675
	-0.225
	0.957
	1.372

	0950
	4189
	3.372
	2.788
	1.734
	1.799
	3.035
	0.674
	1.654
	0.869

	0969
	4096
	0.674
	-0.270
	3.565
	3.597
	-0.337
	-0.450
	1.567
	0.823

	0992
	4136
	-0.674
	-0.989
	-0.867
	0.000
	1.686
	0.674
	3.307
	1.920

	1000
	4264
	-0.674
	-1.079
	0.578
	1.799
	-0.337
	0.000
	-1.305
	-0.457

	1017
	4077
	0.000
	0.719
	0.096
	-0.899
	0.000
	0.225
	-0.087
	0.412


附录B

SCETIA:T1104水泥统计比对
样品制备和均匀性检验说明
一、水泥样品的制备：
样品委托有关单位配制，按照不同厂家批次分为3组，每组混和均匀，分装成袋，每袋为一个比对样品，质量不小于4kg。每家单位分发一个样品。
二、水泥样品的均匀性检验
分别从每组样品中随机抽取10个样品。由同一组或同一个检验人员来检验初凝时间、终凝时间、标准稠度用水量、3d抗折强度、3d抗压强度，根据试验所得的数据计算标准偏差及变异系数，以标准偏差及变异系数作为评定均匀性的依据。经检验，所有样品均匀性良好。
三、水泥样品的稳定性考察
根据曾有的科研成果以及曾有的稳定性考察数据结果可以确定，在保存条件完好的情况下，水泥的基本性能在6个月内是稳定的。

附录C
SCETIA:T1104水泥统计比对技术指导书
1 物品及检测参数

1.1 本次比对所发物品为矿渣水泥，数量1袋，质量不小于4kg。

1.2 本次比对检测参数为水泥的细度、标准稠度用水量、初凝时间、终凝时间、3d抗折强度、3d抗压强度、28d抗折强度、28d抗压强度、安定性。

2 检测及其准备工作

2.1 收到物品后，应尽快将物品放置于符合检测要求的水泥检测室内，样品应在标准状态下调节温度≥8小时。

2.2 应于2011年10月17日（周一）上午9:00~11:00进行检测，比对检测方法为：

《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345—2005；

《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346—2001；

《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671—1999；

2.3 物品从温度调节至成型试验结束，整个试验过程应在一天内完成。

2.4 试验应严格按国标要求进行检测。

3 检测报告

3.1 基于以下假定出具检测报告。

(a) 委托单位：对外检测机构填写“上海市建设工程检测行业协会”；内部试验室不填。

(b) 工程名称：物品编号（标识于样品包装袋上）；

(c) 水泥品种：矿渣水泥A型；
(d) 强度等级：42.5；

3.2 所有已加入行业信息系统的参比单位应使用行业统一软件进行收样，通过行业信息系统出具比对报告并上传检测数据，对外检测机构在使用软件委托收样时，选择“非工程验收”，内部实验室出报告前需先进行“原材料进仓”登记，“供应数量”一栏填“0”。

3.3 检测报告及原始记录应于2011年11月18日之前寄(送)至行业协会办公室，地址：中山南二路777弄1号1706；邮编：200032；收件人：俞丽。

_1093417054.psd

