SCETIA:T1102螺栓连接副扭矩系数试验比对结果
	会员号
	样品号
	螺栓连接副的扭矩系数平均值

	
	
	检测值
	中位值
	Z比分数
	结果

	0001
	7002
	0.126
	0.129
	-1.156
	满意

	0005
	7027
	0.128
	0.129
	-0.385
	满意

	0006
	7028
	0.128
	0.129
	-0.385
	满意

	0117
	7014
	0.137
	0.129
	3.083
	不满意

	0123
	7026
	0.131
	0.129
	0.771
	满意

	0134
	7005
	0.132
	0.129
	1.156
	满意

	0135
	7015
	0.129
	0.129
	0.000
	满意

	0136
	7023
	0.128
	0.129
	-0.385
	满意

	0138
	7030
	0.127
	0.129
	-0.771
	满意

	0292
	7021
	0.132
	0.129
	1.156
	满意

	0293
	7016
	0.126
	0.129
	-1.156
	满意

	0297
	7010
	0.128
	0.129
	-0.385
	满意

	0301
	7022
	0.129
	0.129
	0.000
	满意

	0307
	7007
	0.129
	0.129
	0.000
	满意

	0313
	7013
	0.133
	0.129
	1.542
	满意

	0377
	7024
	0.129
	0.129
	0.000
	满意

	0497
	7020
	0.116
	0.129
	-5.011
	不满意

	0718
	7017
	0.132
	0.129
	1.156
	满意

	0419
	7029
	0.124
	0.129
	-1.927
	满意

	0681
	7006
	0.131
	0.129
	0.771
	满意


