SCETIA:T1103钢材化学分析比对结果
	会员号
	C

	
	样品编号
	1#(%)
	2#(%)
	标准化和S
	中位值(S)
	ZB
	ZB评定
	标准化差D
	中位值(D)
	ZW
	ZW评定

	0001
	8003
	0.215
	0.366
	0.4108 
	0.4080 
	0.719 
	满意
	-0.1068 
	-0.1142 
	0.726 
	满意

	0005
	8002
	0.202
	0.378
	0.4101 
	0.4080 
	0.540 
	满意
	-0.1245 
	-0.1142 
	-1.003 
	满意

	0006
	8007
	0.212
	0.364
	0.4073 
	0.4080 
	-0.180 
	满意
	-0.1075 
	-0.1142 
	0.657 
	满意

	0110
	8019
	0.200 
	0.340 
	0.3818 
	0.4080 
	-6.655 
	不满意
	-0.0990 
	-0.1142 
	1.487 
	满意

	0123
	8016
	0.206
	0.368
	0.4059 
	0.4080 
	-0.540 
	满意
	-0.1146 
	-0.1142 
	-0.035 
	满意

	0135
	8012
	0.208
	0.372
	0.4101 
	0.4080 
	0.540 
	满意
	-0.1160 
	-0.1142 
	-0.173 
	满意

	0138
	8018
	0.205
	0.375
	0.4101 
	0.4080 
	0.540 
	满意
	-0.1202 
	-0.1142 
	-0.588 
	满意

	0226
	8020
	0.206
	0.356
	0.3974 
	0.4080 
	-2.698 
	基本满意
	-0.1061 
	-0.1142 
	0.796 
	满意

	0292
	8009
	0.208
	0.361
	0.4023 
	0.4080 
	-1.439 
	满意
	-0.1082 
	-0.1142 
	0.588 
	满意

	0293
	8013
	0.192
	0.385
	0.4080 
	0.4080 
	0.000 
	满意
	-0.1365 
	-0.1142 
	-2.179 
	基本满意

	0297
	8004
	0.200 
	0.384
	0.4130 
	0.4080 
	1.259 
	满意
	-0.1301 
	-0.1142 
	-1.557 
	满意

	0300
	8010
	0.201
	0.373
	0.4059 
	0.4080 
	-0.540 
	满意
	-0.1216 
	-0.1142 
	-0.726 
	满意

	0301
	8011
	0.215
	0.366
	0.4108 
	0.4080 
	0.719 
	满意
	-0.1068 
	-0.1142 
	0.726 
	满意

	0377
	8001
	0.207
	0.370 
	0.4080 
	0.4080 
	0.000 
	满意
	-0.1153 
	-0.1142 
	-0.104 
	满意

	0497
	8005
	0.218
	0.368 
	0.4144 
	0.4080 
	1.619 
	满意
	-0.1061 
	-0.1142 
	0.796 
	满意

	0718
	8017
	0.204
	0.365
	0.4023 
	0.4080 
	-1.439 
	满意
	-0.1138 
	-0.1142 
	0.035 
	满意


	会员号
	Si

	
	1#(%)
	2#(%)
	标准化和S
	中位值(S)
	ZB
	ZB评定
	标准化差D
	中位值(D)
	ZW
	ZW评定

	0001
	0.308
	0.250 
	0.3946 
	0.3903 
	0.432 
	满意
	0.0410 
	0.0371 
	0.742 
	满意

	0005
	0.302
	0.254
	0.3932 
	0.3903 
	0.288 
	满意
	0.0339 
	0.0371 
	-0.607 
	满意

	0006
	0.323
	0.277
	0.4243 
	0.3903 
	3.453 
	不满意
	0.0325 
	0.0371 
	-0.877 
	满意

	0110
	0.302
	0.250 
	0.3903 
	0.3903 
	0.000 
	满意
	0.0368 
	0.0371 
	-0.067 
	满意

	0123
	0.297
	0.240 
	0.3797 
	0.3903 
	-1.079 
	满意
	0.0403 
	0.0371 
	0.607 
	满意

	0135
	0.302
	0.252
	0.3917 
	0.3903 
	0.144 
	满意
	0.0354 
	0.0371 
	-0.337 
	满意

	0138
	0.295
	0.234
	0.3741 
	0.3903 
	-1.655 
	满意
	0.0431 
	0.0371 
	1.147 
	满意

	0226
	0.304
	0.249
	0.3910 
	0.3903 
	0.072 
	满意
	0.0389 
	0.0371 
	0.337 
	满意

	0292
	0.300 
	0.252
	0.3903 
	0.3903 
	0.000 
	满意
	0.0339 
	0.0371 
	-0.607 
	满意

	0293
	0.295
	0.225
	0.3677 
	0.3903 
	-2.302 
	基本满意
	0.0495 
	0.0371 
	2.361 
	基本满意

	0297
	0.268
	0.236
	0.3564 
	0.3903 
	-3.453 
	不满意
	0.0226 
	0.0371 
	-2.765 
	基本满意

	0300
	0.314
	0.252
	0.4002 
	0.3903 
	1.007 
	满意
	0.0438 
	0.0371 
	1.282 
	满意

	0301
	0.308
	0.250 
	0.3946 
	0.3903 
	0.432 
	满意
	0.0410 
	0.0371 
	0.742 
	满意

	0377
	0.302
	0.249
	0.3896 
	0.3903 
	-0.072 
	满意
	0.0375 
	0.0371 
	0.067 
	满意

	0497
	0.291
	0.247
	0.3804 
	0.3903 
	-1.007 
	满意
	0.0311 
	0.0371 
	-1.147 
	满意

	0718
	0.298
	0.250 
	0.3875 
	0.3903 
	-0.288 
	满意
	0.0339 
	0.0371 
	-0.607 
	满意


	会员号
	Mn

	
	1#(%)
	2#(%)
	标准化和S
	中位值(S)
	ZB
	ZB评定
	标准化差D
	中位值(D)
	ZW
	ZW评定

	0001
	0.966
	0.563
	1.0812 
	1.1073 
	-3.072 
	不满意
	0.2850 
	0.3019 
	-1.992 
	满意

	0005
	0.996
	0.569
	1.1066 
	1.1073 
	-0.083 
	满意
	0.3019 
	0.3019 
	0.000 
	满意

	0006
	1.010 
	0.557
	1.1080 
	1.1073 
	0.083 
	满意
	0.3203 
	0.3019 
	2.158 
	基本满意

	0110
	0.984 
	0.592
	1.1144 
	1.1073 
	0.830 
	满意
	0.2772 
	0.3019 
	-2.905 
	基本满意

	0123
	1.001
	0.570 
	1.1109 
	1.1073 
	0.415 
	满意
	0.3048 
	0.3019 
	0.332 
	满意

	0135
	0.992
	0.572
	1.1059 
	1.1073 
	-0.166 
	满意
	0.2970 
	0.3019 
	-0.581 
	满意

	0138
	1.030 
	0.585
	1.1420 
	1.1073 
	4.068 
	不满意
	0.3147 
	0.3019 
	1.494 
	满意

	0226
	0.991
	0.57
	1.1038 
	1.1073 
	-0.415 
	满意
	0.2977 
	0.3019 
	-0.498 
	满意

	0292
	0.994
	0.571
	1.1066 
	1.1073 
	-0.083 
	满意
	0.2991 
	0.3019 
	-0.332 
	满意

	0293
	0.970 
	0.535
	1.0642 
	1.1073 
	-5.064 
	不满意
	0.3076 
	0.3019 
	0.664 
	满意

	0297
	1.016
	0.589
	1.1349 
	1.1073 
	3.238 
	不满意
	0.3019 
	0.3019 
	0.000 
	满意

	0300
	1.017
	0.564
	1.1179 
	1.1073 
	1.245 
	满意
	0.3203 
	0.3019 
	2.158 
	基本满意

	0301
	0.966
	0.564
	1.0819 
	1.1073 
	-2.989 
	基本满意
	0.2843 
	0.3019 
	-2.075 
	基本满意

	0377
	1.001
	0.570 
	1.1109 
	1.1073 
	0.415 
	满意
	0.3048 
	0.3019 
	0.332 
	满意

	0497
	0.980 
	0.581 
	1.1038 
	1.1073 
	-0.415 
	满意
	0.2821 
	0.3019 
	-2.324 
	基本满意

	0718
	1.010 
	0.580 
	1.1243 
	1.1073 
	1.992 
	满意
	0.3041 
	0.3019 
	0.249 
	满意


	会员号
	P

	
	1#(%)
	2#(%)
	标准化和S
	中位值(S)
	ZB
	ZB评定
	标准化差D
	中位值(D)
	ZW
	ZW评定

	0001
	0.0258
	0.0114
	0.0263 
	0.0257 
	0.571 
	满意
	0.0102 
	0.0105 
	-0.642 
	满意

	0005
	0.0250 
	0.0131
	0.0269 
	0.0257 
	1.143 
	满意
	0.0084 
	0.0105 
	-3.854 
	不满意

	0006
	0.0243
	0.0110 
	0.0250 
	0.0257 
	-0.635 
	满意
	0.0094 
	0.0105 
	-2.056 
	基本满意

	0110
	0.0251
	0.0101 
	0.0249 
	0.0257 
	-0.698 
	满意
	0.0106 
	0.0105 
	0.128 
	满意

	0123
	0.0260 
	0.0110 
	0.0262 
	0.0257 
	0.444 
	满意
	0.0106 
	0.0105 
	0.128 
	满意

	0135
	0.0248
	0.0098
	0.0245 
	0.0257 
	-1.079 
	满意
	0.0106 
	0.0105 
	0.128 
	满意

	0138
	0.0269
	0.0128
	0.0281 
	0.0257 
	2.158 
	基本满意
	0.0100 
	0.0105 
	-1.028 
	满意

	0226
	0.0254
	0.0103
	0.0252 
	0.0257 
	-0.381 
	满意
	0.0107 
	0.0105 
	0.257 
	满意

	0292
	0.0257
	0.0096
	0.0250 
	0.0257 
	-0.635 
	满意
	0.0114 
	0.0105 
	1.542 
	满意

	0293
	0.0220 
	0.0280 
	0.0354 
	0.0257 
	8.697 
	不满意
	-0.0042 
	0.0105 
	-26.851 
	不满意

	0297
	0.0243
	0.0090 
	0.0235 
	0.0257 
	-1.904 
	满意
	0.0108 
	0.0105 
	0.514 
	满意

	0300
	0.0251
	0.0096
	0.0245 
	0.0257 
	-1.016 
	满意
	0.0110 
	0.0105 
	0.771 
	满意

	0301
	0.0258
	0.0114
	0.0263 
	0.0257 
	0.571 
	满意
	0.0102 
	0.0105 
	-0.642 
	满意

	0377
	0.0273
	0.0096
	0.0261 
	0.0257 
	0.381 
	满意
	0.0125 
	0.0105 
	3.597 
	不满意

	0497
	0.0246
	0.0105
	0.0248 
	0.0257 
	-0.762 
	满意
	0.0100 
	0.0105 
	-1.028 
	满意

	0718
	0.0262
	0.0114
	0.0266 
	0.0257 
	0.825 
	满意
	0.0105 
	0.0105 
	-0.128 
	满意


	会员号
	S

	
	1#(%)
	2#(%)
	标准化和S
	中位值(S)
	ZB
	ZB评定
	标准化差D
	中位值(D)
	ZW
	ZW评定

	0001
	0.0180 
	0.0097 
	0.0196 
	0.0184 
	1.609 
	满意
	0.0059 
	0.0050 
	0.771 
	满意

	0005
	0.0160 
	0.0100 
	0.0184 
	0.0184 
	0.000 
	满意
	0.0042 
	0.0050 
	-0.707 
	满意

	0006
	0.0164
	0.0098
	0.0185 
	0.0184 
	0.189 
	满意
	0.0047 
	0.0050 
	-0.321 
	满意

	0110
	0.015
	0.0094
	0.0173 
	0.0184 
	-1.515 
	满意
	0.0040 
	0.0050 
	-0.964 
	满意

	0123
	0.0166
	0.0096
	0.0185 
	0.0184 
	0.189 
	满意
	0.0049 
	0.0050 
	-0.064 
	满意

	0135
	0.015
	0.0094
	0.0173 
	0.0184 
	-1.515 
	满意
	0.0040 
	0.0050 
	-0.964 
	满意

	0138
	0.017
	0.009 
	0.0184 
	0.0184 
	0.000 
	满意
	0.0057 
	0.0050 
	0.578 
	满意

	0226
	0.0152
	0.0080 
	0.0164 
	0.0184 
	-2.651 
	基本满意
	0.0051 
	0.0050 
	0.064 
	满意

	0292
	0.0162
	0.0096
	0.0182 
	0.0184 
	-0.189 
	满意
	0.0047 
	0.0050 
	-0.321 
	满意

	0293
	0.0154
	0.0107
	0.0185 
	0.0184 
	0.095 
	满意
	0.0033 
	0.0050 
	-1.542 
	满意

	0297
	0.0164
	0.0106
	0.0191 
	0.0184 
	0.947 
	满意
	0.0041 
	0.0050 
	-0.835 
	满意

	0300
	0.0170 
	0.0080 
	0.0177 
	0.0184 
	-0.947 
	满意
	0.0064 
	0.0050 
	1.221 
	满意

	0301
	0.0179
	0.0097
	0.0195 
	0.0184 
	1.515 
	满意
	0.0058 
	0.0050 
	0.707 
	满意

	0377
	0.0176
	0.0093
	0.0190 
	0.0184 
	0.852 
	满意
	0.0059 
	0.0050 
	0.771 
	满意

	0497
	0.0160 
	0.0088
	0.0175 
	0.0184 
	-1.136 
	满意
	0.0051 
	0.0050 
	0.064 
	满意

	0718
	0.0166
	0.0090 
	0.0181 
	0.0184 
	-0.379 
	满意
	0.0054 
	0.0050 
	0.321 
	满意


