SCETIA:T0702混凝土比对结果

	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0001
	2054
	6
	39.2 
	38.0 
	0.549 
	满意

	0002
	2126
	5
	46.1 
	56.0 
	-1.930 
	满意

	0003
	2351
	4
	48.1 
	44.5 
	1.121 
	满意

	0004
	2305
	3
	63.7 
	60.0 
	1.013 
	满意

	0005
	2215
	3
	57.8 
	60.0 
	-0.602 
	满意

	0006
	2014
	3
	66.8 
	60.0 
	1.861 
	满意

	0007
	2202
	1
	55.3 
	53.4 
	0.504 
	满意

	0008
	2036
	2
	45.6 
	43.3 
	1.015 
	满意

	0011
	2310
	5
	59.9 
	56.0 
	0.760 
	满意

	0012
	2193
	2
	39.8 
	43.3 
	-1.490 
	满意

	0013
	2452
	4
	42.9 
	44.5 
	-0.476 
	满意

	0014
	2222
	6
	43.8 
	38.0 
	2.569 
	基本满意

	0015
	2122
	2
	43.0 
	43.3 
	-0.108 
	满意

	0016
	2146
	6
	38.0 
	38.0 
	0.022 
	满意

	0017
	2056
	1
	51.0 
	53.4 
	-0.637 
	满意

	0018
	2266
	5
	46.9 
	56.0 
	-1.774 
	满意

	0019
	2434
	1
	49.4 
	53.4 
	-1.062 
	满意

	0020
	2382
	4
	43.4 
	44.5 
	-0.322 
	满意

	0021
	2345
	2
	36.3 
	43.3 
	-3.002 
	不满意

	0022
	2224
	4
	40.2 
	44.5 
	-1.305 
	满意

	0023
	2001
	2
	45.5 
	43.3 
	0.972 
	满意

	0024
	2225
	5
	60.5 
	56.0 
	0.877 
	满意

	0025
	2336
	4
	30.7 
	44.5 
	-4.223 
	不满意

	0027
	2184
	5
	60.2 
	56.0 
	0.819 
	满意

	0029
	2318
	3
	58.5 
	60.0 
	-0.411 
	满意

	0030
	2157
	5
	53.3 
	56.0 
	-0.526 
	满意

	0031
	2422
	3
	64.3 
	60.0 
	1.177 
	满意

	0032
	2138
	1
	56.6 
	53.4 
	0.850 
	满意

	0033
	2427
	5
	49.7 
	56.0 
	-1.228 
	满意

	0034
	2165
	1
	48.8 
	53.4 
	-1.221 
	满意

	0035
	2473
	1
	57.7 
	53.4 
	1.142 
	满意

	0036
	2262
	5
	56.8 
	56.0 
	0.156 
	满意

	0037
	2098
	3
	57.1 
	60.0 
	-0.794 
	满意

	0038
	2089
	4
	45.7 
	44.5 
	0.384 
	满意

	0039
	2038
	4
	43.7 
	44.5 
	-0.230 
	满意

	0040
	2349
	4
	41.5 
	44.5 
	-0.906 
	满意

	0041
	2245
	5
	54.4 
	56.0 
	-0.312 
	满意

	0042
	2239
	2
	39.0 
	43.3 
	-1.836 
	满意

	0043
	2259
	4
	45.3 
	44.5 
	0.261 
	满意

	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0044
	2183
	1
	51.7 
	53.4 
	-0.451 
	满意

	0045
	2369
	4
	37.2 
	44.5 
	-2.227 
	基本满意

	0046
	2396
	6
	39.1 
	38.0 
	0.505 
	满意

	0048
	2003
	3
	58.4 
	60.0 
	-0.438 
	满意

	0049
	2228
	5
	54.8 
	56.0 
	-0.234 
	满意

	0050
	2265
	1
	47.5 
	53.4 
	-1.566 
	满意

	0052
	2018
	5
	58.0 
	56.0 
	0.390 
	满意

	0054
	2461
	2
	44.0 
	43.3 
	0.324 
	满意

	0055
	2040
	3
	62.0 
	60.0 
	0.547 
	满意

	0056
	2390
	1
	50.4 
	53.4 
	-0.796 
	满意

	0058
	2059
	4
	44.5 
	44.5 
	0.015 
	满意

	0059
	2380
	5
	55.8 
	56.0 
	-0.039 
	满意

	0060
	2017
	3
	62.7 
	60.0 
	0.739 
	满意

	0061
	2307
	5
	51.6 
	56.0 
	-0.858 
	满意

	0062
	2117
	2
	46.0 
	43.3 
	1.188 
	满意

	0063
	2293
	6
	33.1 
	38.0 
	-2.130 
	基本满意

	0064
	2027
	4
	46.0 
	44.5 
	0.476 
	满意

	0065
	2313
	3
	64.3 
	60.0 
	1.177 
	满意

	0066
	2419
	1
	59.9 
	53.4 
	1.726 
	满意

	0067
	2408
	4
	43.6 
	44.5 
	-0.261 
	满意

	0068
	2197
	6
	37.1 
	38.0 
	-0.373 
	满意

	0069
	2451
	1
	58.3 
	53.4 
	1.301 
	满意

	0071
	2421
	5
	44.0 
	56.0 
	-2.340 
	基本满意

	0072
	2370
	5
	57.5 
	56.0 
	0.292 
	满意

	0073
	2216
	3
	61.6 
	60.0 
	0.438 
	满意

	0074
	2323
	4
	43.1 
	44.5 
	-0.415 
	满意

	0075
	2128
	1
	51.8 
	53.4 
	-0.425 
	满意

	0077
	2041
	2
	41.8 
	43.3 
	-0.626 
	满意

	0078
	2395
	6
	35.0 
	38.0 
	-1.295 
	满意

	0079
	2132
	6
	39.0 
	38.0 
	0.461 
	满意

	0080
	2467
	3
	53.3 
	60.0 
	-1.834 
	满意

	0081
	2078
	6
	36.0 
	38.0 
	-0.856 
	满意

	0082
	2160
	5
	51.0 
	56.0 
	-0.975 
	满意

	0083
	2129
	6
	35.7 
	38.0 
	-0.988 
	满意

	0084
	2174
	4
	50.9 
	44.5 
	1.981 
	满意

	0085
	2436
	1
	55.5 
	53.4 
	0.558 
	满意

	0086
	2275
	5
	60.0 
	56.0 
	0.780 
	满意

	0088
	2283
	2
	42.4 
	43.3 
	-0.367 
	满意

	0089
	2145
	5
	54.3 
	56.0 
	-0.331 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0090
	2060
	1
	55.7 
	53.4 
	0.611 
	满意

	0091
	2196
	2
	42.4 
	43.3 
	-0.367 
	满意

	0092
	2372
	4
	42.8 
	44.5 
	-0.507 
	满意

	0093
	2404
	3
	61.7 
	60.0 
	0.465 
	满意

	0094
	2469
	1
	49.5 
	53.4 
	-1.035 
	满意

	0095
	2185
	5
	61.6 
	56.0 
	1.092 
	满意

	0096
	2468
	6
	37.5 
	38.0 
	-0.198 
	满意

	0097
	2446
	1
	57.8 
	53.4 
	1.168 
	满意

	0098
	2359
	4
	47.5 
	44.5 
	0.937 
	满意

	0100
	2449
	5
	59.3 
	56.0 
	0.643 
	满意

	0101
	2255
	1
	52.6 
	53.4 
	-0.212 
	满意

	0102
	2019
	2
	44.4 
	43.3 
	0.497 
	满意

	0103
	2109
	6
	38.3 
	38.0 
	0.154 
	满意

	0104
	2257
	3
	51.7 
	60.0 
	-2.272 
	基本满意

	0105
	2462
	1
	53.1 
	53.4 
	-0.080 
	满意

	0106
	2378
	2
	44.4 
	43.3 
	0.497 
	满意

	0107
	2191
	4
	49.9 
	44.5 
	1.674 
	满意

	0108
	2281
	3
	64.2 
	60.0 
	1.150 
	满意

	0109
	2338
	1
	55.0 
	53.4 
	0.425 
	满意

	0112
	2133
	2
	42.0 
	43.3 
	-0.540 
	满意

	0116
	2074
	3
	51.1 
	60.0 
	-2.436 
	基本满意

	0117
	2400
	5
	58.3 
	56.0 
	0.448 
	满意

	0118
	2368
	5
	61.1 
	56.0 
	0.994 
	满意

	0120
	2148
	4
	45.9 
	44.5 
	0.445 
	满意

	0121
	2280
	4
	46.6 
	44.5 
	0.660 
	满意

	0123
	2388
	3
	59.0 
	60.0 
	-0.274 
	满意

	0124
	2425
	1
	54.3 
	53.4 
	0.239 
	满意

	0125
	2229
	2
	42.1 
	43.3 
	-0.497 
	满意

	0126
	2082
	1
	49.3 
	53.4 
	-1.089 
	满意

	0127
	2295
	3
	63.4 
	60.0 
	0.931 
	满意

	0128
	2221
	3
	63.8 
	60.0 
	1.040 
	满意

	0130
	2273
	3
	59.4 
	60.0 
	-0.164 
	满意

	0131
	2398
	1
	56.9 
	53.4 
	0.929 
	满意

	0132
	2242
	3
	61.4 
	60.0 
	0.383 
	满意

	0133
	2413
	6
	37.5 
	38.0 
	-0.198 
	满意

	0134
	2424
	6
	42.6 
	38.0 
	2.042 
	基本满意

	0135
	2201
	3
	62.1 
	60.0 
	0.575 
	满意

	0136
	2039
	1
	54.2 
	53.4 
	0.212 
	满意

	0137
	2251
	6
	40.0 
	38.0 
	0.900 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0138
	2362
	4
	45.4 
	44.5 
	0.292 
	满意

	0139
	2028
	3
	64.6 
	60.0 
	1.259 
	满意

	0141
	2173
	5
	52.6 
	56.0 
	-0.663 
	满意

	0142
	2444
	3
	61.3 
	60.0 
	0.356 
	满意

	0144
	2171
	2
	41.4 
	43.3 
	-0.799 
	满意

	0148
	2269
	3
	61.9 
	60.0 
	0.520 
	满意

	0149
	2278
	2
	43.8 
	43.3 
	0.238 
	满意

	0150
	2456
	4
	44.7 
	44.5 
	0.077 
	满意

	0151
	2381
	4
	41.9 
	44.5 
	-0.783 
	满意

	0152
	2393
	2
	44.3 
	43.3 
	0.454 
	满意

	0153
	2367
	1
	53.4 
	53.4 
	0.000 
	满意

	0154
	2092
	6
	39.8 
	38.0 
	0.812 
	满意

	0156
	2220
	6
	54.5 
	38.0 
	7.267 
	不满意

	0157
	2423
	5
	58.9 
	56.0 
	0.565 
	满意

	0160
	2108
	5
	40.7 
	56.0 
	-2.983 
	基本满意

	0161
	2247
	6
	41.0 
	38.0 
	1.339 
	满意

	0163
	2267
	6
	36.5 
	38.0 
	-0.637 
	满意

	0165
	2385
	4
	42.6 
	44.5 
	-0.568 
	满意

	0166
	2199
	6
	37.7 
	38.0 
	-0.110 
	满意

	0167
	2219
	6
	38.7 
	38.0 
	0.329 
	满意

	0168
	2287
	6
	41.9 
	38.0 
	1.735 
	满意

	0170
	2337
	5
	58.2 
	56.0 
	0.429 
	满意

	0172
	2136
	5
	59.6 
	56.0 
	0.702 
	满意

	0173
	2187
	4
	46.6 
	44.5 
	0.660 
	满意

	0174
	2243
	4
	44.0 
	44.5 
	-0.138 
	满意

	0175
	2130
	3
	65.9 
	60.0 
	1.615 
	满意

	0176
	2230
	2
	43.7 
	43.3 
	0.194 
	满意

	0179
	2121
	1
	50.8 
	53.4 
	-0.690 
	满意

	0180
	2285
	1
	54.8 
	53.4 
	0.372 
	满意

	0182
	2417
	6
	38.9 
	38.0 
	0.417 
	满意

	0183
	2401
	3
	60.0 
	60.0 
	0.000 
	满意

	0184
	2235
	1
	58.6 
	53.4 
	1.381 
	满意

	0185
	2402
	1
	51.2 
	53.4 
	-0.584 
	满意

	0186
	2270
	1
	54.5 
	53.4 
	0.292 
	满意

	0187
	2479
	3
	53.8 
	60.0 
	-1.697 
	满意

	0188
	2226
	2
	45.1 
	43.3 
	0.799 
	满意

	0189
	2309
	6
	39.2 
	38.0 
	0.549 
	满意

	0191
	2075
	4
	44.6 
	44.5 
	0.046 
	满意

	0192
	2454
	1
	48.5 
	53.4 
	-1.301 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0193
	2320
	3
	64.0 
	60.0 
	1.095 
	满意

	0195
	2103
	2
	43.9 
	43.3 
	0.281 
	满意

	0196
	2284
	6
	39.4 
	38.0 
	0.637 
	满意

	0197
	2300
	6
	41.3 
	38.0 
	1.471 
	满意

	0198
	2081
	1
	56.4 
	53.4 
	0.796 
	满意

	0199
	2355
	5
	55.8 
	56.0 
	-0.039 
	满意

	0200
	2302
	5
	56.0 
	56.0 
	0.000 
	满意

	0204
	2252
	6
	41.3 
	38.0 
	1.471 
	满意

	0205
	2112
	1
	56.3 
	53.4 
	0.770 
	满意

	0206
	2333
	5
	50.7 
	56.0 
	-1.033 
	满意

	0208
	2327
	6
	36.5 
	38.0 
	-0.637 
	满意

	0211
	2358
	6
	38.0 
	38.0 
	0.022 
	满意

	0214
	2463
	5
	50.7 
	56.0 
	-1.033 
	满意

	0215
	2073
	2
	44.4 
	43.3 
	0.497 
	满意

	0216
	2119
	4
	42.7 
	44.5 
	-0.537 
	满意

	0217
	2141
	2
	46.0 
	43.3 
	1.188 
	满意

	0219
	2009
	3
	59.7 
	60.0 
	-0.082 
	满意

	0228
	2325
	6
	35.4 
	38.0 
	-1.120 
	满意

	0229
	2072
	2
	46.1 
	43.3 
	1.231 
	满意

	0230
	2306
	2
	43.3 
	43.3 
	0.022 
	满意

	0231
	2445
	6
	36.0 
	38.0 
	-0.856 
	满意

	0232
	2334
	5
	58.4 
	56.0 
	0.468 
	满意

	0233
	2412
	1
	58.4 
	53.4 
	1.327 
	满意

	0234
	2064
	6
	34.0 
	38.0 
	-1.735 
	满意

	0235
	2387
	4
	44.1 
	44.5 
	-0.107 
	满意

	0236
	2152
	5
	56.0 
	56.0 
	0.000 
	满意

	0237
	2364
	1
	55.5 
	53.4 
	0.558 
	满意

	0238
	2031
	3
	61.4 
	60.0 
	0.383 
	满意

	0241
	2124
	3
	58.3 
	60.0 
	-0.465 
	满意

	0243
	2377
	6
	40.7 
	38.0 
	1.208 
	满意

	0245
	2392
	4
	45.4 
	44.5 
	0.292 
	满意

	0246
	2288
	2
	64.2 
	43.3 
	9.050 
	不满意

	0247
	2071
	1
	51.2 
	53.4 
	-0.584 
	满意

	0250
	2248
	5
	55.5 
	56.0 
	-0.097 
	满意

	0252
	2350
	1
	54.3 
	53.4 
	0.239 
	满意

	0253
	2261
	5
	53.4 
	56.0 
	-0.507 
	满意

	0254
	2061
	5
	57.3 
	56.0 
	0.253 
	满意

	0255
	2137
	6
	37.9 
	38.0 
	-0.022 
	满意

	0256
	2147
	6
	38.5 
	38.0 
	0.242 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0257
	2279
	5
	52.9 
	56.0 
	-0.604 
	满意

	0258
	2166
	5
	47.0 
	56.0 
	-1.755 
	满意

	0259
	2095
	3
	58.0 
	60.0 
	-0.547 
	满意

	0263
	2357
	5
	54.2 
	56.0 
	-0.351 
	满意

	0264
	2246
	4
	45.1 
	44.5 
	0.200 
	满意

	0265
	2178
	3
	56.5 
	60.0 
	-0.958 
	满意

	0268
	2236
	6
	37.2 
	38.0 
	-0.329 
	满意

	0270
	2030
	5
	60.2 
	56.0 
	0.819 
	满意

	0290
	2034
	1
	51.4 
	53.4 
	-0.531 
	满意

	0303
	2023
	4
	42.7 
	44.5 
	-0.537 
	满意

	0310
	2195
	1
	53.3 
	53.4 
	-0.027 
	满意

	0311
	2450
	5
	55.9 
	56.0 
	-0.019 
	满意

	0312
	2435
	6
	36.5 
	38.0 
	-0.637 
	满意

	0316
	2294
	6
	36.8 
	38.0 
	-0.505 
	满意

	0317
	2153
	3
	62.5 
	60.0 
	0.684 
	满意

	0318
	2004
	3
	57.8 
	60.0 
	-0.602 
	满意

	0319
	2116
	2
	40.9 
	43.3 
	-1.015 
	满意

	0323
	2238
	3
	54.8 
	60.0 
	-1.423 
	满意

	0324
	2052
	2
	47.7 
	43.3 
	1.922 
	满意

	0325
	2360
	2
	43.2 
	43.3 
	-0.022 
	满意

	0333
	2476
	3
	61.0 
	60.0 
	0.274 
	满意

	0335
	2299
	4
	44.6 
	44.5 
	0.046 
	满意

	0336
	2418
	3
	58.9 
	60.0 
	-0.301 
	满意

	0338
	2263
	2
	44.0 
	43.3 
	0.324 
	满意

	0339
	2317
	6
	40.4 
	38.0 
	1.076 
	满意

	0340
	2113
	1
	54.1 
	53.4 
	0.186 
	满意

	0341
	2135
	4
	46.6 
	44.5 
	0.660 
	满意

	0343
	2172
	1
	52.8 
	53.4 
	-0.159 
	满意

	0345
	2437
	2
	43.4 
	43.3 
	0.065 
	满意

	0346
	2459
	5
	56.2 
	56.0 
	0.039 
	满意

	0349
	2301
	4
	43.5 
	44.5 
	-0.292 
	满意

	0350
	2140
	3
	59.8 
	60.0 
	-0.055 
	满意

	0351
	2277
	2
	42.5 
	43.3 
	-0.324 
	满意

	0352
	2085
	5
	59.0 
	56.0 
	0.585 
	满意

	0353
	2271
	4
	46.1 
	44.5 
	0.507 
	满意

	0356
	2048
	4
	46.9 
	44.5 
	0.752 
	满意

	0357
	2063
	6
	36.2 
	38.0 
	-0.768 
	满意

	0358
	2106
	2
	45.6 
	43.3 
	1.015 
	满意

	0359
	2426
	1
	57.0 
	53.4 
	0.956 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0360
	2416
	6
	35.0 
	38.0 
	-1.295 
	满意

	0361
	2134
	5
	45.1 
	56.0 
	-2.125 
	基本满意

	0362
	2274
	3
	48.4 
	60.0 
	-3.175 
	不满意

	0364
	2455
	5
	54.9 
	56.0 
	-0.214 
	满意

	0365
	2123
	5
	56.6 
	56.0 
	0.117 
	满意

	0366
	2218
	1
	53.0 
	53.4 
	-0.106 
	满意

	0367
	2099
	5
	50.4 
	56.0 
	-1.092 
	满意

	0368
	2015
	2
	42.8 
	43.3 
	-0.194 
	满意

	0369
	2335
	4
	43.8 
	44.5 
	-0.200 
	满意

	0371
	2365
	1
	52.7 
	53.4 
	-0.186 
	满意

	0374
	2438
	4
	44.9 
	44.5 
	0.138 
	满意

	0376
	2006
	6
	39.1 
	38.0 
	0.505 
	满意

	0377
	2319
	6
	31.9 
	38.0 
	-2.657 
	基本满意

	0380
	2223
	3
	63.0 
	60.0 
	0.821 
	满意

	0383
	2312
	1
	53.6 
	53.4 
	0.053 
	满意

	0384
	2005
	4
	43.7 
	44.5 
	-0.230 
	满意

	0386
	2361
	3
	54.6 
	60.0 
	-1.478 
	满意

	0390
	2339
	3
	58.5 
	60.0 
	-0.411 
	满意

	0395
	2375
	4
	42.3 
	44.5 
	-0.660 
	满意

	0398
	2383
	5
	59.9 
	56.0 
	0.760 
	满意

	0403
	2189
	4
	49.1 
	44.5 
	1.428 
	满意

	0408
	2180
	6
	37.5 
	38.0 
	-0.198 
	满意

	0409
	2208
	2
	41.4 
	43.3 
	-0.799 
	满意

	0413
	2182
	6
	37.2 
	38.0 
	-0.329 
	满意

	0421
	2120
	4
	43.1 
	44.5 
	-0.415 
	满意

	0422
	2272
	4
	41.5 
	44.5 
	-0.906 
	满意

	0423
	2458
	4
	39.0 
	44.5 
	-1.674 
	满意

	0424
	2192
	2
	44.1 
	43.3 
	0.367 
	满意

	0426
	2212
	5
	56.0 
	56.0 
	0.000 
	满意

	0427
	2058
	4
	40.1 
	44.5 
	-1.336 
	满意

	0429
	2304
	6
	35.5 
	38.0 
	-1.076 
	满意

	0430
	2168
	5
	52.9 
	56.0 
	-0.604 
	满意

	0431
	2477
	1
	52.3 
	53.4 
	-0.292 
	满意

	0432
	2020
	3
	62.8 
	60.0 
	0.766 
	满意

	0433
	2209
	5
	53.6 
	56.0 
	-0.468 
	满意

	0435
	2303
	3
	60.5 
	60.0 
	0.137 
	满意

	0438
	2296
	6
	40.0 
	38.0 
	0.900 
	满意

	0440
	2086
	6
	35.8 
	38.0 
	-0.944 
	满意

	0441
	2042
	5
	50.4 
	56.0 
	-1.092 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0442
	2470
	4
	38.1 
	44.5 
	-1.950 
	满意

	0443
	2194
	2
	42.2 
	43.3 
	-0.454 
	满意

	0448
	2291
	4
	45.9 
	44.5 
	0.445 
	满意

	0449
	2205
	3
	65.2 
	60.0 
	1.423 
	满意

	0450
	2016
	1
	52.9 
	53.4 
	-0.133 
	满意

	0452
	2151
	1
	50.0 
	53.4 
	-0.903 
	满意

	0453
	2204
	2
	34.1 
	43.3 
	-3.953 
	不满意

	0456
	2115
	2
	43.8 
	43.3 
	0.238 
	满意

	0457
	2439
	4
	49.8 
	44.5 
	1.643 
	满意

	0458
	2289
	1
	55.7 
	53.4 
	0.611 
	满意

	0460
	2131
	1
	51.9 
	53.4 
	-0.398 
	满意

	0462
	2077
	6
	38.6 
	38.0 
	0.285 
	满意

	0463
	2177
	3
	59.1 
	60.0 
	-0.246 
	满意

	0466
	2107
	4
	47.1 
	44.5 
	0.814 
	满意

	0467
	2159
	5
	53.4 
	56.0 
	-0.507 
	满意

	0470
	2139
	2
	64.0 
	43.3 
	8.964 
	不满意

	0473
	2244
	4
	44.4 
	44.5 
	-0.015 
	满意

	0477
	2035
	3
	62.0 
	60.0 
	0.547 
	满意

	0479
	2076
	5
	53.5 
	56.0 
	-0.487 
	满意

	0480
	2240
	1
	52.6 
	53.4 
	-0.212 
	满意

	0481
	2356
	4
	43.8 
	44.5 
	-0.200 
	满意

	0482
	2379
	6
	37.8 
	38.0 
	-0.066 
	满意

	0483
	2480
	4
	45.4 
	44.5 
	0.292 
	满意

	0485
	2347
	3
	59.3 
	60.0 
	-0.192 
	满意

	0487
	2026
	3
	59.2 
	60.0 
	-0.219 
	满意

	0488
	2297
	2
	43.0 
	43.3 
	-0.108 
	满意

	0489
	2260
	6
	40.3 
	38.0 
	1.032 
	满意

	0492
	2051
	2
	41.7 
	43.3 
	-0.670 
	满意

	0496
	2376
	5
	57.4 
	56.0 
	0.273 
	满意

	0497
	2033
	6
	38.7 
	38.0 
	0.329 
	满意

	0498
	2217
	3
	52.4 
	60.0 
	-2.080 
	基本满意

	0503
	2431
	2
	44.2 
	43.3 
	0.410 
	满意

	0508
	2399
	2
	41.1 
	43.3 
	-0.929 
	满意

	0516
	2457
	3
	66.4 
	60.0 
	1.752 
	满意

	0535
	2011
	5
	60.2 
	56.0 
	0.819 
	满意

	0537
	2096
	2
	41.6 
	43.3 
	-0.713 
	满意

	0541
	2384
	4
	49.8 
	44.5 
	1.643 
	满意

	0542
	2150
	2
	43.2 
	43.3 
	-0.022 
	满意

	0552
	2029
	1
	52.7 
	53.4 
	-0.186 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0557
	2155
	3
	46.5 
	60.0 
	-3.695 
	不满意

	0561
	2472
	6
	38.4 
	38.0 
	0.198 
	满意

	0562
	2084
	5
	51.9 
	56.0 
	-0.799 
	满意

	0565
	2315
	2
	44.1 
	43.3 
	0.367 
	满意

	0568
	2169
	5
	58.8 
	56.0 
	0.546 
	满意

	0572
	2410
	5
	60.5 
	56.0 
	0.877 
	满意

	0573
	2214
	1
	48.2 
	53.4 
	-1.381 
	满意

	0574
	2420
	2
	43.6 
	43.3 
	0.151 
	满意

	0579
	2429
	6
	37.2 
	38.0 
	-0.329 
	满意

	0582
	2298
	6
	41.9 
	38.0 
	1.735 
	满意

	0584
	2021
	1
	54.1 
	53.4 
	0.186 
	满意

	0585
	2411
	3
	59.5 
	60.0 
	-0.137 
	满意

	0586
	2329
	6
	39.0 
	38.0 
	0.461 
	满意

	0587
	2167
	2
	41.6 
	43.3 
	-0.713 
	满意

	0592
	2268
	6
	31.0 
	38.0 
	-3.052 
	不满意

	0596
	2097
	6
	34.0 
	38.0 
	-1.735 
	满意

	0599
	2324
	4
	44.9 
	44.5 
	0.138 
	满意

	0602
	2258
	5
	56.9 
	56.0 
	0.175 
	满意

	0606
	2047
	5
	58.7 
	56.0 
	0.526 
	满意

	0608
	2276
	4
	46.6 
	44.5 
	0.660 
	满意

	0610
	2111
	2
	44.3 
	43.3 
	0.454 
	满意

	0611
	2433
	1
	66.3 
	53.4 
	3.425 
	不满意

	0612
	2331
	6
	39.4 
	38.0 
	0.637 
	满意

	0614
	2149
	4
	47.0 
	44.5 
	0.783 
	满意

	0621
	2213
	3
	57.4 
	60.0 
	-0.712 
	满意

	0623
	2143
	3
	60.0 
	60.0 
	0.000 
	满意

	0624
	2050
	3
	58.3 
	60.0 
	-0.465 
	满意

	0625
	2249
	6
	37.9 
	38.0 
	-0.022 
	满意

	0626
	2443
	2
	42.8 
	43.3 
	-0.194 
	满意

	0627
	2008
	4
	39.9 
	44.5 
	-1.397 
	满意

	0629
	2012
	2
	49.2 
	43.3 
	2.570 
	基本满意

	0631
	2104
	3
	54.0 
	60.0 
	-1.642 
	满意

	0634
	2057
	1
	49.6 
	53.4 
	-1.009 
	满意

	0635
	2343
	3
	57.9 
	60.0 
	-0.575 
	满意

	0640
	2190
	1
	58.8 
	53.4 
	1.434 
	满意

	0641
	2125
	1
	59.3 
	53.4 
	1.566 
	满意

	0644
	2406
	6
	37.5 
	38.0 
	-0.198 
	满意

	0650
	2070
	2
	41.8 
	43.3 
	-0.626 
	满意

	0652
	2326
	4
	46.0 
	44.5 
	0.476 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0653
	2013
	4
	43.5 
	44.5 
	-0.292 
	满意

	0657
	2475
	3
	54.7 
	60.0 
	-1.451 
	满意

	0659
	2403
	4
	42.1 
	44.5 
	-0.722 
	满意

	0660
	2055
	2
	40.8 
	43.3 
	-1.058 
	满意

	0661
	2188
	2
	42.8 
	43.3 
	-0.194 
	满意

	0662
	2466
	1
	46.2 
	53.4 
	-1.912 
	满意

	0663
	2127
	5
	56.3 
	56.0 
	0.058 
	满意

	0666
	2118
	5
	61.1 
	56.0 
	0.994 
	满意

	0670
	2101
	5
	55.7 
	56.0 
	-0.058 
	满意

	0671
	2179
	1
	56.1 
	53.4 
	0.717 
	满意

	0672
	2253
	1
	56.5 
	53.4 
	0.823 
	满意

	0674
	2366
	6
	34.5 
	38.0 
	-1.515 
	满意

	0675
	2045
	3
	61.9 
	60.0 
	0.520 
	满意

	0676
	2046
	1
	52.6 
	53.4 
	-0.212 
	满意

	0680
	2464
	3
	60.4 
	60.0 
	0.109 
	满意

	0681
	2065
	5
	57.1 
	56.0 
	0.214 
	满意

	0682
	2371
	4
	43.4 
	44.5 
	-0.322 
	满意

	0683
	2394
	3
	60.8 
	60.0 
	0.219 
	满意

	0685
	2161
	3
	60.9 
	60.0 
	0.246 
	满意

	0687
	2322
	2
	40.5 
	43.3 
	-1.188 
	满意


