SCETIA:T0703节能材料比对（第一次）结果
	样品号
	耐碱断裂强力

	
	径向(N/50mm)
	中位值(N/50mm)
	标准IQR
	Z比分数
	结果
	纬向(N/50mm)
	中位值(N/50mm)
	标准IQR
	Z比分数
	结果

	3001
	1110
	784
	134.917
	2.416
	基本满意
	1667
	1172
	198.668
	2.492
	基本满意

	3002
	815
	784
	134.917
	0.230
	满意
	996
	1172
	198.668
	-0.886
	满意

	3003
	795
	784
	134.917
	0.082
	满意
	1198
	1172
	198.668
	0.131
	满意

	3004
	771
	784
	134.917
	-0.096
	满意
	1406
	1172
	198.668
	1.178
	满意

	3005
	498
	784
	134.917
	-2.120
	基本满意
	1106
	1172
	198.668
	-0.332
	满意

	3006
	816
	784
	134.917
	0.237
	满意
	1234
	1172
	198.668
	0.312
	满意

	3007
	820
	784
	134.917
	0.267
	满意
	1510
	1172
	198.668
	1.701
	满意

	3008
	834
	784
	134.917
	0.371
	满意
	1265
	1172
	198.668
	0.468
	满意

	3009
	754
	784
	134.917
	-0.222
	满意
	1207
	1172
	198.668
	0.176
	满意

	3010
	683
	784
	134.917
	-0.749
	满意
	1148
	1172
	198.668
	-0.121
	满意

	3012
	638
	784
	134.917
	-1.082
	满意
	1076
	1172
	198.668
	-0.483
	满意

	3014
	578
	784
	134.917
	-1.527
	满意
	1018
	1172
	198.668
	-0.775
	满意

	3015
	494
	784
	134.917
	-2.149
	基本满意
	1172
	1172
	198.668
	0.000
	满意

	3016
	693
	784
	134.917
	-0.674
	满意
	1328
	1172
	198.668
	0.785
	满意

	3017
	769
	784
	134.917
	-0.111
	满意
	1440
	1172
	198.668
	1.349
	满意

	3018
	802
	784
	134.917
	0.133
	满意
	1048
	1172
	198.668
	-0.624
	满意

	3019
	790
	784
	134.917
	0.044
	满意
	1101
	1172
	198.668
	-0.357
	满意

	3020
	620
	784
	134.917
	-1.216
	满意
	1087
	1172
	198.668
	-0.428
	满意

	3024
	826
	784
	134.917
	0.311
	满意
	989
	1172
	198.668
	-0.921
	满意

	3025
	784
	784
	134.917
	0.000
	满意
	1355
	1172
	198.668
	0.921
	满意


SCETIA:T0703节能材料比对（第一次）结果
	样品号
	耐碱断裂强力

	
	径向(N/50mm)
	中位值(N/50mm)
	标准IQR
	Z比分数
	结果
	纬向(N/50mm)
	中位值(N/50mm)
	标准IQR
	Z比分数
	结果

	3026
	635
	784
	134.917
	-1.104
	满意
	1060
	1172
	198.668
	-0.564
	满意

	3027
	1022
	784
	134.917
	1.764
	满意
	1530
	1172
	198.668
	1.802
	满意

	3028
	634
	784
	134.917
	-1.112
	满意
	1022
	1172
	198.668
	-0.755
	满意

	3029
	1081
	784
	134.917
	2.201
	基本满意
	1766
	1172
	198.668
	2.990
	基本满意

	3030
	765
	784
	134.917
	-0.141
	满意
	1292
	1172
	198.668
	0.604
	满意


SCETIA:T0703节能材料比对（第一次）结果
	样品号
	耐碱断裂强力保留率

	
	径向(%)
	中位值(%)
	标准IQR
	Z比分数
	结果
	纬向(%)
	中位值(%)
	标准IQR
	Z比分数
	结果

	3001
	69.8 
	55
	11.12
	1.331 
	满意
	86.3 
	73.3
	7.042
	1.846 
	满意

	3002
	67.0 
	55
	11.12
	1.079 
	满意
	77.0 
	73.3
	7.042
	0.525 
	满意

	3003
	57.3 
	55
	11.12
	0.207 
	满意
	70.9 
	73.3
	7.042
	-0.341 
	满意

	3004
	58.0 
	55
	11.12
	0.270 
	满意
	86.0 
	73.3
	7.042
	1.803 
	满意

	3005
	36.1 
	55
	11.12
	-1.700 
	满意
	66.4 
	73.3
	7.042
	-0.980 
	满意

	3006
	60.0 
	55
	11.12
	0.450 
	满意
	80.0 
	73.3
	7.042
	0.951 
	满意

	3007
	52.4 
	55
	11.12
	-0.234 
	满意
	86.1 
	73.3
	7.042
	1.818 
	满意

	3008
	64.5 
	55
	11.12
	0.854 
	满意
	76.4 
	73.3
	7.042
	0.440 
	满意

	3009
	51.8 
	55
	11.12
	-0.288 
	满意
	73.2 
	73.3
	7.042
	-0.014 
	满意

	3010
	47.4 
	55
	11.12
	-0.683 
	满意
	68.5 
	73.3
	7.042
	-0.682 
	满意

	3012
	45.1 
	55
	11.12
	-0.890 
	满意
	60.9 
	73.3
	7.042
	-1.761 
	满意

	3014
	50.0 
	55
	11.12
	-0.450 
	满意
	72.0 
	73.3
	7.042
	-0.185 
	满意

	3015
	34.0 
	55
	11.12
	-1.889 
	满意
	63.0 
	73.3
	7.042
	-1.463 
	满意

	3016
	49.0 
	55
	11.12
	-0.540 
	满意
	70.0 
	73.3
	7.042
	-0.469 
	满意

	3017
	54.4 
	55
	11.12
	-0.054 
	满意
	77.0 
	73.3
	7.042
	0.525 
	满意

	3018
	64.0 
	55
	11.12
	0.809 
	满意
	75.0 
	73.3
	7.042
	0.241 
	满意

	3019
	61.0 
	55
	11.12
	0.540 
	满意
	73.3 
	73.3
	7.042
	0.000 
	满意

	3020
	46.3 
	55
	11.12
	-0.782 
	满意
	60.1 
	73.3
	7.042
	-1.874 
	满意

	3024
	65.8 
	55
	11.12
	0.971 
	满意
	74.6 
	73.3
	7.042
	0.185 
	满意

	3025
	55.3 
	55
	11.12
	0.027 
	满意
	77.4 
	73.3
	7.042
	0.582 
	满意


SCETIA:T0703节能材料比对（第一次）结果
	样品号
	耐碱断裂强力保留率

	
	径向(%)
	中位值(%)
	标准IQR
	Z比分数
	结果
	纬向(%)
	中位值(%)
	标准IQR
	Z比分数
	结果

	3026
	43.6 
	55
	11.12
	-1.025 
	满意
	62.0 
	73.3
	7.042
	-1.605 
	满意

	3027
	63.0 
	55
	11.12
	0.719 
	满意
	82.0 
	73.3
	7.042
	1.235 
	满意

	3028
	55.0 
	55
	11.12
	0.000 
	满意
	67.5 
	73.3
	7.042
	-0.824 
	满意

	3029
	70.0 
	55
	11.12
	1.349 
	满意
	89.0 
	73.3
	7.042
	2.229 
	基本满意

	3030
	52.6 
	55
	11.12
	-0.216 
	满意
	74.5 
	73.3
	7.042
	0.170 
	满意


SCETIA:T0703节能材料比对（第一次）结果
	样品号
	断裂应变

	
	径向(%)
	中位值(%)
	标准IQR
	Z比分数
	结果
	纬向(%)
	中位值(%)
	标准IQR
	Z比分数
	结果

	3001
	4.5
	4.3
	0.297
	0.674 
	满意
	3.4
	3.3
	0.371
	0.270 
	满意

	3002
	3.1
	4.3
	0.297
	-4.047 
	不满意
	3.0
	3.3
	0.371
	-0.809 
	满意

	3003
	4.4
	4.3
	0.297
	0.337 
	满意
	3.6
	3.3
	0.371
	0.809 
	满意

	3004
	3.1
	4.3
	0.297
	-4.047 
	不满意
	2.8
	3.3
	0.371
	-1.349 
	满意

	3005
	4.5
	4.3
	0.297
	0.674 
	满意
	3.7
	3.3
	0.371
	1.079 
	满意

	3006
	4.3
	4.3
	0.297
	0.000 
	满意
	2.6
	3.3
	0.371
	-1.889 
	满意

	3007
	4.3
	4.3
	0.297
	0.000 
	满意
	3.2
	3.3
	0.371
	-0.270 
	满意

	3008
	2.9
	4.3
	0.297
	-4.721 
	不满意
	3.1
	3.3
	0.371
	-0.540 
	满意

	3009
	4.6
	4.3
	0.297
	1.012 
	满意
	3.6
	3.3
	0.371
	0.809 
	满意

	3010
	4.3
	4.3
	0.297
	0.000 
	满意
	3.6
	3.3
	0.371
	0.809 
	满意

	3012
	4.3
	4.3
	0.297
	0.000 
	满意
	3.5
	3.3
	0.371
	0.540 
	满意

	3014
	4.0
	4.3
	0.297
	-1.012 
	满意
	3.4
	3.3
	0.371
	0.270 
	满意

	3015
	5.1
	4.3
	0.297
	2.698 
	基本满意
	3.7
	3.3
	0.371
	1.079 
	满意

	3016
	4.3
	4.3
	0.297
	0.000 
	满意
	3.4
	3.3
	0.371
	0.270 
	满意

	3017
	4.4
	4.3
	0.297
	0.337 
	满意
	3.6
	3.3
	0.371
	0.809 
	满意

	3018
	3.3
	4.3
	0.297
	-3.372 
	不满意
	2.9
	3.3
	0.371
	-1.079 
	满意

	3019
	4.0
	4.3
	0.297
	-1.012 
	满意
	3.0
	3.3
	0.371
	-0.809 
	满意

	3020
	4.5
	4.3
	0.297
	0.674 
	满意
	3.5
	3.3
	0.371
	0.540 
	满意

	3024
	2.9
	4.3
	0.297
	-4.721 
	不满意
	3.0
	3.3
	0.371
	-0.809 
	满意

	3025
	4.1
	4.3
	0.297
	-0.674 
	满意
	3.1
	3.3
	0.371
	-0.540 
	满意


SCETIA:T0703节能材料比对（第一次）结果
	样品号
	断裂应变

	
	径向(%)
	中位值(%)
	标准IQR
	Z比分数
	结果
	纬向(%)
	中位值(%)
	标准IQR
	Z比分数
	结果

	3026
	4.9
	4.3
	0.297
	2.023 
	基本满意
	3.5
	3.3
	0.371
	0.540 
	满意

	3027
	4.1
	4.3
	0.297
	-0.674 
	满意
	3.3
	3.3
	0.371
	0.000 
	满意

	3028
	2.4
	4.3
	0.297
	-6.408 
	不满意
	1.8
	3.3
	0.371
	-4.047 
	不满意

	3029
	4.1
	4.3
	0.297
	-0.674 
	满意
	3.2
	3.3
	0.371
	-0.270 
	满意

	3030
	4.2
	4.3
	0.297
	-0.337 
	满意
	3.0
	3.3
	0.371
	-0.809 
	满意


