SCETIA:T0706细骨料比对结果

	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0001
	6165
	2
	58
	2.8
	2.7
	1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0002
	6398
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2580
	2630
	-3.372
	不满意

	0003
	6311
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0004
	6384
	5
	74
	2.2
	2.1
	0.674
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0005
	6228
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0006
	6251
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0007
	6016
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0008
	6284
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0011
	6017
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2640
	2620
	0.899
	满意

	0012
	6363
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0013
	6308
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0014
	6295
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0015
	6084
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0016
	6038
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2570
	2620
	-2.248
	基本满意

	0017
	6108
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0018
	6302
	6
	70
	2.1
	1.9
	2.698
	基本满意
	2680
	2630
	3.372
	不满意

	0019
	6371
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0021
	6287
	1
	64
	2.7
	2.9
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0022
	6107
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.450
	满意

	0023
	6109
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0024
	6222
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0025
	6184
	5
	74
	2.2
	2.1
	0.674
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0027
	6194
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0029
	6434
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0030
	6085
	5
	74
	2.2
	2.1
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0031
	6050
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2610
	2630
	-0.899
	满意

	0032
	6170
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0033
	6272
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0036
	6191
	5
	74
	2.0
	2.1
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0037
	6293
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0038
	6025
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-1.349
	满意

	0039
	6265
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0040
	6282
	4
	69
	2.1
	2.3
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0041
	6355
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0042
	6229
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0043
	6341
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0044
	6172
	1
	64
	3.1
	2.9
	2.698
	基本满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0045
	6055
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0046
	6022
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0048
	6357
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0050
	6211
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0052
	6154
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0054
	6299
	5
	74
	2.2
	2.1
	0.674
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0055
	6099
	2
	58
	2.8
	2.7
	1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0056
	6213
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0058
	6132
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0059
	6078
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0060
	6428
	6
	70
	1.8
	1.9
	-1.349
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0061
	6174
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0062
	6315
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0063
	6021
	3
	60
	2.4
	2.5
	-0.674
	满意
	2600
	2630
	-1.349
	满意

	0064
	6329
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0065
	6136
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0066
	6358
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0067
	6292
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0068
	6193
	3
	60
	2.4
	2.5
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0069
	6440
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0071
	6360
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0072
	6199
	5
	74
	2.2
	2.1
	0.674
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0073
	6438
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0074
	6112
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0075
	6060
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0077
	6218
	5
	74
	2.0
	2.1
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0078
	6432
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0080
	6275
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0081
	6100
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-1.349
	满意

	0082
	6414
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0084
	6446
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0085
	6161
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0086
	6111
	6
	70
	2.1
	1.9
	2.698
	基本满意
	2580
	2630
	-3.372
	不满意

	0088
	6431
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0089
	6303
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0090
	6401
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0091
	6139
	6
	70
	1.8
	1.9
	-1.349
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0092
	6247
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0093
	6187
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0094
	6263
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0095
	6291
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0096
	6385
	3
	60
	2.4
	2.5
	-0.674
	满意
	2610
	2630
	-0.899
	满意

	0097
	6266
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0098
	6195
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0099
	6143
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0100
	6441
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0101
	6023
	5
	74
	2.3
	2.1
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0102
	6424
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0103
	6336
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2590
	2620
	-1.349
	满意

	0104
	6412
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0105
	6026
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2590
	2630
	-2.697
	基本满意

	0107
	6249
	5
	74
	2.0
	2.1
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0108
	6279
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0109
	6328
	4
	69
	1.9
	2.3
	-5.396
	不满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0116
	6339
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0117
	6198
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0118
	6429
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0120
	6106
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-1.349
	满意

	0121
	6320
	1
	64
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0123
	6126
	2
	58
	2.8
	2.7
	1.349
	满意
	2590
	2620
	-1.349
	满意

	0124
	6322
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0125
	6049
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0126
	6346
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2590
	2630
	-1.799
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0127
	6135
	1
	64
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0128
	6097
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0130
	6436
	5
	74
	2.3
	2.1
	1.349
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0131
	6047
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2560
	2630
	-3.147
	不满意

	0132
	6271
	1
	64
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0133
	6333
	1
	64
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0134
	6317
	5
	74
	2.0
	2.1
	-0.674
	满意
	2540
	2630
	-6.069
	不满意


	0135
	6231
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0136
	6409
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0137
	6270
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0138
	6057
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0139
	6235
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0141
	6337
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0142
	6227
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0144
	6435
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0148
	6305
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0149
	6276
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0150
	6124
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0151
	6365
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0152
	6010
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0153
	6254
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0154
	6020
	3
	60
	2.4
	2.5
	-0.674
	满意
	2600
	2630
	-1.349
	满意

	0156
	6004
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0157
	6160
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0160
	6064
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0161
	6001
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0163
	6345
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2610
	2630
	-0.899
	满意

	0165
	6069
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0166
	6250
	1
	64
	2.7
	2.9
	-2.698
	基本满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0167
	6259
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0170
	6145
	3
	60
	2.7
	2.5
	1.349
	满意
	2540
	2630
	-4.047
	不满意

	0172
	6391
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0173
	6101
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0174
	6400
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2640
	2630
	0.450
	满意

	0175
	6325
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0179
	6190
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2520
	2620
	-4.496
	不满意

	0180
	6186
	4
	69
	2.1
	2.3
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0182
	6239
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0184
	6236
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0185
	6397
	3
	60
	2.3
	2.5
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-1.349
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0186
	6131
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-1.349
	满意

	0187
	6326
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0188
	6197
	6
	70
	2.1
	1.9
	2.698
	基本满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0189
	6382
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0191
	6138
	1
	64
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0192
	6087
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0193
	6024
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0195
	6052
	1
	64
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0196
	6171
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0197
	6104
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0198
	6252
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.450
	满意

	0199
	6013
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0200
	6386
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0201
	6343
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0202
	6442
	2
	58
	2.8
	2.7
	1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0204
	6340
	4
	69
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0205
	6042
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0206
	6421
	4
	69
	2.1
	2.3
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0208
	6209
	6
	70
	1.8
	1.9
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0211
	6381
	5
	74
	2.2
	2.1
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0214
	6144
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0215
	6312
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0216
	6116
	1
	64
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0219
	6225
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0228
	6103
	3
	60
	2.4
	2.5
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0229
	6157
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0230
	6285
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0231
	6396
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0232
	6068
	4
	69
	2.0
	2.3
	-4.047
	不满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0233
	6439
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0234
	6256
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0235
	6294
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0236
	6377
	5
	74
	2.0
	2.1
	-0.674
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0237
	6093
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0238
	6158
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0241
	6319
	3
	60
	2.4
	2.5
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	0.450
	满意

	0243
	6062
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0245
	6316
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0246
	6046
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2590
	2630
	-2.697
	基本满意

	0247
	6117
	5
	74
	2.2
	2.1
	0.674
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0250
	6098
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0252
	6223
	3
	60
	2.4
	2.5
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0253
	6324
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0254
	6415
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0255
	6164
	6
	70
	1.7
	1.9
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0256
	6176
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0257
	6290
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0258
	6416
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意


	0259
	6123
	3
	60
	2.4
	2.5
	-0.674
	满意
	2610
	2630
	-0.899
	满意

	0263
	6202
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0265
	6367
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0268
	6151
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0270
	6095
	4
	69
	2.0
	2.3
	-4.047
	不满意
	2590
	2630
	-2.697
	基本满意

	0290
	6147
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0303
	6210
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0310
	6007
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0311
	6362
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0312
	6054
	5
	74
	2.2
	2.1
	0.674
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0317
	6257
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-1.349
	满意

	0318
	6079
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0319
	6219
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2600
	2630
	-1.349
	满意


	0323
	6331
	2
	58
	2.4
	2.7
	-4.047
	不满意
	2610
	2620
	-0.450
	满意

	0324
	6182
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0325
	6058
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0333
	6200
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0336
	6196
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0338
	6449
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0339
	6119
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0340
	6388
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0341
	6274
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0343
	6245
	2
	58
	2.5
	2.7
	-2.698
	基本满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0345
	6163
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0346
	6376
	6
	70
	1.8
	1.9
	-1.349
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0349
	6113
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0350
	6445
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0351
	6278
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0352
	6074
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0353
	6030
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0356
	6162
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0357
	6352
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0358
	6383
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0359
	6332
	4
	69
	2.1
	2.3
	-2.698
	基本满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0360
	6159
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0361
	6411
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0362
	6096
	2
	58
	2.5
	2.7
	-2.698
	基本满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0364
	6044
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0365
	6048
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0366
	6169
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0367
	6102
	3
	60
	2.3
	2.5
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0368
	6208
	6
	70
	2.1
	1.9
	2.698
	基本满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0369
	6015
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0370
	6306
	6
	70
	2.1
	1.9
	2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0371
	6426
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0374
	6080
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0377
	6387
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0383
	6040
	1
	64
	2.7
	2.9
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0384
	6224
	4
	69
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0386
	6179
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0387
	6407
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2520
	2630
	-7.417
	不满意

	0388
	6408
	2
	58
	2.8
	2.7
	1.349
	满意
	2610
	2620
	-0.450
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0389
	6313
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2580
	2630
	-3.372
	不满意

	0390
	6379
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0391
	6035
	5
	74
	2.2
	2.1
	0.674
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0395
	6286
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0398
	6268
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0403
	6012
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0408
	6418
	5
	74
	2.0
	2.1
	-0.674
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0409
	6088
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0413
	6189
	3
	60
	2.4
	2.5
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0419
	6356
	6
	70
	1.8
	1.9
	-1.349
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0421
	6241
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0422
	6168
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0423
	6071
	5
	74
	2.0
	2.1
	-0.674
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0424
	6404
	1
	64
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0426
	6155
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-0.899
	满意

	0427
	6156
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意


	0429
	6086
	2
	58
	2.8
	2.7
	1.349
	满意
	2610
	2620
	-0.450
	满意

	0430
	6264
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0431
	6267
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0432
	6304
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2590
	2630
	-2.697
	基本满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0433
	6273
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-0.899
	满意

	0435
	6063
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0438
	6344
	3
	60
	2.4
	2.5
	-0.674
	满意
	2620
	2630
	-0.450
	满意

	0440
	6433
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0441
	6206
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0442
	6148
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2610
	2620
	-0.450
	满意

	0443
	6053
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0448
	6217
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0449
	6214
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意


	0450
	6090
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0456
	6351
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0458
	6300
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0460
	6375
	5
	74
	2.2
	2.1
	0.674
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0462
	6122
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0463
	6269
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0465
	6366
	3
	60
	2.4
	2.5
	-0.674
	满意
	2600
	2630
	-1.349
	满意

	0466
	6072
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0467
	6032
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0473
	6006
	1
	64
	2.7
	2.9
	-2.698
	基本满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0474
	6125
	5
	74
	2.2
	2.1
	0.674
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0477
	6393
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0479
	6188
	1
	64
	3.1
	2.9
	2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0480
	6240
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0481
	6011
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0482
	6443
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0483
	6141
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2650
	2620
	1.349
	满意

	0485
	6114
	5
	74
	1.9
	2.1
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0487
	6260
	5
	74
	2.0
	2.1
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0488
	6140
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0489
	6233
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0490
	6380
	2
	58
	2.5
	2.7
	-2.698
	基本满意
	——
	2620
	——
	——

	0492
	6121
	5
	74
	2.0
	2.1
	-0.674
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0493
	6177
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0495
	6327
	2
	58
	2.5
	2.7
	-2.698
	基本满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0496
	6092
	5
	74
	2.2
	2.1
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0497
	6175
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0498
	6008
	5
	74
	1.9
	2.1
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0503
	6185
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0504
	6220
	2
	58
	2.8
	2.7
	1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0508
	6369
	5
	74
	2.0
	2.1
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0521
	6073
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0525
	6261
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0528
	6353
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0535
	6297
	2
	58
	2.5
	2.7
	-2.698
	基本满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0537
	6237
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0541
	6309
	1
	64
	2.7
	2.9
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0542
	6244
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0543
	6258
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2500
	2630
	-8.766
	不满意

	0548
	6444
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0549
	6183
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0550
	6427
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0552
	6110
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0557
	6307
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0558
	6028
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0561
	6066
	6
	70
	1.7
	1.9
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0562
	6310
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.450
	满意

	0565
	6248
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2550
	2630
	-5.394
	不满意

	0566
	6323
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2590
	2630
	-1.799
	满意

	0570
	6314
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0572
	6378
	6
	70
	1.8
	1.9
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0573
	6082
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0574
	6204
	6
	70
	1.7
	1.9
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0575
	6056
	2
	58
	2.8
	2.7
	1.349
	满意
	2610
	2620
	-0.450
	满意

	0576
	6330
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0577
	6402
	2
	58
	2.5
	2.7
	-2.698
	基本满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0579
	6076
	3
	60
	2.4
	2.5
	-0.674
	满意
	2620
	2630
	-0.450
	满意

	0580
	6115
	4
	69
	2.1
	2.3
	-2.698
	基本满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0582
	6389
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0584
	6180
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0585
	6450
	5
	74
	2.3
	2.1
	1.349
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0586
	6350
	4
	69
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0587
	6039
	4
	69
	2.1
	2.3
	-2.698
	基本满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0591
	6033
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0592
	6201
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0593
	6065
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0595
	6262
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0596
	6045
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0599
	6368
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0601
	6242
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0602
	6091
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0603
	6234
	5
	74
	2.0
	2.1
	-0.674
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0604
	6075
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0606
	6364
	3
	60
	2.4
	2.5
	-0.674
	满意
	2610
	2630
	-0.899
	满意

	0607
	6118
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0608
	6018
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	0610
	6128
	5
	74
	1.9
	2.1
	-1.349
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0611
	6081
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0612
	6089
	5
	74
	1.9
	2.1
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0614
	6146
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0618
	6149
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0621
	6298
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0622
	6238
	1
	64
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0623
	6173
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0624
	6419
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2610
	2620
	-0.450
	满意

	0625
	6390
	4
	69
	2.1
	2.3
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0626
	6288
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0629
	6077
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0631
	6296
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0634
	6280
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0639
	6192
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0640
	6403
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0641
	6243
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0644
	6083
	3
	60
	2.3
	2.5
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0645
	6031
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0650
	6037
	5
	74
	2.3
	2.1
	1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0652
	6059
	1
	64
	2.7
	2.9
	-2.698
	基本满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0653
	6281
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2640
	2620
	0.899
	满意

	0657
	6129
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0659
	6205
	5
	74
	2.2
	2.1
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0660
	6347
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0661
	6105
	5
	74
	2.1
	2.1
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0662
	6430
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-1.349
	满意

	0663
	6405
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0666
	6448
	4
	69
	2.1
	2.3
	-2.698
	基本满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0668
	6181
	3
	60
	2.4
	2.5
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0669
	6395
	6
	70
	2.0
	1.9
	1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0670
	6178
	3
	60
	2.3
	2.5
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-1.349
	满意

	0671
	6374
	1
	64
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0672
	6232
	6
	70
	1.8
	1.9
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0674
	6420
	1
	64
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0675
	6061
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0676
	6321
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0679
	6002
	6
	70
	1.9
	1.9
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0680
	6399
	4
	69
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0681
	6283
	2
	58
	2.7
	2.7
	0.000
	满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0682
	6009
	4
	69
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0683
	6394
	3
	60
	2.6
	2.5
	0.674
	满意
	2560
	2630
	-3.147
	不满意

	0684
	6034
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0685
	6166
	3
	60
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.450
	满意

	0687
	6373
	5
	74
	1.9
	2.1
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0688
	6003
	4
	69
	2.1
	2.3
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0690
	6255
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2580
	2620
	-1.799
	满意

	0696
	6150
	3
	60
	2.4
	2.5
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0699
	6318
	2
	58
	2.6
	2.7
	-1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	——
	6334
	5
	74
	2.0
	2.1
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


