SCETIA:T0704防水材料检测比对结果
	样品号
	固体含量
	拉伸强度
	断裂伸长率

	
	检测值(%)
	中位值(%)
	标准IQR(%)
	Z比分数
	结果
	检测值(MPa)
	中位值(MPa)
	标准IQR(MPa)
	Z比分数
	结果
	检测值(%)
	中位值(%)
	标准IQR(%)
	Z比分数
	结果

	4001
	95
	94.5
	0.7413
	0.674
	满意
	2.25
	2.24
	0.1353
	0.074
	满意
	514
	519
	10.93
	-0.412
	满意

	4002
	95
	94.5
	0.7413
	0.674
	满意
	2.19
	2.24
	0.1353
	-0.370
	满意
	515
	519
	10.93
	-0.320
	满意

	4003
	94
	94.5
	0.7413
	-0.674
	满意
	2.45
	2.24
	0.1353
	1.552
	满意
	519
	519
	10.93
	0.046
	满意

	4004
	93
	94.5
	0.7413
	-2.023
	基本满意
	2.30
	2.24
	0.1353
	0.444
	满意
	534
	519
	10.93
	1.418
	满意

	4005
	95
	94.5
	0.7413
	0.674
	满意
	2.25
	2.24
	0.1353
	0.074
	满意
	510
	519
	10.93
	-0.777
	满意

	4007
	92
	94.5
	0.7413
	-3.372
	不满意
	2.40
	2.24
	0.1353
	1.183
	满意
	515
	519
	10.93
	-0.320
	满意

	4009
	95
	94.5
	0.7413
	0.674
	满意
	2.18
	2.24
	0.1353
	-0.444
	满意
	544
	519
	10.93
	2.332
	基本满意

	4014
	94
	94.5
	0.7413
	-0.674
	满意
	2.23
	2.24
	0.1353
	-0.074
	满意
	763
	519
	10.93
	22.361
	不满意

	4015
	94
	94.5
	0.7413
	-0.674
	满意
	2.40
	2.24
	0.1353
	1.183
	满意
	507
	519
	10.93
	-1.052
	满意

	4016
	94
	94.5
	0.7413
	-0.674
	满意
	2.60
	2.24
	0.1353
	2.661
	基本满意
	518
	519
	10.93
	-0.046
	满意

	4017
	95
	94.5
	0.7413
	0.674
	满意
	2.20
	2.24
	0.1353
	-0.296
	满意
	519
	519
	10.93
	0.046
	满意

	4019
	96
	94.5
	0.7413
	2.023
	基本满意
	2.62
	2.24
	0.1353
	2.809
	基本满意
	528
	519
	10.93
	0.869
	满意

	4020
	92
	94.5
	0.7413
	-3.372
	不满意
	2.28
	2.24
	0.1353
	0.296
	满意
	498
	519
	10.93
	-1.875
	满意

	4021
	94
	94.5
	0.7413
	-0.674
	满意
	2.20
	2.24
	0.1353
	-0.296
	满意
	527
	519
	10.93
	0.777
	满意

	4022
	94
	94.5
	0.7413
	-0.674
	满意
	2.21
	2.24
	0.1353
	-0.222
	满意
	522
	519
	10.93
	0.320
	满意

	4023
	95
	94.5
	0.7413
	0.674
	满意
	2.14
	2.24
	0.1353
	-0.739
	满意
	520
	519
	10.93
	0.137
	满意

	4024
	96
	94.5
	0.7413
	2.023
	基本满意
	2.08
	2.24
	0.1353
	-1.183
	满意
	490
	519
	10.93
	-2.607
	基本满意

	4025
	96
	94.5
	0.7413
	2.023
	基本满意
	2.00
	2.24
	0.1353
	-1.774
	满意
	491
	519
	10.93
	-2.515
	基本满意


