SCETIA:T0802混凝土比对结果

	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0001
	2094
	3
	45.1
	44.3
	0.193
	满意

	0002
	2111
	1
	45.7
	45.8
	-0.038
	满意

	0003
	2460
	3
	44.8
	44.3
	0.120
	满意

	0005
	2421
	1
	47.4
	45.8
	0.606
	满意

	0006
	2179
	2
	47.5
	46.1
	0.577
	满意

	0007
	2157
	4
	32.4
	33.6
	-0.334
	满意

	0011
	2075
	5
	44.1
	40.2
	0.766
	满意

	0012
	2328
	5
	32.8
	40.2
	-1.454
	满意

	0013
	2475
	2
	45.1
	46.1
	-0.412
	满意

	0014
	2431
	1
	39.8
	45.8
	-2.274
	基本满意

	0015
	2258
	3
	44.6
	44.3
	0.072
	满意

	0016
	2228
	2
	31.9
	46.1
	-5.848
	不满意

	0017
	2380
	4
	34.7
	33.6
	0.306
	满意

	0018
	2233
	6
	36.5
	49.75
	-2.766
	基本满意

	0019
	2021
	1
	44.1
	45.8
	-0.644
	满意

	0021
	2270
	1
	47.0
	45.8
	0.455
	满意

	0022
	2324
	2
	45.2
	46.1
	-0.371
	满意

	0023
	2201
	5
	42.8
	40.2
	0.511
	满意

	0024
	2422
	3
	45.4
	44.3
	0.265
	满意

	0027
	2391
	2
	49.0
	46.1
	1.194
	满意

	0029
	2372
	6
	47.0
	49.75
	-0.574
	满意

	0030
	2424
	5
	37.8
	40.2
	-0.472
	满意

	0031
	2044
	3
	44.9
	44.3
	0.145
	满意

	0032
	2478
	4
	32.9
	33.6
	-0.195
	满意

	0033
	2245
	4
	34.0
	33.6
	0.111
	满意

	0036
	2046
	4
	33.6
	33.6
	0.000
	满意

	0037
	2144
	6
	46.6
	49.75
	-0.657
	满意

	0038
	2238
	3
	45.9
	44.3
	0.385
	满意

	0039
	2248
	1
	43.4
	45.8
	-0.909
	满意

	0040
	2459
	4
	35.0
	33.6
	0.390
	满意

	0041
	2396
	5
	39.6
	40.2
	-0.118
	满意

	0042
	2471
	5
	40.5
	40.2
	0.059
	满意

	0043
	2247
	3
	44.5
	44.3
	0.048
	满意

	0044
	2019
	4
	33.6
	33.6
	0.000
	满意

	0045
	2034
	5
	35.3
	40.2
	-0.963
	满意

	0046
	2215
	3
	41.0
	44.3
	-0.795
	满意

	0048
	2467
	5
	34.6
	40.2
	-1.100
	满意

	0050
	2214
	2
	47.6
	46.1
	0.618
	满意

	0052
	2066
	1
	48.1
	45.8
	0.872
	满意

	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0054
	2306
	1
	46.0
	45.8
	0.076
	满意

	0055
	2234
	3
	43.0
	44.3
	-0.313
	满意

	0056
	2445
	1
	44.2
	45.8
	-0.606
	满意

	0058
	2450
	6
	44.5
	49.75
	-1.096
	满意

	0059
	2362
	4
	31.1
	33.6
	-0.696
	满意

	0060
	2304
	5
	40.0
	40.2
	-0.039
	满意

	0061
	2194
	3
	47.8
	44.3
	0.843
	满意

	0062
	2181
	6
	46.9
	49.75
	-0.595
	满意

	0063
	2151
	4
	35.8
	33.6
	0.612
	满意

	0064
	2408
	5
	41.0
	40.2
	0.157
	满意

	0065
	2320
	4
	35.3
	33.6
	0.473
	满意

	0066
	2096
	1
	48.2
	45.8
	0.909
	满意

	0067
	2466
	3
	36.0
	44.3
	-2.000
	满意

	0068
	2033
	2
	47.7
	46.1
	0.659
	满意

	0069
	2125
	3
	44.9
	44.3
	0.145
	满意

	0071
	2121
	2
	39.0
	46.1
	-2.924
	基本满意

	0074
	2001
	1
	40.5
	45.8
	-2.008
	基本满意

	0075
	2297
	3
	45.9
	44.3
	0.385
	满意

	0077
	2326
	5
	38.7
	40.2
	-0.295
	满意

	0078
	2336
	2
	41.3
	46.1
	-1.977
	满意

	0080
	2344
	5
	40.1
	40.2
	-0.020
	满意

	0081
	2375
	4
	34.1
	33.6
	0.139
	满意

	0082
	2029
	2
	43.4
	46.1
	-1.112
	满意

	0085
	2175
	3
	42.1
	44.3
	-0.530
	满意

	0086
	2230
	4
	33.9
	33.6
	0.083
	满意

	0088
	2409
	1
	38.5
	45.8
	-2.766
	基本满意

	0089
	2465
	3
	41.2
	44.3
	-0.747
	满意

	0090
	2088
	6
	49.8
	49.75
	0.010
	满意

	0091
	2354
	4
	30.8
	33.6
	-0.779
	满意

	0092
	2168
	4
	33.9
	33.6
	0.083
	满意

	0093
	2379
	4
	31.7
	33.6
	-0.529
	满意

	0094
	2417
	2
	47.2
	46.1
	0.453
	满意

	0095
	2308
	1
	45.2
	45.8
	-0.227
	满意

	0096
	2313
	4
	33.6
	33.6
	0.000
	满意

	0097
	2310
	2
	44.7
	46.1
	-0.577
	满意

	0098
	2024
	5
	36.2
	40.2
	-0.786
	满意

	0099
	2287
	1
	44.8
	45.8
	-0.379
	满意

	0100
	2429
	3
	41.9
	44.3
	-0.578
	满意

	0101
	2020
	1
	48.3
	45.8
	0.947
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0102
	2031
	2
	43.9
	46.1
	-0.906
	满意

	0103
	2003
	3
	45.5
	44.3
	0.289
	满意

	0105
	2439
	1
	47.6
	45.8
	0.682
	满意

	0107
	2385
	2
	41.7
	46.1
	-1.812
	满意

	0108
	2225
	2
	46.5
	46.1
	0.165
	满意

	0109
	2119
	6
	46.6
	49.75
	-0.657
	满意

	0116
	2458
	2
	47.0
	46.1
	0.371
	满意

	0117
	2043
	6
	46.9
	49.75
	-0.595
	满意

	0118
	2470
	5
	35.1
	40.2
	-1.002
	满意

	0120
	2274
	6
	50.0
	49.75
	0.052
	满意

	0121
	2293
	1
	47.1
	45.8
	0.493
	满意

	0123
	2277
	1
	44.6
	45.8
	-0.455
	满意

	0124
	2141
	1
	47.0
	45.8
	0.455
	满意

	0125
	2307
	1
	42.6
	45.8
	-1.213
	满意

	0126
	2106
	5
	38.0
	40.2
	-0.432
	满意

	0127
	2184
	4
	32.1
	33.6
	-0.417
	满意

	0128
	2174
	2
	46.1
	46.1
	0.000
	满意

	0130
	2281
	2
	45.6
	46.1
	-0.206
	满意

	0131
	2158
	5
	40.2
	40.2
	0.000
	满意

	0132
	2012
	4
	27.2
	33.6
	-1.781
	满意

	0133
	2207
	3
	45.3
	44.3
	0.241
	满意

	0134
	2463
	1
	46.6
	45.8
	0.303
	满意

	0135
	2155
	5
	43.4
	40.2
	0.629
	满意

	0136
	2435
	2
	45.7
	46.1
	-0.165
	满意

	0137
	2008
	6
	51.0
	49.75
	0.261
	满意

	0138
	2007
	1
	51.1
	45.8
	2.008
	基本满意

	0139
	2268
	2
	46.4
	46.1
	0.124
	满意

	0141
	2054
	5
	42.5
	40.2
	0.452
	满意

	0142
	2352
	2
	48.2
	46.1
	0.865
	满意

	0144
	2078
	5
	40.5
	40.2
	0.059
	满意

	0148
	2112
	1
	45.2
	45.8
	-0.227
	满意

	0149
	2249
	4
	28.2
	33.6
	-1.503
	满意

	0150
	2349
	6
	50.7
	49.75
	0.198
	满意

	0151
	2057
	2
	46.5
	46.1
	0.165
	满意

	0152
	2388
	6
	54.0
	49.75
	0.887
	满意

	0153
	2427
	1
	47.3
	45.8
	0.568
	满意

	0154
	2442
	6
	52.0
	49.75
	0.470
	满意

	0156
	2198
	6
	50.6
	49.75
	0.177
	满意

	0157
	2162
	6
	52.9
	49.75
	0.657
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0160
	2462
	6
	50.5
	49.75
	0.157
	满意

	0161
	2243
	1
	49.9
	45.8
	1.554
	满意

	0163
	2197
	3
	45.8
	44.3
	0.361
	满意

	0165
	2017
	3
	44.3
	44.3
	0.000
	满意

	0166
	2383
	4
	33.7
	33.6
	0.028
	满意

	0167
	2267
	6
	55.3
	49.75
	1.158
	满意

	0170
	2025
	1
	52.0
	45.8
	2.349
	基本满意

	0172
	2122
	3
	36.7
	44.3
	-1.831
	满意

	0173
	2272
	2
	50.2
	46.1
	1.689
	满意

	0174
	2452
	1
	42.4
	45.8
	-1.288
	满意

	0175
	2363
	3
	47.6
	44.3
	0.795
	满意

	0179
	2278
	6
	51.6
	49.75
	0.386
	满意

	0180
	2335
	3
	44.7
	44.3
	0.096
	满意

	0182
	2080
	4
	21.7
	33.6
	-3.311
	不满意

	0184
	2137
	5
	38.8
	40.2
	-0.275
	满意

	0185
	2191
	3
	43.7
	44.3
	-0.145
	满意

	0186
	2086
	2
	45.5
	46.1
	-0.247
	满意

	0187
	2360
	5
	38.1
	40.2
	-0.413
	满意

	0188
	2077
	2
	44.6
	46.1
	-0.618
	满意

	0189
	2295
	2
	46.6
	46.1
	0.206
	满意

	0191
	2299
	2
	47.4
	46.1
	0.535
	满意

	0192
	2183
	5
	37.1
	40.2
	-0.609
	满意

	0193
	2190
	1
	44.4
	45.8
	-0.531
	满意

	0195
	2454
	1
	46.7
	45.8
	0.341
	满意

	0197
	2002
	1
	49.0
	45.8
	1.213
	满意

	0198
	2351
	6
	49.4
	49.75
	-0.073
	满意

	0199
	2361
	6
	50.2
	49.75
	0.094
	满意

	0200
	2387
	5
	44.7
	40.2
	0.884
	满意

	0204
	2283
	1
	48.8
	45.8
	1.137
	满意

	0205
	2177
	3
	43.0
	44.3
	-0.313
	满意

	0208
	2079
	4
	30.3
	33.6
	-0.918
	满意

	0211
	2284
	2
	49.4
	46.1
	1.359
	满意

	0214
	2074
	5
	41.1
	40.2
	0.177
	满意

	0215
	2083
	1
	49.3
	45.8
	1.326
	满意

	0216
	2203
	1
	48.5
	45.8
	1.023
	满意

	0219
	2359
	4
	36.2
	33.6
	0.723
	满意

	0228
	2102
	3
	48.3
	44.3
	0.964
	满意

	0229
	2479
	4
	32.9
	33.6
	-0.195
	满意

	0230
	2104
	3
	40.9
	44.3
	-0.819
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0231
	2030
	3
	42.8
	44.3
	-0.361
	满意

	0232
	2254
	3
	45.1
	44.3
	0.193
	满意

	0233
	2142
	6
	53.7
	49.75
	0.824
	满意

	0234
	2441
	3
	33.4
	44.3
	-2.626
	基本满意

	0235
	2095
	6
	50.0
	49.75
	0.052
	满意

	0236
	2189
	4
	32.8
	33.6
	-0.223
	满意

	0237
	2461
	2
	48.0
	46.1
	0.783
	满意

	0238
	2323
	6
	54.0
	49.75
	0.887
	满意

	0241
	2050
	2
	44.9
	46.1
	-0.494
	满意

	0243
	2264
	1
	45.8
	45.8
	0.000
	满意

	0245
	2192
	2
	48.1
	46.1
	0.824
	满意

	0246
	2005
	4
	35.5
	33.6
	0.529
	满意

	0247
	2062
	4
	23.1
	33.6
	-2.922
	基本满意

	0250
	2464
	6
	52.3
	49.75
	0.532
	满意

	0252
	2130
	1
	44.4
	45.8
	-0.531
	满意

	0253
	2085
	4
	26.7
	33.6
	-1.920
	满意

	0254
	2265
	4
	33.0
	33.6
	-0.167
	满意

	0255
	2298
	2
	46.3
	46.1
	0.082
	满意

	0256
	2412
	6
	47.9
	49.75
	-0.386
	满意

	0257
	2018
	6
	49.2
	49.75
	-0.115
	满意

	0258
	2136
	5
	31.6
	40.2
	-1.690
	满意

	0259
	2395
	4
	31.4
	33.6
	-0.612
	满意

	0263
	2099
	2
	47.9
	46.1
	0.741
	满意

	0265
	2152
	1
	45.0
	45.8
	-0.303
	满意

	0268
	2365
	3
	44.6
	44.3
	0.072
	满意

	0270
	2035
	4
	36.1
	33.6
	0.696
	满意

	0290
	2364
	1
	44.9
	45.8
	-0.341
	满意

	0303
	2332
	1
	44.7
	45.8
	-0.417
	满意

	0310
	2444
	3
	43.9
	44.3
	-0.096
	满意

	0311
	2406
	3
	40.3
	44.3
	-0.964
	满意

	0312
	2229
	2
	46.3
	46.1
	0.082
	满意

	0317
	2101
	6
	53.4
	49.75
	0.762
	满意

	0318
	2227
	5
	38.3
	40.2
	-0.373
	满意

	0319
	2210
	2
	47.3
	46.1
	0.494
	满意

	0323
	2381
	6
	37.6
	49.75
	-2.536
	基本满意

	0324
	2347
	1
	45.9
	45.8
	0.038
	满意

	0325
	2100
	3
	44.1
	44.3
	-0.048
	满意

	0333
	2067
	6
	48.9
	49.75
	-0.177
	满意

	0336
	2261
	6
	46.2
	49.75
	-0.741
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0338
	2027
	5
	39.4
	40.2
	-0.157
	满意

	0339
	2404
	5
	40.2
	40.2
	0.000
	满意

	0340
	2318
	5
	43.1
	40.2
	0.570
	满意

	0341
	2433
	2
	39.2
	46.1
	-2.842
	基本满意

	0343
	2389
	2
	41.1
	46.1
	-2.059
	基本满意

	0345
	2223
	1
	46.6
	45.8
	0.303
	满意

	0346
	2302
	5
	40.3
	40.2
	0.020
	满意

	0349
	2418
	3
	41.5
	44.3
	-0.675
	满意

	0350
	2011
	2
	40.6
	46.1
	-2.265
	基本满意

	0351
	2040
	1
	44.6
	45.8
	-0.455
	满意

	0352
	2114
	1
	44.6
	45.8
	-0.455
	满意

	0353
	2333
	4
	24.3
	33.6
	-2.588
	基本满意

	0356
	2015
	1
	47.2
	45.8
	0.531
	满意

	0357
	2255
	1
	45.4
	45.8
	-0.152
	满意

	0358
	2294
	2
	47.6
	46.1
	0.618
	满意

	0359
	2402
	3
	43.3
	44.3
	-0.241
	满意

	0360
	2224
	5
	31.4
	40.2
	-1.729
	满意

	0361
	2132
	5
	37.8
	40.2
	-0.472
	满意

	0362
	2200
	6
	50.7
	49.75
	0.198
	满意

	0364
	2358
	3
	44.3
	44.3
	0.000
	满意

	0365
	2140
	5
	36.9
	40.2
	-0.648
	满意

	0366
	2355
	4
	28.3
	33.6
	-1.475
	满意

	0367
	2322
	3
	41.7
	44.3
	-0.626
	满意

	0368
	2368
	3
	44.8
	44.3
	0.120
	满意

	0369
	2109
	5
	41.2
	40.2
	0.196
	满意

	0370
	2457
	4
	33.6
	33.6
	0.000
	满意

	0371
	2315
	1
	46.5
	45.8
	0.265
	满意

	0374
	2259
	4
	32.6
	33.6
	-0.278
	满意

	0377
	2058
	1
	42.1
	45.8
	-1.402
	满意

	0383
	2188
	2
	45.1
	46.1
	-0.412
	满意

	0384
	2374
	1
	42.4
	45.8
	-1.288
	满意

	0386
	2235
	5
	43.8
	40.2
	0.707
	满意

	0390
	2309
	1
	49.9
	45.8
	1.554
	满意

	0395
	2241
	2
	44.4
	46.1
	-0.700
	满意

	0398
	2390
	2
	47.1
	46.1
	0.412
	满意

	0403
	2059
	1
	46.8
	45.8
	0.379
	满意

	0408
	2252
	6
	34.9
	49.75
	-3.100
	不满意

	0409
	2042
	2
	45.4
	46.1
	-0.288
	满意

	0413
	2071
	5
	38.0
	40.2
	-0.432
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0421
	2082
	2
	44.8
	46.1
	-0.535
	满意

	0422
	2477
	4
	32.8
	33.6
	-0.223
	满意

	0423
	2097
	2
	47.0
	46.1
	0.371
	满意

	0424
	2098
	5
	32.0
	40.2
	-1.611
	满意

	0426
	2123
	2
	46.6
	46.1
	0.206
	满意

	0427
	2312
	3
	39.9
	44.3
	-1.060
	满意

	0429
	2353
	4
	29.5
	33.6
	-1.141
	满意

	0430
	2150
	4
	33.7
	33.6
	0.028
	满意

	0431
	2171
	6
	52.5
	49.75
	0.574
	满意

	0432
	2172
	1
	35.3
	45.8
	-3.979
	不满意

	0433
	2291
	1
	44.8
	45.8
	-0.379
	满意

	0435
	2178
	5
	40.1
	40.2
	-0.020
	满意

	0438
	2296
	3
	40.4
	44.3
	-0.940
	满意

	0440
	2186
	4
	34.9
	33.6
	0.362
	满意

	0441
	2108
	3
	43.7
	44.3
	-0.145
	满意

	0442
	2266
	5
	40.3
	40.2
	0.020
	满意

	0443
	2314
	6
	47.3
	49.75
	-0.511
	满意

	0448
	2428
	1
	47.3
	45.8
	0.568
	满意

	0449
	2425
	3
	43.3
	44.3
	-0.241
	满意

	0456
	2305
	4
	34.3
	33.6
	0.195
	满意

	0457
	2129
	1
	48.3
	45.8
	0.947
	满意

	0458
	2456
	3
	34.5
	44.3
	-2.361
	基本满意

	0460
	2357
	4
	35.2
	33.6
	0.445
	满意


	0462
	2340
	6
	48.7
	49.75
	-0.219
	满意

	0463
	2273
	1
	44.9
	45.8
	-0.341
	满意

	0466
	2319
	5
	41.1
	40.2
	0.177
	满意

	0467
	2052
	5
	42.4
	40.2
	0.432
	满意

	0473
	2165
	2
	45.4
	46.1
	-0.288
	满意

	0477
	2211
	3
	42.2
	44.3
	-0.506
	满意

	0478
	2185
	6
	50.2
	49.75
	0.094
	满意

	0479
	2239
	5
	43.0
	40.2
	0.550
	满意

	0480
	2076
	3
	44.2
	44.3
	-0.024
	满意

	0481
	2232
	4
	34.2
	33.6
	0.167
	满意

	0482
	2206
	3
	44.0
	44.3
	-0.072
	满意

	0483
	2407
	6
	50.6
	49.75
	0.177
	满意

	0485
	2453
	2
	44.4
	46.1
	-0.700
	满意

	0487
	2300
	2
	48.1
	46.1
	0.824
	满意

	0488
	2196
	1
	46.8
	45.8
	0.379
	满意

	0489
	2303
	5
	40.2
	40.2
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0496
	2469
	3
	44.6
	44.3
	0.072
	满意

	0497
	2414
	3
	40.8
	44.3
	-0.843
	满意

	0498
	2448
	1
	47.0
	45.8
	0.455
	满意

	0503
	2286
	3
	45.6
	44.3
	0.313
	满意

	0508
	2118
	4
	32.7
	33.6
	-0.250
	满意

	0516
	2202
	5
	43.2
	40.2
	0.589
	满意

	0535
	2134
	2
	48.1
	46.1
	0.824
	满意

	0537
	2411
	1
	45.1
	45.8
	-0.265
	满意

	0541
	2120
	4
	33.9
	33.6
	0.083
	满意

	0542
	2107
	6
	49.2
	49.75
	-0.115
	满意

	0552
	2378
	1
	48.4
	45.8
	0.985
	满意

	0561
	2244
	2
	35.0
	46.1
	-4.572
	不满意

	0562
	2091
	5
	36.7
	40.2
	-0.688
	满意

	0565
	2170
	6
	37.7
	49.75
	-2.515
	基本满意

	0572
	2472
	2
	47.4
	46.1
	0.535
	满意

	0573
	2153
	4
	31.5
	33.6
	-0.584
	满意

	0574
	2110
	6
	49.2
	49.75
	-0.115
	满意

	0579
	2039
	6
	48.7
	49.75
	-0.219
	满意

	0582
	2126
	2
	44.3
	46.1
	-0.741
	满意

	0584
	2288
	6
	46.7
	49.75
	-0.637
	满意

	0585
	2371
	5
	43.2
	40.2
	0.589
	满意

	0586
	2399
	2
	46.6
	46.1
	0.206
	满意

	0587
	2037
	3
	44.5
	44.3
	0.048
	满意

	0592
	2327
	2
	47.5
	46.1
	0.577
	满意

	0596
	2480
	1
	46.5
	45.8
	0.265
	满意

	0599
	2212
	1
	45.9
	45.8
	0.038
	满意

	0602
	2253
	6
	49.7
	49.75
	-0.010
	满意

	0606
	2182
	3
	44.1
	44.3
	-0.048
	满意

	0608
	2187
	5
	38.1
	40.2
	-0.413
	满意

	0610
	2260
	6
	46.3
	49.75
	-0.720
	满意

	0611
	2343
	2
	44.7
	46.1
	-0.577
	满意

	0612
	2285
	3
	44.4
	44.3
	0.024
	满意

	0614
	2419
	6
	53.5
	49.75
	0.783
	满意

	0621
	2090
	4
	36.1
	33.6
	0.696
	满意

	0623
	2156
	4
	32.8
	33.6
	-0.223
	满意

	0624
	2474
	1
	40.2
	45.8
	-2.122
	基本满意

	0625
	2401
	5
	42.6
	40.2
	0.472
	满意

	0629
	2135
	2
	46.0
	46.1
	-0.041
	满意

	0631
	2103
	6
	40.3
	49.75
	-1.972
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0634
	2443
	2
	46.2
	46.1
	0.041
	满意

	0640
	2334
	6
	50.2
	49.75
	0.094
	满意

	0641
	2250
	4
	35.1
	33.6
	0.417
	满意

	0644
	2221
	5
	46.6
	40.2
	1.257
	满意

	0650
	2146
	1
	32.5
	45.8
	-5.040
	不满意

	0652
	2063
	3
	45.1
	44.3
	0.193
	满意

	0653
	2240
	2
	45.9
	46.1
	-0.082
	满意

	0657
	2447
	2
	46.9
	46.1
	0.329
	满意

	0659
	2339
	2
	45.2
	46.1
	-0.371
	满意

	0660
	2341
	6
	51.5
	49.75
	0.365
	满意

	0661
	2449
	4
	34.6
	33.6
	0.278
	满意

	0662
	2242
	6
	42.5
	49.75
	-1.513
	满意

	0663
	2350
	6
	50.6
	49.75
	0.177
	满意

	0666
	2222
	4
	35.7
	33.6
	0.584
	满意

	0668
	2139
	6
	49.8
	49.75
	0.010
	满意

	0669
	2413
	3
	36.2
	44.3
	-1.951
	满意

	0670
	2416
	5
	41.5
	40.2
	0.255
	满意

	0671
	2420
	3
	45.0
	44.3
	0.169
	满意

	0672
	2164
	4
	23.3
	33.6
	-2.866
	基本满意

	0674
	2370
	1
	46.4
	45.8
	0.227
	满意

	0675
	2023
	2
	44.1
	46.1
	-0.824
	满意

	0676
	2348
	6
	52.3
	49.75
	0.532
	满意

	0679
	2231
	4
	33.9
	33.6
	0.083
	满意

	0680
	2432
	1
	45.2
	45.8
	-0.227
	满意

	0681
	2051
	3
	45.1
	44.3
	0.193
	满意

	0682
	2218
	3
	42.2
	44.3
	-0.506
	满意

	0683
	2217
	6
	49.3
	49.75
	-0.094
	满意

	0684
	2382
	1
	45.1
	45.8
	-0.265
	满意

	0685
	2128
	5
	40.8
	40.2
	0.118
	满意

	0687
	2084
	4
	31.6
	33.6
	-0.556
	满意

	0688
	2331
	6
	48.1
	49.75
	-0.344
	满意

	0689
	2199
	5
	43.0
	40.2
	0.550
	满意

	0690
	2430
	2
	46.9
	46.1
	0.329
	满意

	0694
	2073
	3
	46.6
	44.3
	0.554
	满意

	0696
	2271
	2
	43.2
	46.1
	-1.194
	满意

	0697
	2220
	5
	40.6
	40.2
	0.079
	满意

	0699
	2356
	3
	45.0
	44.3
	0.169
	满意

	0703
	2026
	3
	44.6
	44.3
	0.072
	满意

	0718
	2167
	2
	45.3
	46.1
	-0.329
	满意


