SCETIA:T0801钢材拉伸比对结果
	会员号
	样品号
	组号
	上屈服强度
	下屈服强度
	抗拉强度
	断后伸长率

	
	
	
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值%       
	中位值%                
	z比分数
	结果

	0001
	1107
	6
	340
	347.5
	-1.487
	335
	337.5
	-0.432
	满意
	515
	522.5
	-1.225
	满意
	33.0
	33.0
	0.000
	满意

	0002
	1031
	3
	345
	345
	0.000
	340
	340
	0.000
	满意
	525
	520
	1.110
	满意
	33.5
	32.5
	0.573
	满意

	0003
	1092
	2
	385
	380
	0.581
	380
	375
	0.816
	满意
	580
	570
	1.283
	满意
	33.0
	31.5
	0.653
	满意

	0005
	1085
	8
	365
	375
	-1.163
	355
	365
	-1.127
	满意
	550
	565
	-1.924
	满意
	31.5
	32.0
	-0.241
	满意

	0006
	1124
	8
	375
	375
	0.000
	365
	365
	0.000
	满意
	560
	565
	-0.641
	满意
	30.5
	32.0
	-0.722
	满意

	0007
	1146
	9
	290
	347.5
	-9.984
	365
	340
	3.054
	不满意
	485
	520
	-7.769
	不满意
	30.0
	32.5
	-1.208
	满意

	0008
	1068
	2
	——
	——
	——
	375
	375
	0.000
	满意
	565
	570
	-0.641
	满意
	31.5
	31.5
	0.000
	满意

	0011
	1019
	5
	375
	370
	0.873
	370
	365
	0.563
	满意
	565
	560
	1.13
	满意
	28.0
	32.0
	-1.926
	满意

	0044
	1013
	5
	370
	370
	0.000
	365
	365
	0.000
	满意
	560
	560
	0.000
	满意
	32.0
	32.0
	0.000
	满意

	0109
	1005
	9
	340
	347.5
	-1.302
	340
	340
	0.000
	满意
	525
	520
	1.110
	满意
	32.5
	32.5
	0.000
	满意

	0113
	1073
	2
	395
	380
	1.744
	375
	375
	0.000
	满意
	575
	570
	0.641
	满意
	30.0
	31.5
	-0.653
	满意

	0116
	1121
	6
	350
	347.5
	0.496
	345
	337.5
	1.295
	满意
	535
	522.5
	2.042
	基本满意
	34.5
	33.0
	0.900
	满意

	0117
	1049
	3
	340
	345
	-0.991
	335
	340
	-1.270
	满意
	520
	520
	0.000
	满意
	31.5
	32.5
	-0.573
	满意

	0118
	1147
	4
	365
	350
	1.810
	350
	345
	0.507
	满意
	545
	525
	4.117
	不满意
	32.0
	29.0
	1.064
	满意

	0120
	1028
	2
	380
	380
	0.000
	375
	375
	0.000
	满意
	585
	570
	1.924
	满意
	32.5
	31.5
	0.435
	满意

	0121
	1082
	4
	345
	350
	-0.603
	340
	345
	-0.507
	满意
	530
	525
	1.029
	满意
	30.5
	29.0
	0.532
	满意

	0123
	1138
	6
	350
	347.5
	0.496
	335
	337.5
	-0.432
	满意
	525
	522.5
	0.408
	满意
	32.0
	33.0
	-0.600
	满意

	0124
	1072
	7
	350
	355
	-0.519
	345
	350
	-0.507
	满意
	525
	525
	0.000
	满意
	30.5
	30.0
	0.271
	满意

	0125
	1097
	7
	355
	355
	0.000
	345
	350
	-0.507
	满意
	525
	525
	0.000
	满意
	29.0
	30.0
	-0.541
	满意

	0126
	1022
	6
	380
	347.5
	6.443
	380
	337.5
	7.339
	不满意
	565
	522.5
	6.943
	不满意
	29.5
	33.0
	-2.100
	基本满意

	0127
	1032
	3
	345
	345
	0.000
	340
	340
	0.000
	满意
	520
	520
	0.000
	满意
	32.0
	32.5
	-0.287
	满意

	0128
	1090
	3
	350
	345
	0.991
	345
	340
	1.270
	满意
	520
	520
	0.000
	满意
	34.0
	32.5
	0.860
	满意

	0130
	1150
	2
	375
	380
	-0.581
	370
	375
	-0.816
	满意
	565
	570
	-0.641
	满意
	33.5
	31.5
	0.871
	满意

	0131
	1108
	2
	375
	380
	-0.581
	365
	375
	-1.631
	满意
	565
	570
	-0.641
	满意
	31.0
	31.5
	-0.218
	满意

	0132
	1120
	1
	360
	360
	0.000
	360
	350
	1.337
	满意
	535
	535
	0.000
	满意
	28.5
	29.25
	-0.348
	满意

	0133
	1034
	1
	355
	360
	-0.393
	355
	350
	0.668
	满意
	530
	535
	-0.893
	满意
	28.5
	29.25
	-0.348
	满意

	0134
	1105
	1
	355
	360
	-0.393
	350
	350
	0.000
	满意
	525
	535
	-1.787
	满意
	27.0
	29.25
	-1.044
	满意

	0135
	1050
	8
	380
	375
	0.581
	375
	365
	1.127
	满意
	570
	565
	0.641
	满意
	30.5
	32.0
	-0.722
	满意

	0136
	1036
	5
	365
	370
	-0.873
	360
	365
	-0.563
	满意
	560
	560
	0.000
	满意
	32.0
	32.0
	0.000
	满意

	0137
	1133
	5
	300
	370
	-12.225
	295
	365
	-7.886
	不满意
	460
	560
	-22.609
	不满意
	30.0
	32.0
	-0.963
	满意

	0138
	1140
	1
	370
	360
	0.787
	355
	350
	0.668
	满意
	545
	535
	1.787
	满意
	31.0
	29.25
	0.812
	满意

	0139
	1012
	4
	345
	350
	-0.603
	340
	345
	-0.507
	满意
	515
	525
	-2.058
	基本满意
	27.0
	29.0
	-0.709
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	上屈服强度
	下屈服强度
	抗拉强度
	断后伸长率

	
	
	
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值%       
	中位值%                
	z比分数
	结果

	0141
	1151
	6
	345
	347.5
	-0.496
	335
	337.5
	-0.432
	满意
	520
	522.5
	-0.408
	满意
	31.0
	33.0
	-1.200
	满意

	0144
	1067
	7
	335
	355
	-2.077
	335
	350
	-1.522
	满意
	505
	525
	-1.320
	满意
	31.0
	30.0
	0.541
	满意

	0148
	1040
	9
	——
	——
	——
	345
	340
	0.611
	满意
	520
	520
	0.000
	满意
	32.0
	32.5
	-0.242
	满意

	0149
	1123
	4
	355
	350
	0.603
	350
	345
	0.507
	满意
	530
	525
	1.029
	满意
	30.0
	29.0
	0.355
	满意

	0150
	1095
	4
	——
	——
	——
	350
	345
	0.507
	满意
	525
	525
	0.000
	满意
	28.0
	29.0
	-0.355
	满意

	0151
	1025
	1
	400
	360
	3.147
	340
	350
	-1.337
	满意
	525
	535
	-1.787
	满意
	29.5
	29.25
	0.116
	满意

	0152
	1026
	3
	340
	345
	-0.991
	335
	340
	-1.270
	满意
	515
	520
	-1.110
	满意
	32.5
	32.5
	0.000
	满意

	0153
	1110
	3
	345
	345
	0.000
	340
	340
	0.000
	满意
	525
	520
	1.110
	满意
	34.0
	32.5
	0.860
	满意

	0154
	1103
	8
	370
	375
	-0.581
	370
	365
	0.563
	满意
	570
	565
	0.641
	满意
	32.0
	32.0
	0.000
	满意

	0156
	1145
	4
	365
	350
	1.810
	350
	345
	0.507
	满意
	540
	525
	3.088
	不满意
	28.5
	29.0
	-0.177
	满意

	0157
	1069
	2
	365
	380
	-1.744
	355
	375
	-3.263
	不满意
	560
	570
	-1.283
	满意
	32.5
	31.5
	0.435
	满意

	0161
	1054
	6
	350
	347.5
	0.496
	340
	337.5
	0.432
	满意
	525
	522.5
	0.408
	满意
	31.0
	33.0
	-1.200
	满意

	0163
	1065
	4
	350
	350
	0.000
	345
	345
	0.000
	满意
	525
	525
	0.000
	满意
	26.0
	29.0
	-1.064
	满意

	0165
	1102
	8
	385
	375
	1.163
	375
	365
	1.127
	满意
	575
	565
	1.283
	满意
	32.0
	32.0
	0.000
	满意

	0167
	1057
	8
	370
	375
	-0.581
	360
	365
	-0.563
	满意
	555
	565
	-1.283
	满意
	33.0
	32.0
	0.481
	满意

	0170
	1125
	3
	375
	345
	5.948
	365
	340
	6.348
	不满意
	540
	520
	4.440
	不满意
	36.5
	32.5
	2.292
	基本满意

	0172
	1045
	4
	350
	350
	0.000
	345
	345
	0.000
	满意
	525
	525
	0.000
	满意
	28.0
	29.0
	-0.355
	满意

	0173
	1020
	1
	360
	360
	0.000
	350
	350
	0.000
	满意
	530
	535
	-0.893
	满意
	32.0
	29.25
	1.276
	满意

	0175
	1143
	8
	380
	375
	0.581
	380
	365
	1.690
	满意
	565
	565
	0.000
	满意
	32.5
	32.0
	0.241
	满意

	0179
	1038
	6
	345
	347.5
	-0.496
	335
	337.5
	-0.432
	满意
	520
	522.5
	-0.408
	满意
	33.0
	33.0
	0.000
	满意

	0180
	1086
	3
	345
	345
	0.000
	340
	340
	0.000
	满意
	535
	520
	3.330
	不满意
	30.0
	32.5
	-1.433
	满意

	0182
	1114
	4
	350
	350
	0.000
	340
	345
	-0.507
	满意
	525
	525
	0.000
	满意
	24.5
	29.0
	-1.596
	满意

	0184
	1112
	3
	370
	345
	4.956
	345
	340
	1.270
	满意
	530
	520
	2.220
	基本满意
	31.0
	32.5
	-0.860
	满意

	0185
	1099
	2
	385
	380
	0.581
	380
	375
	0.816
	满意
	565
	570
	-0.641
	满意
	31.5
	31.5
	0.000
	满意

	0186
	1015
	9
	——
	——
	——
	335
	340
	-0.611
	满意
	520
	520
	0.000
	满意
	32.5
	32.5
	0.000
	满意

	0187
	1149
	6
	345
	347.5
	-0.496
	335
	337.5
	-0.432
	满意
	520
	522.5
	-0.408
	满意
	33.5
	33.0
	0.300
	满意

	0188
	1148
	5
	355
	370
	-2.620
	350
	365
	-1.690
	满意
	555
	560
	-1.13
	满意
	33.0
	32.0
	0.481
	满意

	0189
	1023
	6
	345
	347.5
	-0.496
	340
	337.5
	0.432
	满意
	525
	522.5
	0.408
	满意
	34.0
	33.0
	0.600
	满意

	0191
	1007
	5
	375
	370
	0.873
	370
	365
	0.563
	满意
	570
	560
	2.261
	基本满意
	32.0
	32.0
	0.000
	满意

	0192
	1153
	9
	350
	347.5
	0.434
	340
	340
	0.000
	满意
	520
	520
	0.000
	满意
	33.0
	32.5
	0.242
	满意

	0193
	1010
	9
	——
	——
	——
	335
	340
	-0.611
	满意
	525
	520
	1.110
	满意
	30.0
	32.5
	-1.208
	满意

	0195
	1058
	5
	370
	370
	0.000
	365
	365
	0.000
	满意
	555
	560
	-1.13
	满意
	32.5
	32.0
	0.241
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	上屈服强度
	下屈服强度
	抗拉强度
	断后伸长率

	
	
	
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值%       
	中位值%                
	z比分数
	结果

	0198
	1003
	7
	340
	355
	-1.557
	335
	350
	-1.522
	满意
	510
	525
	-0.990
	满意
	28.0
	30.0
	-1.083
	满意

	0199
	1078
	7
	360
	355
	0.519
	355
	350
	0.507
	满意
	535
	525
	0.660
	满意
	28.5
	30.0
	-0.812
	满意

	0211
	1077
	5
	370
	370
	0.000
	365
	365
	0.000
	满意
	555
	560
	-1.13
	满意
	31.0
	32.0
	-0.481
	满意

	0214
	1142
	5
	375
	370
	0.873
	375
	365
	1.127
	满意
	565
	560
	1.13
	满意
	30.5
	32.0
	-0.722
	满意

	0219
	1039
	3
	340
	345
	-0.991
	335
	340
	-1.270
	满意
	520
	520
	0.000
	满意
	32.0
	32.5
	-0.287
	满意

	0228
	1044
	1
	370
	360
	0.787
	350
	350
	0.000
	满意
	535
	535
	0.000
	满意
	28.5
	29.25
	-0.348
	满意

	0229
	1152
	8
	375
	375
	0.000
	365
	365
	0.000
	满意
	560
	565
	-0.641
	满意
	33.5
	32.0
	0.722
	满意

	0230
	1017
	8
	365
	375
	-1.163
	365
	365
	0.000
	满意
	565
	565
	0.000
	满意
	31.0
	32.0
	-0.481
	满意

	0231
	1081
	7
	370
	355
	1.557
	355
	350
	0.507
	满意
	525
	525
	0.000
	满意
	30.0
	30.0
	0.000
	满意

	0232
	1089
	1
	——
	——
	——
	355
	350
	0.668
	满意
	525
	535
	-1.787
	满意
	31.0
	29.25
	0.812
	满意

	0233
	1035
	5
	365
	370
	-0.873
	360
	365
	-0.563
	满意
	560
	560
	0.000
	满意
	33.0
	32.0
	0.481
	满意

	0234
	1001
	7
	355
	355
	0.000
	335
	350
	-1.522
	满意
	510
	525
	-0.990
	满意
	28.5
	30.0
	-0.812
	满意

	0235
	1006
	9
	355
	347.5
	1.302
	345
	340
	0.611
	满意
	525
	520
	1.110
	满意
	30.5
	32.5
	-0.967
	满意

	0236
	1101
	1
	385
	360
	1.967
	375
	350
	3.342
	不满意
	545
	535
	1.787
	满意
	27.5
	29.25
	-0.812
	满意

	0237
	1111
	3
	350
	345
	0.991
	340
	340
	0.000
	满意
	510
	520
	-2.220
	基本满意
	32.5
	32.5
	0.000
	满意

	0238
	1116
	7
	360
	355
	0.519
	350
	350
	0.000
	满意
	535
	525
	0.660
	满意
	29.5
	30.0
	-0.271
	满意

	0241
	1018
	2
	375
	380
	-0.581
	365
	375
	-1.631
	满意
	560
	570
	-1.283
	满意
	33.5
	31.5
	0.871
	满意

	0243
	1080
	2
	395
	380
	1.744
	380
	375
	0.816
	满意
	570
	570
	0.000
	满意
	33.5
	31.5
	0.871
	满意

	0245
	1030
	1
	355
	360
	-0.393
	350
	350
	0.000
	满意
	530
	535
	-0.893
	满意
	28.5
	29.25
	-0.348
	满意

	0246
	1048
	3
	345
	345
	0.000
	340
	340
	0.000
	满意
	525
	520
	1.110
	满意
	34.5
	32.5
	1.146
	满意

	0247
	1051
	2
	375
	380
	-0.581
	375
	375
	0.000
	满意
	560
	570
	-1.283
	满意
	31.0
	31.5
	-0.218
	满意

	0250
	1119
	5
	360
	370
	-1.746
	355
	365
	-1.127
	满意
	560
	560
	0.000
	满意
	32.0
	32.0
	0.000
	满意

	0252
	1076
	1
	370
	360
	0.787
	360
	350
	1.337
	满意
	545
	535
	1.787
	满意
	29.0
	29.25
	-0.116
	满意

	0253
	1062
	3
	350
	345
	0.991
	345
	340
	1.270
	满意
	520
	520
	0.000
	满意
	31.0
	32.5
	-0.860
	满意

	0254
	1130
	5
	370
	370
	0.000
	365
	365
	0.000
	满意
	560
	560
	0.000
	满意
	35.0
	32.0
	1.444
	满意

	0255
	1096
	1
	375
	360
	1.180
	355
	350
	0.668
	满意
	530
	535
	-0.893
	满意
	31.0
	29.25
	0.812
	满意

	0256
	1071
	4
	——
	——
	——
	345
	345
	0.000
	满意
	525
	525
	0.000
	满意
	31.5
	29.0
	0.887
	满意

	0257
	1004
	5
	370
	370
	0.000
	370
	365
	0.563
	满意
	560
	560
	0.000
	满意
	33.0
	32.0
	0.481
	满意

	0258
	1024
	9
	355
	347.5
	1.302
	335
	340
	-0.611
	满意
	530
	520
	2.220
	基本满意
	36.0
	32.5
	1.692
	满意

	0259
	1139
	2
	380
	380
	0.000
	375
	375
	0.000
	满意
	580
	570
	1.283
	满意
	30.0
	31.5
	-0.653
	满意

	0265
	1084
	1
	360
	360
	0.000
	350
	350
	0.000
	满意
	535
	535
	0.000
	满意
	26.0
	29.25
	-1.507
	满意

	0268
	1046
	4
	350
	350
	0.000
	345
	345
	0.000
	满意
	530
	525
	1.029
	满意
	28.0
	29.0
	-0.355
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	上屈服强度
	下屈服强度
	抗拉强度
	断后伸长率

	
	
	
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值%       
	中位值%                
	z比分数
	结果

	0290
	1014
	3
	355
	345
	1.983
	340
	340
	0.000
	满意
	510
	520
	-2.220
	基本满意
	32.5
	32.5
	0.000
	满意

	0301
	1060
	8
	370
	375
	-0.581
	365
	365
	0.000
	满意
	565
	565
	0.000
	满意
	31.0
	32.0
	-0.481
	满意

	0333
	1117
	7
	360
	355
	0.519
	350
	350
	0.000
	满意
	535
	525
	0.660
	满意
	34.0
	30.0
	2.166
	基本满意

	0343
	1137
	7
	345
	355
	-1.038
	340
	350
	-1.014
	满意
	510
	525
	-0.990
	满意
	30.5
	30.0
	0.271
	满意

	0353
	1087
	7
	355
	355
	0.000
	350
	350
	0.000
	满意
	530
	525
	0.330
	满意
	28.5
	30.0
	-0.812
	满意

	0356
	1093
	8
	365
	375
	-1.163
	365
	365
	0.000
	满意
	555
	565
	-1.283
	满意
	30.5
	32.0
	-0.722
	满意

	0358
	1094
	7
	360
	355
	0.519
	355
	350
	0.507
	满意
	535
	525
	0.660
	满意
	31.4
	30.0
	0.758
	满意

	0368
	1136
	4
	340
	350
	-1.206
	370
	345
	2.536
	基本满意
	510
	525
	-3.088
	不满意
	32.0
	29.0
	1.064
	满意

	0370
	1043
	2
	380
	380
	0.000
	395
	375
	3.263
	不满意
	575
	570
	0.641
	满意
	33.0
	31.5
	0.653
	满意

	0377
	1066
	4
	355
	350
	0.603
	355
	345
	1.014
	满意
	525
	525
	0.000
	满意
	28.0
	29.0
	-0.355
	满意

	0386
	1131
	7
	350
	355
	-0.519
	350
	350
	0.000
	满意
	520
	525
	-0.330
	满意
	30.5
	30.0
	0.271
	满意

	0408
	1075
	6
	335
	347.5
	-2.478
	335
	337.5
	-0.432
	满意
	515
	522.5
	-1.225
	满意
	33.0
	33.0
	0.000
	满意

	0421
	1088
	7
	——
	——
	——
	350
	350
	0.000
	满意
	515
	525
	-0.660
	满意
	31.0
	30.0
	0.541
	满意

	0426
	1091
	4
	350
	350
	0.000
	340
	345
	-0.507
	满意
	515
	525
	-2.058
	基本满意
	29.0
	29.0
	0.000
	满意

	0429
	1115
	3
	350
	345
	0.991
	340
	340
	0.000
	满意
	525
	520
	1.110
	满意
	33.0
	32.5
	0.287
	满意

	0433
	1027
	7
	355
	355
	0.000
	340
	350
	-1.014
	满意
	525
	525
	0.000
	满意
	30.5
	30.0
	0.271
	满意

	0440
	1053
	2
	395
	380
	1.744
	375
	375
	0.000
	满意
	575
	570
	0.641
	满意
	31.5
	31.5
	0.000
	满意

	0442
	1104
	5
	370
	370
	0.000
	365
	365
	0.000
	满意
	560
	560
	0.000
	满意
	31.5
	32.0
	-0.241
	满意

	0448
	1083
	5
	365
	370
	-0.873
	360
	365
	-0.563
	满意
	560
	560
	0.000
	满意
	32.5
	32.0
	0.241
	满意

	0449
	1063
	7
	365
	355
	1.038
	350
	350
	0.000
	满意
	540
	525
	0.990
	满意
	29.0
	30.0
	-0.541
	满意

	0458
	1041
	4
	340
	350
	-1.206
	340
	345
	-0.507
	满意
	525
	525
	0.000
	满意
	31.5
	29.0
	0.887
	满意

	0460
	1056
	8
	380
	375
	0.581
	380
	365
	1.690
	满意
	580
	565
	1.924
	满意
	32.5
	32.0
	0.241
	满意

	0463
	1016
	1
	355
	360
	-0.393
	350
	350
	0.000
	满意
	535
	535
	0.000
	满意
	32.0
	29.25
	1.276
	满意

	0467
	1106
	1
	355
	360
	-0.393
	350
	350
	0.000
	满意
	535
	535
	0.000
	满意
	30.0
	29.25
	0.348
	满意

	0478
	1100
	4
	345
	350
	-0.603
	345
	345
	0.000
	满意
	525
	525
	0.000
	满意
	29.5
	29.0
	0.177
	满意

	0497
	1061
	8
	365
	375
	-1.163
	365
	365
	0.000
	满意
	565
	565
	0.000
	满意
	32.5
	32.0
	0.241
	满意

	0537
	1064
	2
	375
	380
	-0.581
	365
	375
	-1.631
	满意
	570
	570
	0.000
	满意
	31.5
	31.5
	0.000
	满意

	0565
	1059
	8
	375
	375
	0.000
	370
	365
	0.563
	满意
	570
	565
	0.641
	满意
	31.0
	32.0
	-0.481
	满意

	0584
	1098
	2
	370
	380
	-1.163
	375
	375
	0.000
	满意
	570
	570
	0.000
	满意
	32.0
	31.5
	0.218
	满意

	0602
	1126
	8
	370
	375
	-0.581
	365
	365
	0.000
	满意
	555
	565
	-1.283
	满意
	34.5
	32.0
	1.204
	满意

	0641
	1079
	5
	360
	370
	-1.746
	365
	365
	0.000
	满意
	560
	560
	0.000
	满意
	32.5
	32.0
	0.241
	满意

	0657
	1052
	6
	350
	347.5
	0.496
	340
	337.5
	0.432
	满意
	520
	522.5
	-0.408
	满意
	34.0
	33.0
	0.600
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	上屈服强度
	下屈服强度
	抗拉强度
	断后伸长率

	
	
	
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值%       
	中位值%                
	z比分数
	结果

	0680
	1037
	9
	345
	347.5
	-0.434
	335
	340
	-0.611
	满意
	520
	520
	0.000
	满意
	33.5
	32.5
	0.483
	满意

	0681
	1009
	8
	385
	375
	1.163
	370
	365
	0.563
	满意
	565
	565
	0.000
	满意
	32.0
	32.0
	0.000
	满意

	0683
	1127
	8
	435
	375
	6.975
	420
	365
	6.196
	不满意
	615
	565
	6.414
	不满意
	32.5
	32.0
	0.241
	满意

	0684
	1141
	5
	375
	370
	0.873
	370
	365
	0.563
	满意
	560
	560
	0.000
	满意
	33.0
	32.0
	0.481
	满意

	0689
	1132
	2
	380
	380
	0.000
	375
	375
	0.000
	满意
	575
	570
	0.641
	满意
	29.5
	31.5
	-0.871
	满意

	0690
	1070
	6
	380
	347.5
	6.443
	375
	337.5
	6.476
	不满意
	555
	522.5
	5.310
	不满意
	32.5
	33.0
	-0.300
	满意

	0694
	1144
	4
	340
	350
	-1.206
	360
	345
	1.522
	满意
	500
	525
	-5.146
	不满意
	33.5
	29.0
	1.596
	满意

	0718
	1074
	1
	355
	360
	-0.393
	350
	350
	0.000
	满意
	540
	535
	0.893
	满意
	33.0
	29.25
	1.739
	满意


