SCETIA:T0806细骨料比对结果

	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0001
	6386
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0002
	6028
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0003
	6328
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0005
	6083
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0006
	6418
	1
	74
	3.1
	2.9
	2.698
	基本满意
	2640
	2620
	0.899
	满意

	0007
	6409
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0008
	6230
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0011
	6217
	5
	75
	2.4
	2.2
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意


	0012
	6111
	2
	50
	2.7
	2.8
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.313
	基本满意

	0013
	6059
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0014
	6043
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.899
	满意

	0015
	6302
	2
	50
	2.9
	2.8
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0016
	6091
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.899
	满意

	0017
	6392
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.899
	满意

	0018
	6439
	3
	62
	2.4
	2.5
	-1.349
	满意
	2660
	2630
	2.698
	基本满意

	0019
	6226
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0021
	6014
	3
	62
	2.4
	2.5
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0022
	6378
	2
	50
	2.7
	2.8
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0023
	6228
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0024
	6357
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0027
	6326
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0029
	6294
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0030
	6215
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0031
	6265
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0032
	6290
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0033
	6266
	6
	75
	2.1
	2.0
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0036
	6445
	6
	75
	1.8
	2.0
	-2.698
	基本满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0037
	6114
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0038
	6414
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0039
	6253
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0040
	6380
	5
	75
	2.1
	2.2
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0041
	6109
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0042
	6321
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0043
	6415
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0044
	6103
	2
	50
	2.7
	2.8
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.313
	基本满意

	0045
	6154
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0046
	6116
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0048
	6306
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0050
	6313
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2620
	2630
	-0.771
	满意

	0052
	6048
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.542
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0054
	6359
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0055
	6034
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2660
	2630
	2.023
	基本满意

	0056
	6203
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0058
	6408
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2600
	2630
	-2.313
	基本满意

	0059
	6019
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2590
	2620
	-1.349
	满意

	0060
	6395
	4
	51
	2.1
	2.3
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0061
	6317
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0062
	6115
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0063
	6084
	6
	75
	2.1
	2.0
	1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0064
	6248
	2
	50
	2.6
	2.8
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0065
	6134
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0066
	6152
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2580
	2620
	-1.799
	满意

	0067
	6082
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0068
	6050
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0069
	6258
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2590
	2620
	-1.349
	满意

	0071
	6401
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.899
	满意

	0074
	6136
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0075
	6188
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-1.542
	满意

	0077
	6213
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0078
	6153
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0080
	6429
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0081
	6411
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0082
	6044
	6
	75
	2.1
	2.0
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0085
	6066
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.899
	满意

	0086
	6057
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.899
	满意

	0088
	6238
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0089
	6255
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2640
	2620
	0.899
	满意

	0090
	6422
	2
	50
	2.9
	2.8
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0091
	6264
	1
	74
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0092
	6125
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0093
	6285
	3
	62
	2.4
	2.5
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0094
	6420
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0095
	6162
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2650
	2630
	1.542
	满意

	0096
	6304
	3
	62
	2.4
	2.5
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0097
	6405
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0098
	6341
	5
	75
	2.1
	2.2
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0099
	6062
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2720
	2630
	6.069
	不满意

	0100
	6049
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0101
	6399
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.899
	满意

	0102
	6360
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0103
	6262
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0105
	6232
	3
	62
	2.4
	2.5
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.698
	基本满意

	0107
	6298
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0108
	6201
	2
	50
	2.9
	2.8
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0109
	6219
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0116
	6056
	1
	74
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0117
	6276
	6
	75
	2.1
	2.0
	1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0118
	6243
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0120
	6244
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0121
	6011
	5
	75
	2.6
	2.2
	2.697
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0123
	6425
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0124
	6278
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.542
	满意

	0125
	6421
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0126
	6449
	1
	74
	3.1
	2.9
	2.698
	基本满意
	2590
	2620
	-1.349
	满意

	0127
	6002
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.899
	满意

	0128
	6364
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.542
	满意

	0130
	6268
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2590
	2630
	-2.697
	基本满意

	0131
	6151
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0132
	6060
	5
	75
	2.4
	2.2
	1.349
	满意
	2590
	2630
	-3.084
	不满意

	0133
	6340
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0134
	6166
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0135
	6004
	1
	74
	3.1
	2.9
	2.698
	基本满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0136
	6355
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0137
	6375
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0138
	6202
	6
	75
	2.1
	2.0
	1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0139
	6165
	2
	50
	2.9
	2.8
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0141
	6169
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2670
	2630
	5.396
	不满意

	0142
	6394
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0144
	6210
	6
	75
	2.1
	2.0
	1.349
	满意
	2610
	2630
	-2.698
	基本满意

	0148
	6128
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.313
	基本满意

	0149
	6076
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.799
	满意

	0150
	6438
	1
	74
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0151
	6295
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0152
	6342
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2600
	2630
	-2.313
	基本满意

	0153
	6045
	3
	62
	2.7
	2.5
	2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0154
	6336
	1
	74
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0156
	6047
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.899
	满意

	0157
	6272
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0160
	6444
	6
	75
	2.1
	2.0
	1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0161
	6273
	1
	74
	3.1
	2.9
	2.698
	基本满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0163
	6017
	3
	62
	2.7
	2.5
	2.698
	基本满意
	2620
	2630
	-0.899
	满意

	0165
	6344
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.771
	满意

	0166
	6309
	6
	75
	1.7
	2.0
	-4.047
	不满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0167
	6194
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0170
	6254
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0173
	6119
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0174
	6144
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0175
	6129
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2600
	2630
	-2.313
	基本满意

	0179
	6180
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2620
	2630
	-0.771
	满意

	0180
	6442
	6
	75
	1.8
	2.0
	-2.698
	基本满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0182
	6137
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.771
	满意

	0184
	6233
	2
	50
	2.7
	2.8
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.313
	基本满意

	0185
	6214
	5
	75
	2.1
	2.2
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0186
	6363
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0187
	6145
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0188
	6195
	3
	62
	2.7
	2.5
	2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0189
	6235
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0191
	6393
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0192
	6377
	2
	50
	2.9
	2.8
	1.349
	满意
	2610
	2630
	-1.542
	满意

	0193
	6024
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2510
	2630
	-16.188
	不满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0195
	6069
	6
	75
	2.1
	2.0
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0197
	6388
	3
	62
	2.8
	2.5
	4.047
	不满意
	2600
	2630
	-2.698
	基本满意

	0198
	6385
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2600
	2630
	-2.313
	基本满意

	0199
	6139
	2
	50
	2.7
	2.8
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.313
	基本满意

	0200
	6367
	6
	75
	1.8
	2.0
	-2.698
	基本满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0201
	6088
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.542
	满意

	0202
	6001
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0204
	6143
	3
	62
	2.7
	2.5
	2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0205
	6274
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0211
	6029
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2590
	2620
	-1.349
	满意

	0214
	6261
	5
	75
	2.1
	2.2
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0215
	6339
	1
	74
	2.8
	——
	——
	——
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0216
	6177
	3
	62
	2.4
	2.5
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0219
	6311
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0228
	6231
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0229
	6135
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.313
	基本满意

	0230
	6181
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0231
	6250
	6
	75
	2.1
	2.0
	1.349
	满意
	2600
	2630
	-4.047
	不满意

	0232
	6173
	5
	75
	2.0
	2.2
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0233
	6246
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0234
	6200
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2650
	2620
	1.349
	满意


	0235
	6086
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0236
	6256
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0237
	6303
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0238
	6329
	4
	51
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0241
	6376
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0243
	6156
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0245
	6236
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-1.542
	满意

	0246
	6199
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0247
	6013
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0250
	6337
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0252
	6010
	5
	75
	2.0
	2.2
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0253
	6267
	2
	50
	2.9
	2.8
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0254
	6259
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0255
	6410
	5
	75
	2.1
	2.2
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0256
	6299
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.771
	满意

	0257
	6347
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0258
	6423
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.899
	满意

	0259
	6198
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0263
	6089
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0265
	6078
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0268
	6350
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0270
	6400
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2570
	2630
	-4.046
	不满意

	0290
	6094
	6
	75
	1.8
	2.0
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0303
	6372
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0310
	6391
	1
	74
	3.1
	2.9
	2.698
	基本满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0311
	6220
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0312
	6085
	6
	75
	2.1
	2.0
	1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0317
	6381
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0318
	6126
	2
	50
	2.9
	2.8
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0319
	6118
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0323
	6186
	5
	75
	1.8
	2.2
	-2.697
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0324
	6093
	5
	75
	2.0
	2.2
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0325
	6374
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0333
	6320
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0336
	6221
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2660
	2630
	2.023
	基本满意

	0338
	6291
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0339
	6046
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0340
	6008
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0341
	6293
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0343
	6193
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0346
	6216
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0349
	6271
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0350
	6300
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0351
	6120
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0352
	6055
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2580
	2630
	-3.372
	不满意

	0353
	6351
	6
	75
	1.8
	2.0
	-2.698
	基本满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0356
	6389
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0357
	6223
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0358
	6281
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.771
	满意

	0359
	6211
	1
	74
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0360
	6071
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0361
	6095
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0362
	6005
	1
	74
	2.6
	2.9
	-4.047
	不满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0364
	6104
	4
	51
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0365
	6016
	2
	50
	2.7
	2.8
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0366
	6234
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0367
	6346
	5
	75
	2.0
	2.2
	-1.349
	满意
	2650
	2630
	1.542
	满意

	0368
	6275
	5
	75
	2.1
	2.2
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0369
	6319
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0370
	6373
	1
	74
	3.1
	2.9
	2.698
	基本满意
	2650
	2620
	1.349
	满意

	0371
	6279
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.899
	满意

	0374
	6286
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0377
	6239
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0383
	6270
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2590
	2630
	-3.084
	不满意

	0384
	6407
	2
	50
	3.0
	2.8
	2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0386
	6102
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0387
	6074
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0388
	6121
	1
	74
	3.2
	2.9
	4.047
	不满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0389
	6310
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2510
	2630
	-9.252
	不满意

	0390
	6075
	2
	50
	2.9
	2.8
	1.349
	满意
	2650
	2630
	1.542
	满意

	0391
	6323
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.899
	满意

	0395
	6358
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0398
	6428
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-4.047
	不满意

	0403
	6446
	2
	50
	2.7
	2.8
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0409
	6334
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0413
	6067
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0421
	6191
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0422
	6292
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0423
	6058
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0424
	6431
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0426
	6450
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0427
	6033
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0429
	6301
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0430
	6106
	2
	50
	2.7
	2.8
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.313
	基本满意

	0431
	6182
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0432
	6096
	4
	51
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0433
	6229
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0435
	6068
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0438
	6205
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0440
	6130
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2620
	2630
	-0.771
	满意

	0441
	6251
	6
	75
	1.8
	2.0
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0442
	6280
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0443
	6122
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0448
	6157
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2600
	2630
	-2.313
	基本满意

	0449
	6147
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0456
	6331
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0457
	6443
	1
	74
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2660
	2620
	1.799
	满意

	0458
	6284
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.771
	满意

	0460
	6318
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2640
	2620
	0.899
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0462
	6187
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0463
	6022
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.698
	基本满意

	0465
	6161
	5
	75
	2.1
	2.2
	-0.674
	满意
	2650
	2630
	1.542
	满意

	0466
	6079
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0467
	6369
	6
	75
	2.1
	2.0
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0473
	6105
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0474
	6072
	5
	75
	2.1
	2.2
	-0.674
	满意
	2650
	2630
	1.542
	满意

	0477
	6353
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.899
	满意

	0478
	6108
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0479
	6164
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0480
	6379
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0481
	6023
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0482
	6416
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2620
	2630
	-0.771
	满意

	0483
	6197
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0485
	6185
	6
	75
	1.7
	2.0
	-4.047
	不满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0487
	6426
	4
	51
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0488
	6037
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0489
	6015
	1
	74
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0490
	6225
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	——
	——
	——
	——

	0493
	6287
	4
	51
	2.3
	——
	——
	——
	2640
	2630
	0.674
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0495
	6038
	3
	62
	2.4
	2.5
	-1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.899
	满意

	0496
	6018
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0497
	6039
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2620
	2630
	-0.771
	满意

	0498
	6138
	6
	75
	1.8
	2.0
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0503
	6330
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.771
	满意

	0504
	6398
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0508
	6368
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0525
	6026
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2580
	2630
	-3.855
	不满意

	0528
	6127
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0529
	6322
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0535
	6269
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0537
	6113
	5
	75
	2.0
	2.2
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0541
	6189
	5
	75
	2.1
	2.2
	-0.674
	满意
	2600
	2630
	-2.313
	基本满意

	0542
	6222
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0543
	6224
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0548
	6403
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0549
	6051
	4
	51
	2.6
	2.3
	4.047
	不满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0552
	6382
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意


	0558
	6315
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2660
	2630
	2.698
	基本满意

	0561
	6174
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2580
	2620
	-1.799
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0562
	6163
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0565
	6396
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2590
	2630
	-3.084
	不满意

	0566
	6242
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0570
	6335
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0572
	6053
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0573
	6035
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0574
	6441
	4
	51
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2570
	2630
	-4.046
	不满意

	0575
	6054
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.899
	满意

	0576
	6435
	1
	74
	2.5
	2.9
	-5.396
	不满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0577
	6427
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0579
	6077
	2
	50
	2.9
	2.8
	1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.313
	基本满意


	0580
	6009
	5
	75
	2.1
	2.2
	-0.674
	满意
	2600
	2630
	-2.313
	基本满意

	0582
	6370
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0584
	6437
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0585
	6289
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0586
	6012
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0587
	6430
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0591
	6314
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0592
	6343
	5
	75
	2.1
	2.2
	-0.674
	满意
	2600
	2630
	-2.313
	基本满意

	0593
	6148
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0595
	6097
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2590
	2630
	-3.597
	不满意

	0596
	6080
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0599
	6327
	2
	50
	2.7
	2.8
	-1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.771
	满意

	0601
	6171
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0602
	6383
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0603
	6196
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0604
	6447
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0606
	6332
	2
	50
	2.6
	2.8
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0607
	6362
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.899
	满意

	0608
	6206
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0610
	6419
	2
	50
	2.7
	2.8
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0611
	6297
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0612
	6345
	5
	75
	2.1
	2.2
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0614
	6155
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0618
	6061
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.771
	满意

	0621
	6117
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2570
	2620
	-2.248
	基本满意

	0622
	6433
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0623
	6448
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0624
	6140
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0625
	6124
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0629
	6283
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0631
	6397
	5
	75
	2.1
	2.2
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0634
	6356
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0639
	6192
	2
	50
	2.8
	2.8
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.542
	满意

	0640
	6307
	1
	74
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0641
	6406
	4
	51
	2.4
	2.3
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0644
	6296
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0645
	6354
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0650
	6324
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0652
	6365
	5
	75
	2.0
	2.2
	-1.349
	满意
	2660
	2630
	2.313
	基本满意

	0653
	6179
	4
	51
	2.2
	2.3
	-1.349
	满意
	2590
	2630
	-2.697
	基本满意

	0657
	6168
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2600
	2630
	-2.313
	基本满意

	0659
	6032
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0660
	6175
	2
	50
	2.7
	2.8
	-1.349
	满意
	2650
	2630
	1.542
	满意

	0661
	6087
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0662
	6110
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0663
	6308
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0666
	6190
	1
	74
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0667
	6384
	1
	74
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0668
	6070
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2610
	2620
	-0.450
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0669
	6349
	6
	75
	2.2
	2.0
	2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0670
	6021
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0671
	6030
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0672
	6031
	2
	50
	2.7
	2.8
	-1.349
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0674
	6003
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0675
	6092
	1
	74
	2.7
	2.9
	-2.698
	基本满意
	2630
	2620
	0.450
	满意

	0676
	6249
	5
	75
	2.2
	2.2
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0679
	6417
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0680
	6132
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0681
	6440
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0682
	6112
	2
	50
	2.9
	2.8
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0683
	6348
	1
	74
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2610
	2620
	-0.450
	满意

	0684
	6316
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0685
	6123
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2620
	2620
	0.000
	满意

	0687
	6390
	3
	62
	2.3
	2.5
	-2.698
	基本满意
	2650
	2630
	1.799
	满意

	0688
	6065
	3
	62
	2.5
	2.5
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.799
	满意

	0689
	6133
	2
	50
	2.7
	2.8
	-1.349
	满意
	2610
	2630
	-1.542
	满意

	0690
	6146
	4
	51
	2.3
	2.3
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0694
	6025
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0696
	6352
	1
	74
	2.9
	2.9
	0.000
	满意
	2630
	2620
	0.450
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	样本数
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0697
	6160
	1
	74
	3.0
	2.9
	1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0699
	6247
	4
	51
	2.1
	2.3
	-2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0703
	6402
	1
	74
	2.8
	2.9
	-1.349
	满意
	2600
	2620
	-0.899
	满意

	0709
	6042
	6
	75
	2.0
	2.0
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0711
	6404
	6
	75
	1.9
	2.0
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0712
	6041
	5
	75
	2.3
	2.2
	0.674
	满意
	2640
	2630
	0.771
	满意

	0718
	6172
	3
	62
	2.6
	2.5
	1.349
	满意
	2650
	2630
	1.799
	满意


