SCETIA:T0808防水材料比对结果
	样品号
	拉伸强度

	
	纵向(MPa)
	中位值(MPa)
	标准IQR
	Z比分数
	结果
	横向(MPa)
	中位值(MPa)
	标准IQR
	Z比分数
	结果

	8001
	19.0
	18.3
	0.8525
	0.821
	满意
	17.4
	16.9
	0.6301
	0.794
	满意

	8002
	19.2
	18.3
	0.8525
	1.056
	满意
	17.9
	16.9
	0.6301
	1.587
	满意

	8003
	17.4
	18.3
	0.8525
	-1.056
	满意
	15.5
	16.9
	0.6301
	-2.222
	基本满意

	8004
	18.8
	18.3
	0.8525
	0.587
	满意
	17.5
	16.9
	0.6301
	0.952
	满意

	8005
	19.1
	18.3
	0.8525
	0.938
	满意
	17.3
	16.9
	0.6301
	0.635
	满意

	8006
	18.4
	18.3
	0.8525
	0.117
	满意
	16.6
	16.9
	0.6301
	-0.476
	满意

	8007
	18.3
	18.3
	0.8525
	0.000
	满意
	16.4
	16.9
	0.6301
	-0.794
	满意

	8008
	18.2
	18.3
	0.8525
	-0.117
	满意
	17.1
	16.9
	0.6301
	0.317
	满意

	8009
	18.0
	18.3
	0.8525
	-0.352
	满意
	16.9
	16.9
	0.6301
	0.000
	满意

	8011
	17.4
	18.3
	0.8525
	-1.056
	满意
	16.0
	16.9
	0.6301
	-1.428
	满意

	8012
	18.8
	18.3
	0.8525
	0.587
	满意
	17.2
	16.9
	0.6301
	0.476
	满意

	8013
	18.1
	18.3
	0.8525
	-0.235
	满意
	17.2
	16.9
	0.6301
	0.476
	满意

	8014
	17.8
	18.3
	0.8525
	-0.587
	满意
	16.7
	16.9
	0.6301
	-0.317
	满意

	8015
	18.9
	18.3
	0.8525
	0.704
	满意
	17.3
	16.9
	0.6301
	0.635
	满意

	8016
	17.5
	18.3
	0.8525
	-0.938
	满意
	16.5
	16.9
	0.6301
	-0.635
	满意

	8017
	18.3
	18.3
	0.8525
	0.000
	满意
	16.3
	16.9
	0.6301
	-0.952
	满意

	8018
	19.0
	18.3
	0.8525
	0.821
	满意
	17.5
	16.9
	0.6301
	0.952
	满意

	8019
	18.9
	18.3
	0.8525
	0.704
	满意
	16.9
	16.9
	0.6301
	0.000
	满意

	8020
	18.5
	18.3
	0.8525
	0.235
	满意
	17.7
	16.9
	0.6301
	1.270
	满意

	8021
	17.6
	18.3
	0.8525
	-0.821
	满意
	15.7
	16.9
	0.6301
	-1.904
	满意

	8022
	17.5
	18.3
	0.8525
	-0.938
	满意
	16.5
	16.9
	0.6301
	-0.635
	满意

	8023
	18.2
	18.3
	0.8525
	-0.117
	满意
	16.9
	16.9
	0.6301
	0.000
	满意

	8024
	19.1
	18.3
	0.8525
	0.938
	满意
	17.8
	16.9
	0.6301
	1.428
	满意

	8025
	17.4
	18.3
	0.8525
	-1.056
	满意
	15.5
	16.9
	0.6301
	-2.222
	基本满意


SCETIA:T0808防水材料比对结果
	样品号
	断裂伸长率

	
	纵向(%)
	中位值(%)
	标准IQR
	Z比分数
	结果
	横向(%)
	中位值(%)
	标准IQR
	Z比分数
	结果

	8001
	286
	290.5
	20.57
	-0.219
	满意
	289
	300.5
	16.86
	-0.682
	满意

	8002
	289
	290.5
	20.57
	-0.073
	满意
	292
	300.5
	16.86
	-0.504
	满意

	8003
	321
	290.5
	20.57
	1.483
	满意
	319
	300.5
	16.86
	1.097
	满意

	8004
	293
	290.5
	20.57
	0.122
	满意
	302
	300.5
	16.86
	0.089
	满意

	8005
	280
	290.5
	20.57
	-0.510
	满意
	288
	300.5
	16.86
	-0.741
	满意

	8006
	294
	290.5
	20.57
	0.170
	满意
	298
	300.5
	16.86
	-0.148
	满意

	8007
	311
	290.5
	20.57
	0.997
	满意
	324
	300.5
	16.86
	1.394
	满意

	8008
	288
	290.5
	20.57
	-0.122
	满意
	296
	300.5
	16.86
	-0.267
	满意

	8009
	298
	290.5
	20.57
	0.365
	满意
	309
	300.5
	16.86
	0.504
	满意

	8011
	274
	290.5
	20.57
	-0.802
	满意
	296
	300.5
	16.86
	-0.267
	满意

	8012
	333
	290.5
	20.57
	2.066
	基本满意
	345
	300.5
	16.86
	2.639
	基本满意

	8013
	281
	290.5
	20.57
	-0.462
	满意
	300
	300.5
	16.86
	-0.030
	满意

	8014
	291
	290.5
	20.57
	0.024
	满意
	305
	300.5
	16.86
	0.267
	满意

	8015
	332
	290.5
	20.57
	2.018
	基本满意
	342
	300.5
	16.86
	2.461
	基本满意

	8016
	283
	290.5
	20.57
	-0.365
	满意
	301
	300.5
	16.86
	0.030
	满意

	8017
	290
	290.5
	20.57
	-0.024
	满意
	287
	300.5
	16.86
	-0.801
	满意

	8018
	287
	290.5
	20.57
	-0.170
	满意
	300
	300.5
	16.86
	-0.030
	满意

	8019
	279
	290.5
	20.57
	-0.559
	满意
	291
	300.5
	16.86
	-0.563
	满意

	8020
	277
	290.5
	20.57
	-0.656
	满意
	290
	300.5
	16.86
	-0.623
	满意

	8021
	263
	290.5
	20.57
	-1.337
	满意
	265
	300.5
	16.86
	-2.106
	基本满意

	8022
	323
	290.5
	20.57
	1.580
	满意
	362
	300.5
	16.86
	3.648
	不满意

	8023
	316
	290.5
	20.57
	1.240
	满意
	313
	300.5
	16.86
	0.741
	满意

	8024
	300
	290.5
	20.57
	0.462
	满意
	306
	300.5
	16.86
	0.326
	满意

	8025
	310
	290.5
	20.57
	0.948
	满意
	334
	300.5
	16.86
	1.987
	满意


SCETIA:T0808防水材料比对结果
	样品号
	热处理尺寸变化率

	
	纵向(%)
	中位值(%)
	标准IQR
	Z比分数
	结果
	横向(%)
	中位值(%)
	标准IQR
	Z比分数
	结果

	8001
	1.2
	1.3
	0.1483
	-0.674
	满意
	0.4
	0.4
	0.0927
	0.000
	满意

	8002
	1.3
	1.3
	0.1483
	0.000
	满意
	0.3
	0.4
	0.0927
	-1.079
	满意

	8003
	1.2
	1.3
	0.1483
	-0.674
	满意
	0.5
	0.4
	0.0927
	1.079
	满意

	8004
	1.1
	1.3
	0.1483
	-1.349
	满意
	0.5
	0.4
	0.0927
	1.079
	满意

	8005
	1.5
	1.3
	0.1483
	1.349
	满意
	0.4
	0.4
	0.0927
	0.000
	满意

	8006
	1.2
	1.3
	0.1483
	-0.674
	满意
	0.7
	0.4
	0.0927
	3.236
	不满意

	8007
	1.8
	1.3
	0.1483
	3.372
	不满意
	0.3
	0.4
	0.0927
	-1.079
	满意

	8008
	1.3
	1.3
	0.1483
	0.000
	满意
	0.4
	0.4
	0.0927
	0.000
	满意

	8009
	1.3
	1.3
	0.1483
	0.000
	满意
	0.4
	0.4
	0.0927
	0.000
	满意

	8011
	1.4
	1.3
	0.1483
	0.674
	满意
	0.3
	0.4
	0.0927
	-1.079
	满意

	8012
	1.5
	1.3
	0.1483
	1.349
	满意
	0.4
	0.4
	0.0927
	0.000
	满意

	8013
	1.3
	1.3
	0.1483
	0.000
	满意
	0.3
	0.4
	0.0927
	-1.079
	满意

	8014
	1.4
	1.3
	0.1483
	0.674
	满意
	0.4
	0.4
	0.0927
	0.000
	满意

	8015
	1.1
	1.3
	0.1483
	-1.349
	满意
	0.2
	0.4
	0.0927
	-2.157
	基本满意

	8016
	1.4
	1.3
	0.1483
	0.674
	满意
	0.3
	0.4
	0.0927
	-1.079
	满意

	8017
	0.9
	1.3
	0.1483
	-2.697
	基本满意
	0.2
	0.4
	0.0927
	-2.157
	基本满意

	8018
	1.2
	1.3
	0.1483
	-0.674
	满意
	0.4
	0.4
	0.0927
	0.000
	满意

	8019
	1.5
	1.3
	0.1483
	1.349
	满意
	0.5
	0.4
	0.0927
	1.079
	满意

	8020
	1.2
	1.3
	0.1483
	-0.674
	满意
	0.4
	0.4
	0.0927
	0.000
	满意

	8021
	1.0
	1.3
	0.1483
	-2.023
	基本满意
	0.2
	0.4
	0.0927
	-2.157
	基本满意

	8022
	1.5
	1.3
	0.1483
	1.349
	满意
	0.7
	0.4
	0.0927
	3.236
	不满意

	8023
	1.2
	1.3
	0.1483
	-0.674
	满意
	0.3
	0.4
	0.0927
	-1.079
	满意

	8024
	1.3
	1.3
	0.1483
	0.000
	满意
	0.5
	0.4
	0.0927
	1.079
	满意

	8025
	1.3
	1.3
	0.1483
	0.000
	满意
	0.4
	0.4
	0.0927
	0.000
	满意


