SCETIA:T0901细骨料比对结果

	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0001
	1142
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0002
	1079
	2
	2.6 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0003
	1282
	4
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-4.047
	不满意

	0005
	1193
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0006
	1231
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0007
	1241
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0008
	1346
	3
	2.2 
	2.3 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0011
	1141
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0012
	1229
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0013
	1295
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0014
	1046
	6
	1.8 
	1.9 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0015
	1216
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0016
	1152
	4
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2600
	2630
	-4.047
	不满意

	0017
	1071
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0018
	1234
	4
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0019
	1316
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0021
	1205
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0022
	1137
	6
	2.0 
	1.9 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0023
	1139
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0024
	1161
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0027
	1132
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0029
	1372
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0030
	1048
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0032
	1330
	2
	2.6 
	2.4 
	1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0033
	1275
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0037
	1360
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0038
	1288
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0039
	1090
	2
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0041
	1072
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0042
	1249
	6
	2.0 
	1.9 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0043
	1396
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0044
	1004
	6
	2.0 
	1.9 
	0.674
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0045
	1042
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0046
	1016
	6
	2.0 
	1.9 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0048
	1108
	1
	2.6 
	2.4 
	2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0050
	1052
	3
	2.1 
	2.3 
	-2.698
	基本满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0052
	1258
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0054
	1277
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0055
	1388
	1
	2.6 
	2.4 
	2.698
	基本满意
	2600
	2630
	-4.047
	不满意

	0056
	1156
	5
	2.0 
	2.1 
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0058
	1189
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0059
	1347
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0060
	1122
	4
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0061
	1103
	3
	2.4 
	2.3 
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0062
	1091
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0063
	1226
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0064
	1315
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0065
	1337
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0066
	1044
	3
	2.3 
	2.3 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0067
	1292
	6
	2.0 
	1.9 
	0.674
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0068
	1106
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2670
	2630
	5.396
	不满意

	0069
	1201
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0071
	1230
	4
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2600
	2630
	-4.047
	不满意

	0073
	1107
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0074
	1363
	2
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0075
	1398
	6
	2.0 
	1.9 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0077
	1036
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0078
	1350
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0081
	1342
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0082
	1181
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0085
	1319
	2
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0086
	1219
	2
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0088
	1050
	5
	2.0 
	2.1 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0089
	1296
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0090
	1271
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0091
	1329
	6
	1.8 
	1.9 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0092
	1266
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0093
	1035
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0094
	1392
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0095
	1083
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0096
	1285
	6
	1.7 
	1.9 
	-1.349
	满意
	2670
	2630
	2.697
	基本满意

	0097
	1333
	1
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0098
	1159
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0101
	1269
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0102
	1306
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0105
	1167
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0108
	1355
	2
	2.2 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0109
	1092
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0116
	1367
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0117
	1002
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0118
	1338
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0120
	1208
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0121
	1191
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2600
	2630
	-4.047
	不满意

	0123
	1113
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0124
	1289
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0125
	1160
	5
	2.0 
	2.1 
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0127
	1394
	2
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0130
	1033
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0131
	1332
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0132
	1119
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0133
	1393
	5
	2.0 
	2.1 
	-0.674
	满意
	2600
	2630
	-4.047
	不满意

	0134
	1370
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0135
	1186
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0136
	1297
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0137
	1043
	6
	2.0 
	1.9 
	0.674
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0138
	1412
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0139
	1180
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0141
	1025
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0142
	1283
	3
	2.4 
	2.3 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0144
	1100
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0148
	1192
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0149
	1019
	3
	2.3 
	2.3 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0150
	1051
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0151
	1291
	4
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0152
	1074
	6
	1.8 
	1.9 
	-0.674
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0153
	1222
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0154
	1414
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0157
	1080
	2
	2.6 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0160
	1318
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2670
	2630
	5.396
	不满意

	0161
	1196
	1
	2.6 
	2.4 
	2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0163
	1220
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0165
	1101
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0166
	1265
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0167
	1260
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0170
	1299
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0173
	1238
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0175
	1129
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2700
	2630
	4.720
	不满意

	0179
	1214
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0180
	1026
	1
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0182
	1199
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2610
	2630
	-2.698
	基本满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0184
	1077
	3
	2.4 
	2.3 
	1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0185
	1294
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0186
	1069
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0187
	1147
	2
	2.2 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0188
	1073
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0189
	1381
	1
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0191
	1194
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0192
	1270
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0193
	1154
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0195
	1207
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0197
	1221
	6
	2.0 
	1.9 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0198
	1151
	5
	2.0 
	2.1 
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0199
	1232
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0200
	1163
	5
	1.9 
	2.1 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0201
	1325
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0202
	1357
	3
	2.4 
	2.3 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0204
	1284
	2
	2.6 
	2.4 
	1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0205
	1308
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0211
	1182
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0214
	1039
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0215
	1382
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0216
	1086
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0228
	1056
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0229
	1202
	3
	2.3 
	2.3 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0230
	1298
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0231
	1109
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0232
	1389
	2
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0233
	1366
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0234
	1157
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0235
	1395
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0236
	1361
	3
	2.3 
	2.3 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0237
	1155
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0238
	1212
	3
	2.4 
	2.3 
	1.349
	满意
	2600
	2630
	-2.023
	基本满意

	0241
	1057
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0243
	1331
	2
	2.2 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0245
	1064
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-2.698
	基本满意

	0246
	1252
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0247
	1415
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0250
	1246
	2
	2.6 
	2.4 
	1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0252
	1059
	1
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0253
	1178
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0255
	1300
	5
	2.0 
	2.1 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0256
	1387
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0257
	1125
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0258
	1053
	5
	2.0 
	2.1 
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0259
	1410
	2
	2.2 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2600
	2630
	-4.047
	不满意

	0263
	1401
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-4.047
	不满意

	0265
	1098
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0268
	1078
	6
	1.8 
	1.9 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0270
	1239
	3
	2.4 
	2.3 
	1.349
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0290
	1311
	3
	2.3 
	2.3 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0303
	1378
	2
	2.6 
	2.4 
	1.349
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0310
	1317
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0311
	1340
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2670
	2630
	5.396
	不满意

	0312
	1213
	3
	2.4 
	2.3 
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0317
	1309
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0318
	1014
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0319
	1187
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0324
	1253
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0325
	1348
	3
	2.5 
	2.3 
	2.698
	基本满意
	2590
	2630
	-2.697
	基本满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0333
	1312
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0336
	1168
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0338
	1256
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0339
	1379
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0340
	1150
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0341
	1344
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0343
	1402
	4
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0346
	1397
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2600
	2630
	-4.047
	不满意

	0349
	1334
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0350
	1183
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0351
	1224
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0352
	1210
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0353
	1144
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0356
	1031
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0357
	1203
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0358
	1166
	3
	2.1 
	2.3 
	-2.698
	基本满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0359
	1264
	4
	2.2 
	2.4 
	-2.698
	基本满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0360
	1255
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0361
	1128
	3
	2.2 
	2.3 
	-1.349
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0362
	1185
	4
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0364
	1385
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0365
	1175
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0366
	1353
	2
	2.2 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0367
	1272
	2
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0368
	1017
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2660
	2630
	2.023
	基本满意

	0369
	1303
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0370
	1173
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0371
	1037
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0374
	1023
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0377
	1095
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0383
	1038
	3
	2.3 
	2.3 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0384
	1149
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0386
	1024
	5
	2.0 
	2.1 
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0387
	1305
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0388
	1131
	4
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0390
	1134
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0391
	1391
	3
	2.3 
	2.3 
	0.000
	满意
	2610
	2630
	-1.349
	满意

	0395
	1326
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0398
	1302
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0409
	1352
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0413
	1114
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0421
	1022
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0422
	1184
	4
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0423
	1416
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0426
	1034
	4
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0427
	1020
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0429
	1174
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0430
	1136
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2600
	2630
	-4.047
	不满意

	0431
	1089
	6
	1.8 
	1.9 
	-0.674
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0432
	1301
	5
	1.9 
	2.1 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0433
	1243
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0435
	1293
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0438
	1339
	1
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0440
	1242
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0441
	1215
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0442
	1146
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意


	0443
	1407
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0448
	1065
	6
	2.0 
	1.9 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0449
	1276
	6
	1.8 
	1.9 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0456
	1343
	6
	1.8 
	1.9 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0458
	1323
	5
	2.0 
	2.1 
	-0.674
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0460
	1170
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0462
	1029
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0465
	1121
	1
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0466
	1274
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0473
	1049
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0474
	1314
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0477
	1030
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0478
	1290
	3
	2.3 
	2.3 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0479
	1012
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0481
	1262
	6
	1.8 
	1.9 
	-0.674
	满意
	2660
	2630
	2.023
	基本满意

	0482
	1177
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2600
	2630
	-4.047
	不满意

	0485
	1005
	4
	2.1 
	2.4 
	-4.047
	不满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0487
	1115
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0488
	1062
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0489
	1358
	6
	1.8 
	1.9 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0493
	1390
	4
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0495
	1280
	3
	2.1 
	2.3 
	-2.698
	基本满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0496
	1206
	1
	2.6 
	2.4 
	2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0497
	1413
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0503
	1063
	3
	2.2 
	2.3 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0504
	1081
	3
	2.3 
	2.3 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0508
	1009
	5
	2.0 
	2.1 
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0525
	1140
	3
	2.3 
	2.3 
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0528
	1008
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0529
	1040
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0537
	1235
	4
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0541
	1321
	6
	1.7 
	1.9 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0542
	1417
	2
	2.2 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0543
	1259
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-4.047
	不满意

	0548
	1164
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0549
	1386
	3
	2.5 
	2.3 
	2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0550
	1380
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0552
	1047
	2
	2.6 
	2.4 
	1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0561
	1245
	1
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0562
	1003
	4
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0565
	1287
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0566
	1001
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0570
	1013
	4
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0572
	1015
	3
	2.2 
	2.3 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0573
	1225
	3
	2.4 
	2.3 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0574
	1172
	5
	1.9 
	2.1 
	-1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0575
	1054
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0576
	1322
	6
	2.0 
	1.9 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0577
	1365
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0579
	1223
	6
	2.0 
	1.9 
	0.674
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0582
	1233
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0584
	1384
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0585
	1336
	2
	2.6 
	2.4 
	1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0586
	1087
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0587
	1075
	5
	2.0 
	2.1 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0591
	1006
	3
	2.4 
	2.3 
	1.349
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0592
	1281
	5
	2.0 
	2.1 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0593
	1126
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0595
	1411
	3
	2.3 
	2.3 
	0.000
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0596
	1267
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2660
	2630
	4.047
	不满意

	0599
	1364
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0601
	1068
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0602
	1138
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0603
	1096
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-4.047
	不满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0604
	1400
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0606
	1354
	5
	2.0 
	2.1 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0607
	1327
	4
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0608
	1399
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0610
	1088
	6
	1.7 
	1.9 
	-1.349
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0612
	1369
	2
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0614
	1085
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0621
	1227
	2
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0622
	1076
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0623
	1345
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0624
	1349
	2
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0625
	1211
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0626
	1055
	1
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0628
	1403
	4
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2590
	2630
	-5.396
	不满意

	0629
	1176
	2
	2.2 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0631
	1217
	3
	2.3 
	2.3 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0634
	1419
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0639
	1082
	3
	2.4 
	2.3 
	1.349
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0640
	1209
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0641
	1197
	3
	2.4 
	2.3 
	1.349
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0644
	1093
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0645
	1010
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0650
	1190
	6
	2.0 
	1.9 
	0.674
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0652
	1165
	2
	2.2 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0653
	1032
	2
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0657
	1278
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0659
	1236
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0660
	1268
	5
	2.0 
	2.1 
	-0.674
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0661
	1359
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0662
	1250
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0663
	1111
	1
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0666
	1094
	4
	2.2 
	2.4 
	-2.698
	基本满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0667
	1102
	5
	1.9 
	2.1 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0668
	1133
	4
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0669
	1066
	3
	2.5 
	2.3 
	2.698
	基本满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0671
	1145
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0672
	1104
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0674
	1409
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意

	0675
	1247
	2
	2.6 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0676
	1162
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	1.349
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0679
	1027
	2
	2.3 
	2.4 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0680
	1375
	2
	2.2 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0682
	1124
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0683
	1198
	3
	2.2 
	2.3 
	-1.349
	满意
	2660
	2630
	2.023
	基本满意

	0684
	1320
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0685
	1351
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2660
	2630
	2.023
	基本满意

	0687
	1204
	2
	2.2 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0688
	1105
	4
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0689
	1228
	6
	1.8 
	1.9 
	-0.674
	满意
	2620
	2630
	-0.674
	满意

	0690
	1307
	5
	2.0 
	2.1 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0694
	1418
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0696
	1169
	3
	2.5 
	2.3 
	2.698
	基本满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0697
	1097
	4
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2600
	2630
	-4.047
	不满意

	0699
	1045
	2
	2.6 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0703
	1240
	2
	2.2 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2620
	2630
	-1.349
	满意

	0705
	1112
	4
	2.3 
	2.4 
	-1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0709
	1200
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0711
	1254
	5
	2.0 
	2.1 
	-0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0712
	1084
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0718
	1356
	2
	2.5 
	2.4 
	0.674
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度模数
	表观密度

	
	
	
	检测值
	中位值
	z比分数
	结果
	检测值kg/m3
	中位值kg/m3
	z比分数
	结果

	0722
	1373
	1
	2.2 
	2.4 
	-2.698
	基本满意
	2600
	2630
	-4.047
	不满意

	0728
	1153
	6
	1.9 
	1.9 
	0.000
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0751
	1123
	5
	2.1 
	2.1 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	2.698
	基本满意

	0754
	1021
	3
	2.4 
	2.3 
	1.349
	满意
	2640
	2630
	0.674
	满意

	0758
	1028
	4
	2.5 
	2.4 
	1.349
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0762
	1135
	3
	2.3 
	2.3 
	0.000
	满意
	2650
	2630
	1.349
	满意

	0782
	1018
	1
	2.4 
	2.4 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	0783
	1061
	3
	2.3 
	2.3 
	0.000
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意

	——
	1324
	5
	2.2 
	2.1 
	0.674
	满意
	2630
	2630
	0.000
	满意


