SCETIA:T0903粉煤灰比对结果

	会员号
	样品号
	组号
	细度
	含水量

	
	
	
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果

	0001
	3164
	1
	26.3
	22.55
	1.791 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.540 
	满意

	0002
	3074
	1
	23.8
	22.55
	0.597 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0003
	3283
	4
	20.7
	21.4
	-0.497 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0005
	3097
	3
	14.9
	16.2
	-1.096 
	满意
	0.0 
	0.1
	-1.349 
	满意

	0006
	3059
	1
	25.0
	22.55
	1.170 
	满意
	0.7 
	0.2
	6.745 
	不满意

	0007
	3156
	3
	16.0
	16.2
	-0.169 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0011
	3193
	1
	23.5
	22.55
	0.454 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0012
	3138
	2
	9.2
	9.4
	-0.385 
	满意
	0.0 
	0.1
	-1.349 
	满意

	0013
	3036
	3
	16.9
	16.2
	0.590 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0015
	3132
	3
	16.4
	16.2
	0.169 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0016
	3240
	2
	9.2
	9.4
	-0.385 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0017
	3211
	1
	23.5
	22.55
	0.454 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0018
	3102
	2
	9.2
	9.4
	-0.385 
	满意
	0.4 
	0.1
	4.047 
	不满意

	0019
	3010
	2
	9.6
	9.4
	0.385 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0021
	3160
	3
	15.3
	16.2
	-0.759 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0022
	3235
	3
	15.3
	16.2
	-0.759 
	满意
	0.3 
	0.1
	2.698 
	基本满意

	0023
	3168
	3
	14.5
	16.2
	-1.433 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0024
	3206
	2
	10.1
	9.4
	1.349 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0027
	3146
	2
	10.0
	9.4
	1.156 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0029
	3201
	1
	20.9
	22.55
	-0.788 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	会员号
	样品号
	组号
	细度
	含水量

	
	
	
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果

	0030
	3214
	3
	15.9
	16.2
	-0.253 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0032
	3012
	1
	22.4
	22.55
	-0.072 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0033
	3133
	2
	10.1
	9.4
	1.349 
	满意
	0.3 
	0.1
	2.698 
	基本满意

	0037
	3069
	2
	10.0
	9.4
	1.156 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0038
	3095
	1
	23.9
	22.55
	0.645 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0039
	3021
	2
	9.6
	9.4
	0.385 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0041
	3001
	2
	8.5
	9.4
	-1.734 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0043
	3065
	1
	24.2
	22.55
	0.788 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0044
	3090
	1
	20.2
	22.55
	-1.122 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0045
	3098
	2
	9.6
	9.4
	0.385 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0046
	3018
	3
	16.5
	16.2
	0.253 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0048
	3005
	3
	16.9
	16.2
	0.590 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0050
	3259
	4
	22.7
	21.4
	0.923 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0052
	3169
	3
	15.8
	16.2
	-0.337 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0054
	3040
	2
	9.5
	9.4
	0.193 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0055
	3047
	3
	15.0
	16.2
	-1.012 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0056
	3039
	1
	20.8
	22.55
	-0.836 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0058
	3089
	2
	9.7
	9.4
	0.578 
	满意
	0.0 
	0.1
	-1.349 
	满意

	0059
	3219
	3
	18.7
	16.2
	2.108 
	基本满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0060
	3124
	1
	24.6
	22.55
	0.979 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度
	含水量

	
	
	
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果

	0061
	3176
	1
	22.3
	22.55
	-0.119 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0062
	3015
	2
	8.5
	9.4
	-1.734 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0063
	3091
	2
	9.8
	9.4
	0.771 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0064
	3071
	3
	15.4
	16.2
	-0.675 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0065
	3066
	2
	9.7
	9.4
	0.578 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0066
	3130
	3
	22.0
	16.2
	4.890 
	不满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0067
	3123
	1
	20.5
	22.55
	-0.979 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0068
	3155
	3
	17.0
	16.2
	0.675 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0069
	3284
	4
	23.0
	21.4
	1.136 
	满意
	0.3 
	0.1
	2.698 
	基本满意

	0071
	3084
	2
	8.9
	9.4
	-0.964 
	满意
	0.3 
	0.1
	2.698 
	基本满意

	0073
	3006
	3
	17.1
	16.2
	0.759 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0074
	3209
	2
	9.2
	9.4
	-0.385 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0075
	3198
	1
	23.1
	22.55
	0.263 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0077
	3172
	3
	15.5
	16.2
	-0.590 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0078
	3167
	3
	17.0
	16.2
	0.675 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0081
	3136
	3
	15.6
	16.2
	-0.506 
	满意
	0.0 
	0.1
	-1.349 
	满意

	0082
	3184
	3
	17.6
	16.2
	1.180 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0085
	3009
	1
	23.9
	22.55
	0.645 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0088
	3157
	1
	20.8
	22.55
	-0.836 
	满意
	0.1 
	0.2
	-1.349 
	满意

	0089
	3148
	1
	22.2
	22.55
	-0.167 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度
	含水量

	
	
	
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果

	0091
	3003
	2
	9.9
	9.4
	0.964 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0092
	3220
	2
	10.0
	9.4
	1.156 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0093
	3027
	2
	10.8
	9.4
	2.698 
	基本满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0094
	3014
	2
	9.4
	9.4
	0.000 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0095
	3166
	1
	19.9
	22.55
	-1.266 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0097
	3108
	1
	20.7
	22.55
	-0.883 
	满意
	0.1 
	0.2
	-1.349 
	满意

	0098
	3145
	3
	15.9
	16.2
	-0.253 
	满意
	0.0 
	0.1
	-1.349 
	满意

	0102
	3191
	2
	9.9
	9.4
	0.964 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0105
	3221
	3
	16.7
	16.2
	0.422 
	满意
	0.0 
	0.1
	-1.349 
	满意

	0109
	3031
	1
	21.9
	22.55
	-0.310 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0116
	3029
	2
	8.3
	9.4
	-2.120 
	基本满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0117
	3032
	2
	9.0
	9.4
	-0.771 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0120
	3085
	3
	16.4
	16.2
	0.169 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0123
	3261
	4
	19.7
	21.4
	-1.207 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0124
	3019
	1
	18.7
	22.55
	-1.839 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0125
	3053
	2
	9.0
	9.4
	-0.771 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0127
	3057
	3
	16.5
	16.2
	0.253 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0130
	3076
	1
	21.6
	22.55
	-0.454 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0131
	3204
	1
	23.5
	22.55
	0.454 
	满意
	0.1 
	0.2
	-1.349 
	满意

	0132
	3187
	1
	22.7
	22.55
	0.072 
	满意
	0.1 
	0.2
	-1.349 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度
	含水量

	
	
	
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果

	0133
	3222
	2
	11.1
	9.4
	3.276 
	不满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0135
	3070
	2
	8.6
	9.4
	-1.542 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0136
	3050
	3
	16.7
	16.2
	0.422 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0137
	3011
	3
	16.6
	16.2
	0.337 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0138
	3118
	3
	18.1
	16.2
	1.602 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0139
	3183
	3
	17.8
	16.2
	1.349 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0141
	3127
	2
	9.5
	9.4
	0.193 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0142
	3104
	3
	17.7
	16.2
	1.265 
	满意
	0.3 
	0.1
	2.698 
	基本满意

	0145
	3265
	4
	21.8
	21.4
	0.284 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0148
	3141
	3
	15.0
	16.2
	-1.012 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0151
	3288
	4
	22.3
	21.4
	0.639 
	满意
	0.3 
	0.1
	2.698 
	基本满意

	0154
	3052
	3
	17.6
	16.2
	1.180 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0165
	3150
	3
	17.2
	16.2
	0.843 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0167
	3212
	3
	16.6
	16.2
	0.337 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0170
	3142
	2
	9.4
	9.4
	0.000 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0186
	3181
	1
	23.7
	22.55
	0.549 
	满意
	0.1 
	0.2
	-1.349 
	满意

	0189
	3199
	1
	22.6
	22.55
	0.024 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0192
	3152
	1
	20.7
	22.55
	-0.883 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0193
	3096
	3
	15.8
	16.2
	-0.337 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0195
	3163
	2
	9.5
	9.4
	0.193 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度
	含水量

	
	
	
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果

	0198
	3129
	1
	20.2
	22.55
	-1.122 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0199
	3197
	2
	9.2
	9.4
	-0.385 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0205
	3073
	2
	9.5
	9.4
	0.193 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0211
	3195
	2
	9.1
	9.4
	-0.578 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0214
	3203
	1
	25.1
	22.55
	1.218 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0216
	3122
	2
	9.5
	9.4
	0.193 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0228
	3223
	3
	15.1
	16.2
	-0.927 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0229
	3218
	1
	15.9
	22.55
	-3.176 
	不满意
	0.0 
	0.2
	-2.698 
	基本满意

	0230
	3225
	2
	8.5
	9.4
	-1.734 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0232
	3078
	1
	24.2
	22.55
	0.788 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0235
	3068
	2
	9.3
	9.4
	-0.193 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0237
	3131
	2
	8.7
	9.4
	-1.349 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0241
	3205
	1
	24.1
	22.55
	0.740 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0250
	3067
	3
	14.4
	16.2
	-1.518 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0258
	3208
	3
	15.8
	16.2
	-0.337 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0290
	3237
	3
	16.1
	16.2
	-0.084 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0303
	3190
	2
	6.7
	9.4
	-5.203 
	不满意
	0.4 
	0.1
	4.047 
	不满意

	0310
	3038
	2
	8.8
	9.4
	-1.156 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0311
	3286
	4
	19.5
	21.4
	-1.349 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0312
	3287
	4
	21.6
	21.4
	0.142 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度
	含水量

	
	
	
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果

	0317
	3135
	3
	13.9
	16.2
	-1.939 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0318
	3004
	3
	16.1
	16.2
	-0.084 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0319
	3192
	1
	22.1
	22.55
	-0.215 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0324
	3196
	1
	23.3
	22.55
	0.358 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0325
	3125
	3
	17.0
	16.2
	0.675 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0336
	3111
	2
	9.8
	9.4
	0.771 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0339
	3013
	3
	15.5
	16.2
	-0.590 
	满意
	0.3 
	0.1
	2.698 
	基本满意

	0340
	3121
	2
	9.2
	9.4
	-0.385 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0341
	3134
	1
	22.9
	22.55
	0.167 
	满意
	0.1 
	0.2
	-1.349 
	满意

	0346
	3051
	1
	19.7
	22.55
	-1.361 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0349
	3062
	2
	9.4
	9.4
	0.000 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0350
	3079
	2
	9.7
	9.4
	0.578 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0351
	3037
	1
	22.9
	22.55
	0.167 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0352
	3035
	1
	19.2
	22.55
	-1.600 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0358
	3263
	4
	18.7
	21.4
	-1.918 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0359
	3200
	2
	9.6
	9.4
	0.385 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0360
	3100
	1
	22.6
	22.55
	0.024 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0362
	3048
	1
	19.3
	22.55
	-1.552 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0364
	3137
	1
	23.0
	22.55
	0.215 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0365
	3058
	3
	13.9
	16.2
	-1.939 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度
	含水量

	
	
	
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果

	0366
	3024
	2
	9.8
	9.4
	0.771 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0367
	3217
	3
	17.1
	16.2
	0.759 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0369
	3120
	3
	15.4
	16.2
	-0.675 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0371
	3119
	2
	6.8
	9.4
	-5.011 
	不满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0374
	3234
	1
	21.2
	22.55
	-0.645 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0377
	3022
	3
	16.2
	16.2
	0.000 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0383
	3081
	3
	16.1
	16.2
	-0.084 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0384
	3271
	4
	23.4
	21.4
	1.420 
	满意
	0.0 
	0.1
	-1.349 
	满意

	0386
	3026
	3
	17.9
	16.2
	1.433 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0387
	3092
	2
	9.1
	9.4
	-0.578 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0390
	3114
	1
	22.3
	22.55
	-0.119 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0395
	3232
	1
	26.8
	22.55
	2.030 
	基本满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0398
	3025
	3
	14.8
	16.2
	-1.180 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0409
	3112
	1
	20.3
	22.55
	-1.074 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0422
	3128
	3
	17.0
	16.2
	0.675 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0423
	3103
	1
	22.3
	22.55
	-0.119 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0426
	3107
	2
	9.0
	9.4
	-0.771 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0427
	3194
	3
	16.1
	16.2
	-0.084 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0430
	3213
	2
	8.4
	9.4
	-1.927 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0431
	3144
	1
	21.2
	22.55
	-0.645 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度
	含水量

	
	
	
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果

	0435
	3279
	4
	20.8
	21.4
	-0.426 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0438
	3045
	1
	20.6
	22.55
	-0.931 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0441
	3173
	2
	8.7
	9.4
	-1.349 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0443
	3101
	2
	18.1
	9.4
	16.766 
	不满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0448
	3151
	2
	9.8
	9.4
	0.771 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0456
	3072
	3
	14.0
	16.2
	-1.855 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0460
	3139
	2
	10.0
	9.4
	1.156 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0462
	3116
	3
	14.8
	16.2
	-1.180 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0465
	3041
	2
	7.4
	9.4
	-3.854 
	不满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0466
	3189
	1
	21.8
	22.55
	-0.358 
	满意
	0.1 
	0.2
	-1.349 
	满意

	0469
	3264
	4
	21.6
	21.4
	0.142 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0473
	3042
	1
	24.5
	22.55
	0.931 
	满意
	0.1 
	0.2
	-1.349 
	满意

	0474
	3016
	3
	15.9
	16.2
	-0.253 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0477
	3106
	2
	9.5
	9.4
	0.193 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0478
	3055
	1
	23.3
	22.55
	0.358 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0479
	3060
	2
	9.7
	9.4
	0.578 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0481
	3185
	1
	22.0
	22.55
	-0.263 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0482
	3233
	1
	19.7
	22.55
	-1.361 
	满意
	0.1 
	0.2
	-1.349 
	满意

	0487
	3007
	3
	16.9
	16.2
	0.590 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0488
	3034
	1
	25.6
	22.55
	1.457 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度
	含水量

	
	
	
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果

	0489
	3186
	2
	7.7
	9.4
	-3.276 
	不满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0496
	3207
	2
	9.7
	9.4
	0.578 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0497
	3229
	2
	9.6
	9.4
	0.385 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0503
	3270
	4
	20.2
	21.4
	-0.852 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0508
	3228
	2
	10.3
	9.4
	1.734 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0519
	3273
	2
	9.8
	9.4
	0.771 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0541
	3171
	2
	9.0
	9.4
	-0.771 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0542
	3002
	3
	17.3
	16.2
	0.927 
	满意
	0.3 
	0.1
	2.698 
	基本满意

	0552
	3178
	2
	8.8
	9.4
	-1.156 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0561
	3061
	3
	22.6
	16.2
	5.396 
	不满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0562
	3030
	2
	9.6
	9.4
	0.385 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0572
	3266
	4
	22.5
	21.4
	0.781 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0573
	3126
	1
	23.4
	22.55
	0.406 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0579
	3231
	2
	9.2
	9.4
	-0.385 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0582
	3008
	3
	16.5
	16.2
	0.253 
	满意
	0.4 
	0.1
	4.047 
	不满意

	0585
	3226
	1
	23.5
	22.55
	0.454 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0586
	3087
	3
	17.2
	16.2
	0.843 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0587
	3023
	2
	8.6
	9.4
	-1.542 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0592
	3236
	2
	9.6
	9.4
	0.385 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0596
	3049
	3
	16.8
	16.2
	0.506 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度
	含水量

	
	
	
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果

	0599
	3149
	3
	15.0
	16.2
	-1.012 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0602
	3088
	1
	24.6
	22.55
	0.979 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0606
	3210
	2
	9.5
	9.4
	0.193 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0608
	3080
	1
	22.3
	22.55
	-0.119 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0610
	3020
	3
	18.0
	16.2
	1.518 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0614
	3099
	1
	22.8
	22.55
	0.119 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0621
	3082
	3
	13.2
	16.2
	-2.530 
	基本满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0623
	3017
	1
	22.5
	22.55
	-0.024 
	满意
	0.1 
	0.2
	-1.349 
	满意

	0625
	3109
	1
	18.4
	22.55
	-1.982 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0629
	3086
	3
	16.2
	16.2
	0.000 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0631
	3285
	4
	23.3
	21.4
	1.349 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0634
	3140
	1
	22.3
	22.55
	-0.119 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0640
	3064
	1
	20.3
	22.55
	-1.074 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0644
	3147
	2
	9.1
	9.4
	-0.578 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0647
	3077
	3
	15.8
	16.2
	-0.337 
	满意
	0.3 
	0.1
	2.698 
	基本满意

	0650
	3105
	1
	21.6
	22.55
	-0.454 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0652
	3177
	1
	24.6
	22.55
	0.979 
	满意
	0.1 
	0.2
	-1.349 
	满意

	0657
	3093
	2
	9.0
	9.4
	-0.771 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0659
	3075
	3
	15.4
	16.2
	-0.675 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0660
	3094
	3
	17.7
	16.2
	1.265 
	满意
	0.3 
	0.1
	2.698 
	基本满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度
	含水量

	
	
	
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果

	0661
	3054
	1
	24.3
	22.55
	0.836 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0662
	3165
	2
	9.0
	9.4
	-0.771 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0663
	3179
	2
	9.0
	9.4
	-0.771 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0666
	3281
	4
	20.7
	21.4
	-0.497 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0668
	3110
	2
	9.4
	9.4
	0.000 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0671
	3174
	1
	24.2
	22.55
	0.788 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0672
	3143
	3
	14.7
	16.2
	-1.265 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0674
	3170
	2
	10.2
	9.4
	1.542 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0676
	3033
	3
	15.7
	16.2
	-0.422 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0679
	3202
	1
	20.0
	22.55
	-1.218 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0682
	3117
	1
	23.7
	22.55
	0.549 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0683
	3113
	2
	9.5
	9.4
	0.193 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0684
	3227
	3
	18.5
	16.2
	1.939 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0685
	3224
	1
	20.9
	22.55
	-0.788 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0687
	3216
	1
	22.7
	22.55
	0.072 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0690
	3159
	1
	20.5
	22.55
	-0.979 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0696
	3282
	4
	23.3
	21.4
	1.349 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0699
	3215
	1
	22.7
	22.55
	0.072 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0700
	3269
	4
	19.6
	21.4
	-1.278 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0702
	3188
	2
	10.0
	9.4
	1.156 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度
	含水量

	
	
	
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果

	0703
	3175
	2
	9.2
	9.4
	-0.385 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0704
	3028
	2
	8.8
	9.4
	-1.156 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0705
	3278
	4
	20.0
	21.4
	-0.994 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0709
	3043
	3
	15.7
	16.2
	-0.422 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0711
	3239
	2
	9.2
	9.4
	-0.385 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0712
	3162
	3
	15.9
	16.2
	-0.253 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意

	0714
	3280
	4
	21.4
	21.4
	0.000 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0715
	3262
	4
	20.7
	21.4
	-0.497 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0716
	3083
	1
	24.2
	22.55
	0.788 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0717
	3158
	3
	17.6
	16.2
	1.180 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0718
	3180
	1
	22.8
	22.55
	0.119 
	满意
	0.2 
	0.2
	0.000 
	满意

	0719
	3063
	3
	15.4
	16.2
	-0.675 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0720
	3161
	1
	22.6
	22.55
	0.024 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0723
	3275
	4
	21.4
	21.4
	0.000 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0726
	3153
	2
	9.0
	9.4
	-0.771 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0732
	3044
	1
	22.3
	22.55
	-0.119 
	满意
	0.3 
	0.2
	1.349 
	满意

	0733
	3274
	4
	22.3
	21.4
	0.639 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0735
	3277
	4
	21.0
	21.4
	-0.284 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0736
	3257
	4
	20.5
	21.4
	-0.639 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意

	0737
	3154
	3
	16.3
	16.2
	0.084 
	满意
	0.1 
	0.1
	0.000 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	细度
	含水量

	
	
	
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果
	检测值%
	中位值%
	z比分数
	结果

	0738
	3182
	3
	21.9
	16.2
	4.806 
	不满意
	0.3 
	0.1
	2.698 
	基本满意

	0762
	3276
	4
	22.6
	21.4
	0.852 
	满意
	0.2 
	0.1
	1.349 
	满意


