SCETIA:T0904混凝土比对结果

	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0001
	4267
	2
	65
	50.5 
	51.8 
	-0.562 
	满意

	0002
	4195
	3
	44
	51.9 
	54.5 
	-0.551 
	满意

	0003
	4354
	1
	50
	63.8 
	64.8 
	-0.208 
	满意

	0005
	4160
	4
	47
	46.2 
	43.9 
	0.572 
	满意

	0006
	4184
	2
	65
	53.0 
	51.8 
	0.519 
	满意

	0007
	4298
	3
	44
	54.7 
	54.5 
	0.054 
	满意

	0008
	4213
	1
	50
	66.2 
	64.8 
	0.317 
	满意

	0011
	4052
	2
	65
	51.6 
	51.8 
	-0.077 
	满意

	0012
	4148
	2
	65
	52.7 
	51.8 
	0.389 
	满意

	0013
	4325
	2
	65
	53.5 
	51.8 
	0.735 
	满意

	0014
	4278
	5
	62
	36.0 
	40.7 
	-0.959 
	满意

	0015
	4200
	6
	63
	46.7 
	48.5 
	-0.410 
	满意

	0016
	4210
	6
	63
	49.9 
	48.5 
	0.319 
	满意

	0017
	4104
	2
	65
	54.1 
	51.8 
	0.995 
	满意

	0018
	4297
	5
	62
	38.3 
	40.7 
	-0.485 
	满意

	0019
	4258
	6
	63
	48.7 
	48.5 
	0.046 
	满意

	0021
	4150
	5
	62
	38.0 
	40.7 
	-0.645 
	满意

	0022
	4164
	2
	65
	48.8 
	51.8 
	-1.298 
	满意

	0023
	4071
	1
	50
	65.5 
	64.8 
	0.131 
	满意

	0024
	4277
	2
	65
	56.7 
	51.8 
	2.119 
	基本满意

	0027
	4292
	2
	65
	57.4 
	51.8 
	2.422 
	基本满意

	0029
	4370
	4
	47
	43.4 
	43.9 
	-0.143 
	满意

	0030
	4280
	2
	65
	49.7 
	51.8 
	-0.908 
	满意

	0032
	4338
	5
	62
	43.6 
	40.7 
	0.608 
	满意


	0033
	4383
	1
	50
	67.0 
	64.8 
	0.492 
	满意

	0037
	4013
	5
	62
	43.6 
	40.7 
	0.718 
	满意

	0038
	4260
	1
	50
	69.2 
	64.8 
	0.973 
	满意

	0039
	4181
	2
	65
	51.1 
	51.8 
	-0.303 
	满意

	0041
	4239
	5
	62
	38.5 
	40.7 
	-0.443 
	满意

	0042
	4070
	5
	62
	43.6 
	40.7 
	0.718 
	满意

	0043
	4189
	4
	47
	41.2 
	43.9 
	-0.671 
	满意

	0044
	4283
	1
	50
	67.2 
	64.8 
	0.536 
	满意

	0045
	4060
	5
	62
	41.4 
	40.7 
	0.183 
	满意

	0046
	4201
	6
	63
	45.2 
	48.5 
	-0.752 
	满意

	0048
	4358
	3
	44
	49.5 
	54.5 
	-1.070 
	满意

	0050
	4009
	2
	65
	52.1 
	51.8 
	0.116 
	满意

	0052
	4289
	1
	50
	68.0 
	64.8 
	0.711 
	满意

	0054
	4366
	2
	65
	52.6 
	51.8 
	0.346 
	满意

	0055
	4010
	2
	65
	51.9 
	51.8 
	0.039 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0056
	4169
	5
	62
	42.9 
	40.7 
	0.548 
	满意

	0058
	4112
	3
	44
	50.6 
	54.5 
	-1.162 
	满意

	0059
	4365
	6
	63
	46.9 
	48.5 
	-0.364 
	满意

	0060
	4268
	1
	50
	63.2 
	64.8 
	-0.339 
	满意

	0061
	4043
	5
	62
	45.3 
	40.7 
	1.132 
	满意

	0062
	4171
	4
	47
	43.7 
	43.9 
	-0.050 
	满意

	0063
	4288
	6
	63
	48.1 
	48.5 
	-0.091 
	满意

	0064
	4094
	5
	62
	39.5 
	40.7 
	-0.280 
	满意

	0065
	4317
	6
	63
	49.3 
	48.5 
	0.182 
	满意

	0066
	4055
	2
	65
	53.8 
	51.8 
	0.773 
	满意

	0067
	4345
	5
	62
	33.9 
	40.7 
	-1.392 
	满意

	0068
	4033
	4
	47
	44.6 
	43.9 
	0.174 
	满意

	0069
	4118
	1
	50
	66.5 
	64.8 
	0.383 
	满意

	0071
	4090
	6
	63
	54.3 
	48.5 
	1.285 
	满意

	0073
	4097
	3
	44
	58.2 
	54.5 
	1.132 
	满意

	0074
	4101
	3
	44
	49.3 
	54.5 
	-1.554 
	满意

	0075
	4099
	3
	44
	59.0 
	54.5 
	1.373 
	满意

	0077
	4032
	1
	50
	66.1 
	64.8 
	0.295 
	满意

	0078
	4062
	5
	62
	43.9 
	40.7 
	0.792 
	满意

	0081
	4319
	1
	50
	64.1 
	64.8 
	-0.142 
	满意

	0082
	4075
	2
	65
	54.6 
	51.8 
	1.082 
	满意

	0085
	4303
	2
	65
	51.6 
	51.8 
	-0.087 
	满意

	0086
	4088
	6
	63
	51.2 
	48.5 
	0.598 
	满意

	0088
	4379
	5
	62
	40.8 
	40.7 
	0.031 
	满意

	0089
	4018
	5
	62
	44.3 
	40.7 
	0.889 
	满意

	0090
	4273
	1
	50
	67.7 
	64.8 
	0.645 
	满意

	0091
	4192
	5
	62
	33.3 
	40.7 
	-1.790 
	满意

	0092
	4256
	5
	62
	37.5 
	40.7 
	-0.650 
	满意

	0093
	4247
	1
	50
	52.8 
	64.8 
	-2.613 
	基本满意

	0094
	4301
	1
	50
	63.4 
	64.8 
	-0.295 
	满意

	0095
	4008
	6
	63
	44.1 
	48.5 
	-0.975 
	满意

	0096
	4035
	4
	47
	33.4 
	43.9 
	-2.610 
	基本满意

	0097
	4243
	2
	65
	51.0 
	51.8 
	-0.346 
	满意

	0098
	4270
	1
	50
	59.3 
	64.8 
	-1.192 
	满意

	0101
	4111
	6
	63
	48.7 
	48.5 
	0.044 
	满意

	0102
	4340
	6
	63
	48.5 
	48.5 
	0.000 
	满意

	0105
	4290
	6
	63
	49.0 
	48.5 
	0.114 
	满意

	0108
	4077
	4
	47
	40.5 
	43.9 
	-0.845 
	满意

	0109
	4051
	6
	63
	29.6 
	48.5 
	-4.187 
	不满意

	0116
	4377
	6
	63
	44.4 
	48.5 
	-0.934 
	满意

	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0117
	4182
	5
	62
	40.6 
	40.7 
	-0.012 
	满意

	0118
	4096
	4
	47
	45.9 
	43.9 
	0.497 
	满意

	0120
	4109
	5
	62
	41.1 
	40.7 
	0.110 
	满意

	0121
	4222
	1
	50
	72.5 
	64.8 
	1.694 
	满意

	0123
	4339
	4
	47
	40.7 
	43.9 
	-0.917 
	满意

	0124
	4170
	1
	50
	68.7 
	64.8 
	0.864 
	满意

	0125
	4007
	2
	65
	51.6 
	51.8 
	-0.077 
	满意

	0127
	4031
	1
	50
	66.0 
	64.8 
	0.273 
	满意

	0130
	4316
	2
	65
	46.5 
	51.8 
	-2.292 
	基本满意

	0131
	4073
	6
	63
	50.6 
	48.5 
	0.465 
	满意

	0132
	4044
	1
	50
	70.9 
	64.8 
	1.345 
	满意

	0133
	4132
	5
	62
	35.9 
	40.7 
	-1.157 
	满意

	0134
	4331
	6
	63
	49.9 
	48.5 
	0.319 
	满意

	0135
	4134
	6
	63
	49.7 
	48.5 
	0.266 
	满意

	0136
	4102
	2
	65
	48.4 
	51.8 
	-1.471 
	满意

	0137
	4199
	3
	44
	53.6 
	54.5 
	-0.184 
	满意

	0138
	4230
	5
	62
	43.7 
	40.7 
	0.629 
	满意

	0139
	4385
	6
	63
	50.2 
	48.5 
	0.387 
	满意

	0141
	4015
	4
	47
	44.3 
	43.9 
	0.099 
	满意

	0142
	4064
	2
	65
	53.0 
	51.8 
	0.464 
	满意

	0144
	4302
	1
	50
	62.6 
	64.8 
	-0.470 
	满意

	0148
	4244
	1
	50
	58.3 
	64.8 
	-1.410 
	满意

	0149
	4196
	3
	44
	53.4 
	54.5 
	-0.227 
	满意

	0150
	4300
	2
	65
	52.2 
	51.8 
	0.173 
	满意

	0151
	4360
	5
	62
	42.0 
	40.7 
	0.278 
	满意

	0152
	4363
	2
	65
	51.0 
	51.8 
	-0.346 
	满意

	0153
	4178
	4
	47
	44.9 
	43.9 
	0.249 
	满意

	0154
	4359
	5
	62
	38.2 
	40.7 
	-0.505 
	满意

	0157
	4262
	5
	62
	34.4 
	40.7 
	-1.289 
	满意

	0160
	4328
	5
	62
	31.4 
	40.7 
	-1.908 
	满意

	0161
	4061
	5
	62
	40.5 
	40.7 
	-0.037 
	满意

	0163
	4227
	4
	47
	44.8 
	43.9 
	0.224 
	满意

	0165
	4085
	6
	63
	48.4 
	48.5 
	-0.022 
	满意

	0166
	4293
	3
	44
	59.6 
	54.5 
	1.113 
	满意

	0167
	4376
	1
	50
	69.4 
	64.8 
	1.017 
	满意

	0170
	4089
	2
	65
	51.1 
	51.8 
	-0.270 
	满意

	0173
	4373
	4
	47
	46.2 
	43.9 
	0.659 
	满意

	0175
	4080
	4
	47
	47.7 
	43.9 
	0.945 
	满意

	0179
	4350
	6
	63
	47.2 
	48.5 
	-0.296 
	满意

	0180
	4124
	6
	63
	44.6 
	48.5 
	-0.864 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0182
	4107
	5
	62
	32.8 
	40.7 
	-1.912 
	满意

	0184
	4129
	3
	44
	51.8 
	54.5 
	-0.800 
	满意

	0185
	4139
	3
	44
	53.8 
	54.5 
	-0.196 
	满意

	0186
	4038
	1
	50
	62.4 
	64.8 
	-0.514 
	满意

	0187
	4056
	5
	62
	39.6 
	40.7 
	-0.256 
	满意

	0188
	4225
	2
	65
	52.7 
	51.8 
	0.389 
	满意

	0189
	4084
	2
	65
	51.7 
	51.8 
	-0.039 
	满意

	0191
	4003
	6
	63
	48.9 
	48.5 
	0.089 
	满意

	0192
	4022
	2
	65
	52.2 
	51.8 
	0.155 
	满意

	0193
	4103
	1
	50
	64.8 
	64.8 
	0.011 
	满意

	0195
	4128
	2
	65
	53.0 
	51.8 
	0.519 
	满意

	0197
	4353
	6
	63
	55.3 
	48.5 
	1.549 
	满意

	0198
	4198
	5
	62
	41.4 
	40.7 
	0.183 
	满意

	0200
	4086
	4
	47
	41.9 
	43.9 
	-0.497 
	满意

	0204
	4006
	6
	63
	48.2 
	48.5 
	-0.066 
	满意

	0205
	4059
	1
	50
	63.6 
	64.8 
	-0.251 
	满意

	0211
	4116
	6
	63
	49.6 
	48.5 
	0.244 
	满意

	0214
	4172
	6
	63
	47.4 
	48.5 
	-0.251 
	满意

	0215
	4177
	1
	50
	69.3 
	64.8 
	0.995 
	满意

	0216
	4313
	4
	47
	41.7 
	43.9 
	-0.630 
	满意

	0228
	4209
	5
	62
	41.3 
	40.7 
	0.158 
	满意

	0229
	4082
	4
	47
	43.1 
	43.9 
	-0.199 
	满意

	0230
	4322
	6
	63
	48.7 
	48.5 
	0.046 
	满意

	0231
	4155
	3
	44
	53.3 
	54.5 
	-0.249 
	满意

	0232
	4282
	4
	47
	45.6 
	43.9 
	0.423 
	满意

	0233
	4140
	5
	62
	42.1 
	40.7 
	0.353 
	满意

	0234
	4341
	3
	44
	48.4 
	54.5 
	-1.308 
	满意

	0235
	4120
	1
	50
	61.8 
	64.8 
	-0.645 
	满意

	0236
	4351
	2
	65
	52.1 
	51.8 
	0.130 
	满意

	0237
	4330
	6
	63
	47.9 
	48.5 
	-0.137 
	满意

	0238
	4217
	5
	62
	40.9 
	40.7 
	0.052 
	满意

	0241
	4279
	3
	44
	58.5 
	54.5 
	0.875 
	满意

	0243
	4309
	5
	62
	39.4 
	40.7 
	-0.258 
	满意

	0245
	4245
	2
	65
	49.6 
	51.8 
	-0.952 
	满意

	0246
	4158
	2
	65
	50.6 
	51.8 
	-0.519 
	满意

	0247
	4024
	3
	44
	51.7 
	54.5 
	-0.830 
	满意

	0250
	4287
	1
	50
	61.8 
	64.8 
	-0.645 
	满意

	0252
	4081
	6
	63
	47.6 
	48.5 
	-0.199 
	满意

	0253
	4231
	5
	62
	40.3 
	40.7 
	-0.072 
	满意

	0255
	4249
	2
	65
	55.9 
	51.8 
	1.773 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0256
	4047
	4
	47
	46.0 
	43.9 
	0.522 
	满意

	0257
	4121
	5
	62
	41.9 
	40.7 
	0.304 
	满意

	0258
	4381
	3
	44
	51.2 
	54.5 
	-0.703 
	满意

	0259
	4149
	1
	50
	66.7 
	64.8 
	0.426 
	满意

	0263
	4304
	6
	63
	53.0 
	48.5 
	1.025 
	满意

	0265
	4087
	5
	62
	35.5 
	40.7 
	-1.254 
	满意

	0268
	4344
	2
	65
	53.2 
	51.8 
	0.606 
	满意

	0270
	4342
	6
	63
	51.1 
	48.5 
	0.592 
	满意

	0290
	4011
	6
	63
	41.8 
	48.5 
	-1.484 
	满意

	0303
	4318
	5
	62
	44.6 
	40.7 
	0.815 
	满意

	0310
	4005
	3
	44
	54.8 
	54.5 
	0.106 
	满意

	0311
	4250
	1
	50
	64.7 
	64.8 
	-0.011 
	满意

	0312
	4066
	6
	63
	50.4 
	48.5 
	0.421 
	满意

	0317
	4214
	1
	50
	69.6 
	64.8 
	1.060 
	满意

	0318
	4166
	3
	44
	47.0 
	54.5 
	-1.610 
	满意

	0319
	4281
	2
	65
	52.4 
	51.8 
	0.260 
	满意

	0324
	4336
	2
	65
	50.5 
	51.8 
	-0.562 
	满意

	0325
	4069
	6
	63
	46.0 
	48.5 
	-0.554 
	满意

	0333
	4133
	1
	50
	62.8 
	64.8 
	-0.426 
	满意

	0336
	4025
	2
	65
	52.6 
	51.8 
	0.309 
	满意

	0338
	4185
	6
	63
	48.5 
	48.5 
	0.000 
	满意

	0339
	4046
	6
	63
	49.3 
	48.5 
	0.177 
	满意

	0340
	4016
	5
	62
	37.9 
	40.7 
	-0.670 
	满意

	0341
	4248
	6
	63
	43.0 
	48.5 
	-1.253 
	满意

	0343
	4314
	2
	65
	51.8 
	51.8 
	0.000 
	满意

	0346
	4308
	2
	65
	54.4 
	51.8 
	1.125 
	满意

	0349
	4206
	4
	47
	44.4 
	43.9 
	0.124 
	满意

	0350
	4138
	6
	63
	44.8 
	48.5 
	-0.820 
	满意

	0351
	4241
	3
	44
	54.2 
	54.5 
	-0.054 
	满意

	0352
	4259
	3
	44
	55.1 
	54.5 
	0.141 
	满意

	0353
	4223
	5
	62
	37.8 
	40.7 
	-0.588 
	满意

	0356
	4113
	2
	65
	54.2 
	51.8 
	1.038 
	满意

	0357
	4343
	4
	47
	37.3 
	43.9 
	-1.891 
	满意

	0358
	4220
	4
	47
	43.2 
	43.9 
	-0.174 
	满意

	0359
	4235
	5
	62
	36.2 
	40.7 
	-0.918 
	满意

	0360
	4151
	6
	63
	51.2 
	48.5 
	0.598 
	满意

	0361
	4357
	4
	47
	48.9 
	43.9 
	1.433 
	满意

	0362
	4141
	3
	44
	54.5 
	54.5 
	0.011 
	满意

	0364
	4095
	5
	62
	42.6 
	40.7 
	0.475 
	满意

	0365
	4152
	3
	44
	52.5 
	54.5 
	-0.422 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0366
	4126
	3
	44
	53.5 
	54.5 
	-0.287 
	满意

	0367
	4312
	6
	63
	46.6 
	48.5 
	-0.433 
	满意

	0368
	4194
	5
	62
	39.3 
	40.7 
	-0.329 
	满意

	0369
	4106
	4
	47
	46.7 
	43.9 
	0.696 
	满意

	0370
	4232
	2
	65
	51.4 
	51.8 
	-0.173 
	满意

	0371
	4349
	5
	62
	41.3 
	40.7 
	0.134 
	满意

	0374
	4369
	6
	63
	49.8 
	48.5 
	0.296 
	满意

	0377
	4034
	5
	62
	42.8 
	40.7 
	0.524 
	满意

	0383
	4027
	2
	65
	51.2 
	51.8 
	-0.232 
	满意

	0384
	4122
	1
	50
	61.8 
	64.8 
	-0.645 
	满意

	0386
	4180
	3
	44
	54.2 
	54.5 
	-0.054 
	满意

	0390
	4275
	1
	50
	71.4 
	64.8 
	1.454 
	满意

	0395
	4202
	3
	44
	54.2 
	54.5 
	-0.054 
	满意

	0398
	4131
	5
	62
	40.7 
	40.7 
	0.012 
	满意

	0409
	4203
	6
	63
	48.4 
	48.5 
	-0.023 
	满意

	0413
	4364
	4
	47
	42.8 
	43.9 
	-0.315 
	满意

	0421
	4315
	4
	47
	43.9 
	43.9 
	0.000 
	满意

	0422
	4048
	1
	50
	63.0 
	64.8 
	-0.383 
	满意

	0423
	4320
	3
	44
	58.4 
	54.5 
	0.854 
	满意

	0426
	4123
	6
	63
	48.6 
	48.5 
	0.022 
	满意

	0427
	4219
	1
	50
	64.4 
	64.8 
	-0.077 
	满意

	0429
	4332
	2
	65
	49.6 
	51.8 
	-0.952 
	满意

	0430
	4324
	4
	47
	43.8 
	43.9 
	-0.029 
	满意

	0431
	4382
	2
	65
	49.0 
	51.8 
	-1.211 
	满意

	0432
	4237
	2
	65
	45.7 
	51.8 
	-2.638 
	基本满意

	0433
	4145
	4
	47
	43.5 
	43.9 
	-0.099 
	满意

	0435
	4367
	4
	47
	44.2 
	43.9 
	0.086 
	满意

	0438
	4119
	5
	62
	42.7 
	40.7 
	0.499 
	满意

	0440
	4205
	4
	47
	40.9 
	43.9 
	-0.746 
	满意

	0441
	4276
	2
	65
	50.1 
	51.8 
	-0.735 
	满意

	0442
	4037
	5
	62
	39.9 
	40.7 
	-0.183 
	满意

	0443
	4153
	2
	65
	50.7 
	51.8 
	-0.476 
	满意

	0448
	4072
	1
	50
	58.4 
	64.8 
	-1.388 
	满意

	0449
	4100
	5
	62
	38.8 
	40.7 
	-0.451 
	满意

	0456
	4117
	6
	63
	43.3 
	48.5 
	-1.152 
	满意

	0458
	4049
	4
	47
	42.5 
	43.9 
	-0.348 
	满意

	0460
	4091
	3
	44
	57.9 
	54.5 
	1.041 
	满意

	0462
	4168
	6
	63
	49.3 
	48.5 
	0.182 
	满意

	0466
	4159
	5
	62
	39.1 
	40.7 
	-0.377 
	满意

	0473
	4187
	4
	47
	45.8 
	43.9 
	0.472 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0477
	4136
	6
	63
	51.7 
	48.5 
	0.709 
	满意

	0478
	4135
	5
	62
	44.1 
	40.7 
	0.840 
	满意

	0479
	4255
	4
	47
	44.8 
	43.9 
	0.224 
	满意

	0481
	4321
	1
	50
	60.1 
	64.8 
	-1.017 
	满意

	0482
	4130
	3
	44
	57.8 
	54.5 
	1.011 
	满意

	0485
	4329
	2
	65
	50.5 
	51.8 
	-0.562 
	满意

	0487
	4098
	2
	65
	51.6 
	51.8 
	-0.087 
	满意

	0488
	4108
	1
	50
	60.0 
	64.8 
	-1.038 
	满意

	0489
	4019
	6
	63
	50.5 
	48.5 
	0.443 
	满意

	0496
	4337
	4
	47
	42.9 
	43.9 
	-0.287 
	满意

	0497
	4291
	4
	47
	43.9 
	43.9 
	0.000 
	满意

	0503
	4384
	3
	44
	57.3 
	54.5 
	0.616 
	满意

	0508
	4272
	6
	63
	46.1 
	48.5 
	-0.547 
	满意

	0537
	4253
	1
	50
	65.2 
	64.8 
	0.098 
	满意

	0541
	4179
	5
	62
	41.6 
	40.7 
	0.231 
	满意

	0542
	4036
	6
	63
	38.5 
	48.5 
	-2.215 
	基本满意

	0552
	4389
	6
	63
	49.1 
	48.5 
	0.137 
	满意

	0561
	4093
	3
	44
	55.3 
	54.5 
	0.257 
	满意

	0562
	4378
	6
	63
	47.0 
	48.5 
	-0.342 
	满意

	0565
	4092
	1
	50
	71.8 
	64.8 
	1.541 
	满意

	0572
	4333
	3
	44
	54.5 
	54.5 
	0.011 
	满意

	0573
	4347
	2
	65
	52.6 
	51.8 
	0.346 
	满意

	0574
	4323
	2
	65
	53.9 
	51.8 
	0.908 
	满意

	0579
	4001
	2
	65
	53.7 
	51.8 
	0.734 
	满意

	0582
	4265
	3
	44
	57.8 
	54.5 
	0.724 
	满意

	0584
	4294
	4
	47
	43.5 
	43.9 
	-0.115 
	满意

	0585
	4390
	1
	50
	60.2 
	64.8 
	-0.995 
	满意

	0586
	4211
	5
	62
	42.1 
	40.7 
	0.353 
	满意

	0587
	4030
	4
	47
	45.5 
	43.9 
	0.398 
	满意

	0592
	4240
	6
	63
	46.7 
	48.5 
	-0.410 
	满意

	0596
	4261
	3
	44
	49.4 
	54.5 
	-1.092 
	满意

	0599
	4014
	2
	65
	49.4 
	51.8 
	-0.927 
	满意

	0602
	4348
	1
	50
	65.3 
	64.8 
	0.120 
	满意

	0606
	4105
	3
	44
	55.6 
	54.5 
	0.347 
	满意

	0608
	4115
	1
	50
	60.6 
	64.8 
	-0.907 
	满意

	0610
	4236
	5
	62
	38.5 
	40.7 
	-0.443 
	满意

	0612
	4286
	4
	47
	47.1 
	43.9 
	0.795 
	满意

	0614
	4229
	6
	63
	47.7 
	48.5 
	-0.182 
	满意

	0621
	4144
	3
	44
	55.8 
	54.5 
	0.292 
	满意

	0623
	4296
	6
	63
	48.4 
	48.5 
	-0.023 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0624
	4114
	6
	63
	48.8 
	48.5 
	0.066 
	满意

	0625
	4076
	4
	47
	45.8 
	43.9 
	0.472 
	满意

	0626
	4163
	1
	50
	63.6 
	64.8 
	-0.251 
	满意


	0629
	4197
	5
	62
	39.0 
	40.7 
	-0.402 
	满意

	0631
	4161
	2
	65
	54.2 
	51.8 
	1.038 
	满意

	0634
	4246
	2
	65
	49.5 
	51.8 
	-0.995 
	满意

	0640
	4266
	4
	47
	40.5 
	43.9 
	-0.845 
	满意

	0641
	4190
	2
	65
	53.7 
	51.8 
	0.822 
	满意

	0644
	4186
	1
	50
	71.0 
	64.8 
	1.366 
	满意

	0650
	4242
	1
	50
	50.8 
	64.8 
	-3.050 
	不满意

	0652
	4020
	3
	44
	54.4 
	54.5 
	-0.015 
	满意

	0653
	4156
	6
	63
	47.3 
	48.5 
	-0.266 
	满意

	0657
	4299
	2
	65
	52.9 
	51.8 
	0.476 
	满意

	0659
	4127
	5
	62
	40.7 
	40.7 
	0.012 
	满意

	0660
	4057
	4
	47
	42.2 
	43.9 
	-0.423 
	满意

	0661
	4083
	6
	63
	51.6 
	48.5 
	0.687 
	满意

	0662
	4251
	4
	47
	43.9 
	43.9 
	0.000 
	满意

	0663
	4271
	3
	44
	55.7 
	54.5 
	0.270 
	满意

	0666
	4110
	3
	44
	56.1 
	54.5 
	0.498 
	满意

	0667
	4307
	4
	47
	43.4 
	43.9 
	-0.143 
	满意

	0668
	4252
	2
	65
	51.5 
	51.8 
	-0.130 
	满意

	0669
	4224
	3
	44
	37.9 
	54.5 
	-3.578 
	不满意

	0671
	4078
	3
	44
	55.4 
	54.5 
	0.287 
	满意

	0672
	4053
	2
	65
	52.7 
	51.8 
	0.348 
	满意

	0674
	4204
	2
	65
	47.2 
	51.8 
	-1.990 
	满意

	0675
	4264
	4
	47
	39.1 
	43.9 
	-1.193 
	满意

	0676
	4305
	1
	50
	68.7 
	64.8 
	0.864 
	满意

	0679
	4173
	2
	65
	50.9 
	51.8 
	-0.389 
	满意

	0680
	4254
	2
	65
	51.5 
	51.8 
	-0.130 
	满意

	0682
	4388
	6
	63
	51.7 
	48.5 
	0.729 
	满意

	0683
	4216
	2
	65
	48.6 
	51.8 
	-1.384 
	满意

	0685
	4074
	1
	50
	54.8 
	64.8 
	-2.175 
	基本满意

	0687
	4012
	1
	50
	64.9 
	64.8 
	0.033 
	满意

	0688
	4310
	3
	44
	50.2 
	54.5 
	-0.919 
	满意

	0689
	4285
	5
	62
	39.0 
	40.7 
	-0.340 
	满意

	0690
	4054
	5
	62
	34.4 
	40.7 
	-1.522 
	满意

	0694
	4334
	6
	63
	50.0 
	48.5 
	0.342 
	满意

	0696
	4042
	5
	62
	42.0 
	40.7 
	0.329 
	满意

	0697
	4137
	4
	47
	43.7 
	43.9 
	-0.050 
	满意

	0699
	4165
	2
	65
	53.1 
	51.8 
	0.562 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0703
	4079
	6
	63
	49.7 
	48.5 
	0.266 
	满意

	0705
	4040
	2
	65
	59.4 
	51.8 
	2.937 
	基本满意

	0709
	4041
	5
	62
	44.1 
	40.7 
	0.840 
	满意

	0711
	4221
	4
	47
	44.5 
	43.9 
	0.149 
	满意

	0712
	4174
	3
	44
	57.4 
	54.5 
	0.638 
	满意

	0718
	4361
	3
	44
	55.5 
	54.5 
	0.227 
	满意

	0728
	4154
	5
	62
	35.4 
	40.7 
	-1.279 
	满意

	0754
	4387
	5
	62
	41.9 
	40.7 
	0.258 
	满意

	0762
	4017
	6
	63
	48.1 
	48.5 
	-0.089 
	满意

	0782
	4375
	6
	63
	44.9 
	48.5 
	-0.820 
	满意

	0794
	4371
	4
	47
	44.9 
	43.9 
	0.287 
	满意

	0807
	4386
	5
	62
	45.2 
	40.7 
	0.938 
	满意


