SCETIA:T0905钢材拉伸比对结果
	会员号
	样品号
	组号
	上屈服强度
	下屈服强度
	抗拉强度
	断后伸长率

	
	
	
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值%       
	中位值%                
	z比分数
	结果

	0001
	5147
	9
	365
	365
	0.000 
	满意
	365
	355
	2.027 
	基本满意
	540
	535
	1.086 
	满意
	31.5 
	31.5
	0.000 
	满意

	0002
	5145
	3
	355
	355
	0.000 
	满意
	345
	345
	0.000 
	满意
	525
	520
	0.798 
	满意
	31.0 
	31.0
	0.000 
	满意

	0003
	5013
	6
	370
	375
	-0.564 
	满意
	365
	367.5
	-0.398 
	满意
	540
	547.5
	-1.412 
	满意
	32.0 
	30.25
	0.937 
	满意

	0005
	5029
	5
	370
	370
	0.000 
	满意
	355
	365
	-2.117 
	基本满意
	535
	545
	-1.273 
	满意
	30.5 
	31.0
	-0.313 
	满意

	0006
	5066
	2
	375
	357.5
	1.969 
	满意
	365
	350
	2.619 
	基本满意
	530
	525
	0.628 
	满意
	34.0 
	32.25
	0.929 
	满意

	0007
	5093
	5
	365
	370
	-0.677 
	满意
	360
	365
	-1.058 
	满意
	545
	545
	0.000 
	满意
	32.0 
	31.0
	0.625 
	满意

	0008
	5064
	6
	380
	375
	0.564 
	满意
	375
	367.5
	1.194 
	满意
	545
	547.5
	-0.471 
	满意
	29.5 
	30.25
	-0.402 
	满意

	0011
	5096
	5
	370
	370
	0.000 
	满意
	365
	365
	0.000 
	满意
	540
	545
	-0.637 
	满意
	32.0 
	31.0
	0.625 
	满意

	0044
	5091
	1
	355
	355
	0.000 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	530
	525
	0.628 
	满意
	29.5 
	32.0
	-0.942 
	满意

	0109
	5005
	6
	380
	375
	0.564 
	满意
	375
	367.5
	1.194 
	满意
	555
	547.5
	1.412 
	满意
	33.5 
	30.25
	1.741 
	满意

	0113
	5107
	7
	370
	355
	1.766 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	535
	530
	1.086 
	满意
	29.5 
	32.0
	-1.552 
	满意

	0116
	5097
	6
	370
	375
	-0.564 
	满意
	365
	367.5
	-0.398 
	满意
	550
	547.5
	0.471 
	满意
	28.0 
	30.25
	-1.205 
	满意

	0117
	5016
	1
	355
	355
	0.000 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	530
	525
	0.628 
	满意
	32.0 
	32.0
	0.000 
	满意

	0118
	5100
	7
	360
	355
	0.589 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	535
	530
	1.086 
	满意
	32.0 
	32.0
	0.000 
	满意

	0120
	5137
	1
	360
	355
	0.814 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	525
	525
	0.000 
	满意
	32.0 
	32.0
	0.000 
	满意

	0121
	5132
	4
	375
	375
	0.000 
	满意
	370
	370
	0.000 
	满意
	550
	555
	-0.637 
	满意
	31.5 
	30.5
	0.474 
	满意

	0123
	5126
	6
	375
	375
	0.000 
	满意
	360
	367.5
	-1.194 
	满意
	545
	547.5
	-0.471 
	满意
	29.0 
	30.25
	-0.670 
	满意

	0124
	5047
	4
	380
	375
	0.564 
	满意
	370
	370
	0.000 
	满意
	570
	555
	1.910 
	满意
	30.5 
	30.5
	0.000 
	满意

	0125
	5068
	5
	380
	370
	1.354 
	满意
	375
	365
	2.117 
	基本满意
	545
	545
	0.000 
	满意
	32.0 
	31.0
	0.625 
	满意

	0127
	5087
	7
	345
	355
	-1.177 
	满意
	345
	350
	-1.014 
	满意
	525
	530
	-1.086 
	满意
	31.5 
	32.0
	-0.310 
	满意

	0130
	5070
	2
	365
	357.5
	0.844 
	满意
	360
	350
	1.746 
	满意
	530
	525
	0.628 
	满意
	34.0 
	32.25
	0.929 
	满意

	0131
	5113
	3
	370
	355
	1.688 
	满意
	350
	345
	0.769 
	满意
	515
	520
	-0.798 
	满意
	34.5 
	31.0
	1.319 
	满意

	0132
	5022
	9
	365
	365
	0.000 
	满意
	360
	355
	1.014 
	满意
	535
	535
	0.000 
	满意
	31.0 
	31.5
	-0.276 
	满意

	0133
	5069
	2
	355
	357.5
	-0.281 
	满意
	355
	350
	0.873 
	满意
	520
	525
	-0.628 
	满意
	32.0 
	32.25
	-0.133 
	满意

	0134
	5134
	1
	355
	355
	0.000 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	520
	525
	-0.628 
	满意
	34.0 
	32.0
	0.754 
	满意

	0135
	5106
	5
	370
	370
	0.000 
	满意
	365
	365
	0.000 
	满意
	540
	545
	-0.637 
	满意
	29.5 
	31.0
	-0.938 
	满意

	0136
	5027
	1
	360
	355
	0.814 
	满意
	340
	350
	-1.997 
	满意
	530
	525
	0.628 
	满意
	29.0 
	32.0
	-1.130 
	满意

	0137
	5117
	2
	355
	357.5
	-0.281 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	525
	525
	0.000 
	满意
	32.5 
	32.25
	0.133 
	满意

	0138
	5056
	7
	360
	355
	0.589 
	满意
	345
	350
	-1.014 
	满意
	535
	530
	1.086 
	满意
	29.5 
	32.0
	-1.552 
	满意

	0139
	5053
	8
	360
	355
	0.899 
	满意
	345
	345
	0.000 
	满意
	530
	530
	0.000 
	满意
	32.5 
	32.0
	0.276 
	满意

	0141
	5139
	3
	345
	355
	-1.125 
	满意
	345
	345
	0.000 
	满意
	520
	520
	0.000 
	满意
	31.0 
	31.0
	0.000 
	满意

	0144
	5148
	2
	360
	357.5
	0.281 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	530
	525
	0.628 
	满意
	33.0 
	32.25
	0.398 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	上屈服强度
	下屈服强度
	抗拉强度
	断后伸长率

	
	
	
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值%       
	中位值%                
	z比分数
	结果

	0148
	5081
	9
	360
	365
	-1.205 
	满意
	355
	355
	0.000 
	满意
	535
	535
	0.000 
	满意
	29.5 
	31.5
	-1.104 
	满意

	0149
	5017
	9
	365
	365
	0.000 
	满意
	355
	355
	0.000 
	满意
	540
	535
	1.086 
	满意
	32.5 
	31.5
	0.552 
	满意

	0150
	5006
	4
	405
	375
	3.384 
	不满意
	375
	370
	1.058 
	满意
	560
	555
	0.637 
	满意
	31.5 
	30.5
	0.474 
	满意

	0151
	5038
	3
	355
	355
	0.000 
	满意
	340
	345
	-0.769 
	满意
	515
	520
	-0.798 
	满意
	33.5 
	31.0
	0.942 
	满意

	0152
	5025
	9
	355
	365
	-2.410 
	基本满意
	345
	355
	-2.027 
	基本满意
	535
	535
	0.000 
	满意
	30.0 
	31.5
	-0.828 
	满意

	0153
	5040
	4
	380
	375
	0.564 
	满意
	370
	370
	0.000 
	满意
	555
	555
	0.000 
	满意
	29.0 
	30.5
	-0.711 
	满意

	0154
	5057
	5
	360
	370
	-1.354 
	满意
	355
	365
	-2.117 
	基本满意
	550
	545
	0.637 
	满意
	31.0 
	31.0
	0.000 
	满意

	0157
	5009
	6
	365
	375
	-1.128 
	满意
	365
	367.5
	-0.398 
	满意
	550
	547.5
	0.471 
	满意
	31.0 
	30.25
	0.402 
	满意

	0161
	5099
	2
	360
	357.5
	0.281 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	525
	525
	0.000 
	满意
	29.5 
	32.25
	-1.460 
	满意

	0163
	5042
	5
	375
	370
	0.677 
	满意
	365
	365
	0.000 
	满意
	540
	545
	-0.637 
	满意
	31.0 
	31.0
	0.000 
	满意

	0165
	5055
	7
	355
	355
	0.000 
	满意
	345
	350
	-1.014 
	满意
	535
	530
	1.086 
	满意
	32.0 
	32.0
	0.000 
	满意

	0167
	5037
	8
	355
	355
	0.000 
	满意
	345
	345
	0.000 
	满意
	530
	530
	0.000 
	满意
	31.0 
	32.0
	-0.552 
	满意

	0170
	5073
	2
	365
	357.5
	0.844 
	满意
	360
	350
	1.746 
	满意
	535
	525
	1.256 
	满意
	32.5 
	32.25
	0.133 
	满意

	0173
	5072
	7
	350
	355
	-0.589 
	满意
	345
	350
	-1.014 
	满意
	540
	530
	2.171 
	基本满意
	34.0 
	32.0
	1.241 
	满意

	0175
	5085
	1
	355
	355
	0.000 
	满意
	355
	350
	0.999 
	满意
	530
	525
	0.628 
	满意
	33.5 
	32.0
	0.565 
	满意

	0179
	5092
	8
	350
	355
	-0.899 
	满意
	340
	345
	-1.014 
	满意
	530
	530
	0.000 
	满意
	32.0 
	32.0
	0.000 
	满意

	0180
	5123
	8
	360
	355
	0.899 
	满意
	355
	345
	2.027 
	基本满意
	535
	530
	1.086 
	满意
	32.0 
	32.0
	0.000 
	满意

	0182
	5061
	9
	365
	365
	0.000 
	满意
	360
	355
	1.014 
	满意
	535
	535
	0.000 
	满意
	31.5 
	31.5
	0.000 
	满意

	0184
	5051
	5
	370
	370
	0.000 
	满意
	365
	365
	0.000 
	满意
	550
	545
	0.637 
	满意
	31.5 
	31.0
	0.313 
	满意

	0185
	5129
	8
	360
	355
	0.899 
	满意
	355
	345
	2.027 
	基本满意
	530
	530
	0.000 
	满意
	33.0 
	32.0
	0.552 
	满意

	0186
	5023
	7
	355
	355
	0.000 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	530
	530
	0.000 
	满意
	32.0 
	32.0
	0.000 
	满意

	0187
	5074
	8
	355
	355
	0.000 
	满意
	350
	345
	1.014 
	满意
	530
	530
	0.000 
	满意
	32.5 
	32.0
	0.276 
	满意

	0188
	5002
	6
	380
	375
	0.564 
	满意
	360
	367.5
	-1.194 
	满意
	540
	547.5
	-1.412 
	满意
	30.0 
	30.25
	-0.134 
	满意

	0189
	5090
	3
	350
	355
	-0.563 
	满意
	345
	345
	0.000 
	满意
	520
	520
	0.000 
	满意
	33.0 
	31.0
	0.754 
	满意

	0191
	5015
	9
	370
	365
	1.205 
	满意
	360
	355
	1.014 
	满意
	535
	535
	0.000 
	满意
	33.0 
	31.5
	0.828 
	满意

	0192
	5115
	9
	365
	365
	0.000 
	满意
	355
	355
	0.000 
	满意
	535
	535
	0.000 
	满意
	32.0 
	31.5
	0.276 
	满意

	0193
	5036
	3
	345
	355
	-1.125 
	满意
	340
	345
	-0.769 
	满意
	525
	520
	0.798 
	满意
	28.0 
	31.0
	-1.130 
	满意

	0195
	5059
	7
	355
	355
	0.000 
	满意
	355
	350
	1.014 
	满意
	530
	530
	0.000 
	满意
	34.5 
	32.0
	1.552 
	满意

	0198
	5031
	8
	350
	355
	-0.899 
	满意
	345
	345
	0.000 
	满意
	530
	530
	0.000 
	满意
	32.0 
	32.0
	0.000 
	满意

	0211
	5088
	6
	375
	375
	0.000 
	满意
	370
	367.5
	0.398 
	满意
	550
	547.5
	0.471 
	满意
	31.0 
	30.25
	0.402 
	满意

	0214
	5105
	1
	365
	355
	1.627 
	满意
	355
	350
	0.999 
	满意
	530
	525
	0.628 
	满意
	35.5 
	32.0
	1.319 
	满意

	0228
	5116
	3
	360
	355
	0.563 
	满意
	340
	345
	-0.769 
	满意
	515
	520
	-0.798 
	满意
	31.0 
	31.0
	0.000 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	上屈服强度
	下屈服强度
	抗拉强度
	断后伸长率

	
	
	
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值%       
	中位值%                
	z比分数
	结果

	0229
	5133
	4
	370
	375
	-0.564 
	满意
	365
	370
	-1.058 
	满意
	550
	555
	-0.637 
	满意
	31.0 
	30.5
	0.237 
	满意

	0230
	5014
	3
	350
	355
	-0.563 
	满意
	345
	345
	0.000 
	满意
	515
	520
	-0.798 
	满意
	36.5 
	31.0
	2.072 
	基本满意

	0231
	5084
	8
	365
	355
	1.797 
	满意
	340
	345
	-1.014 
	满意
	530
	530
	0.000 
	满意
	33.0 
	32.0
	0.552 
	满意

	0232
	5108
	7
	360
	355
	0.589 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	530
	530
	0.000 
	满意
	32.0 
	32.0
	0.000 
	满意

	0233
	5046
	1
	350
	355
	-0.814 
	满意
	340
	350
	-1.997 
	满意
	525
	525
	0.000 
	满意
	33.5 
	32.0
	0.565 
	满意

	0234
	5012
	7
	365
	355
	1.177 
	满意
	355
	350
	1.014 
	满意
	530
	530
	0.000 
	满意
	32.0 
	32.0
	0.000 
	满意

	0235
	5143
	7
	365
	355
	1.177 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	540
	530
	2.171 
	基本满意
	31.0 
	32.0
	-0.621 
	满意

	0236
	5149
	7
	350
	355
	-0.589 
	满意
	345
	350
	-1.014 
	满意
	535
	530
	1.086 
	满意
	30.5 
	32.0
	-0.931 
	满意

	0237
	5019
	6
	380
	375
	0.564 
	满意
	370
	367.5
	0.398 
	满意
	545
	547.5
	-0.471 
	满意
	29.5 
	30.25
	-0.402 
	满意

	0238
	5131
	6
	375
	375
	0.000 
	满意
	375
	367.5
	1.194 
	满意
	550
	547.5
	0.471 
	满意
	30.5 
	30.25
	0.134 
	满意

	0241
	5039
	7
	345
	355
	-1.177 
	满意
	345
	350
	-1.014 
	满意
	525
	530
	-1.086 
	满意
	31.5 
	32.0
	-0.310 
	满意

	0243
	5112
	7
	365
	355
	1.177 
	满意
	355
	350
	1.014 
	满意
	530
	530
	0.000 
	满意
	32.0 
	32.0
	0.000 
	满意

	0245
	5045
	4
	375
	375
	0.000 
	满意
	370
	370
	0.000 
	满意
	540
	555
	-1.910 
	满意
	27.0 
	30.5
	-1.660 
	满意

	0246
	5142
	2
	365
	357.5
	0.844 
	满意
	355
	350
	0.873 
	满意
	520
	525
	-0.628 
	满意
	32.5 
	32.25
	0.133 
	满意

	0250
	5153
	8
	355
	355
	0.000 
	满意
	345
	345
	0.000 
	满意
	530
	530
	0.000 
	满意
	33.5 
	32.0
	0.828 
	满意

	0252
	5008
	4
	380
	375
	0.564 
	满意
	375
	370
	1.058 
	满意
	565
	555
	1.273 
	满意
	32.0 
	30.5
	0.711 
	满意

	0253
	5034
	1
	350
	355
	-0.814 
	满意
	345
	350
	-0.999 
	满意
	520
	525
	-0.628 
	满意
	32.0 
	32.0
	0.000 
	满意

	0255
	5114
	1
	340
	355
	-2.441 
	基本满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	520
	525
	-0.628 
	满意
	32.0 
	32.0
	0.000 
	满意

	0256
	5109
	5
	370
	370
	0.000 
	满意
	360
	365
	-1.058 
	满意
	540
	545
	-0.637 
	满意
	30.5 
	31.0
	-0.313 
	满意

	0257
	5124
	4
	360
	375
	-1.692 
	满意
	360
	370
	-2.117 
	基本满意
	540
	555
	-1.910 
	满意
	30.0 
	30.5
	-0.237 
	满意

	0258
	5082
	3
	355
	355
	0.000 
	满意
	340
	345
	-0.769 
	满意
	520
	520
	0.000 
	满意
	29.0 
	31.0
	-0.754 
	满意

	0259
	5067
	8
	355
	355
	0.000 
	满意
	350
	345
	1.014 
	满意
	535
	530
	1.086 
	满意
	31.0 
	32.0
	-0.552 
	满意

	0265
	5118
	5
	370
	370
	0.000 
	满意
	360
	365
	-1.058 
	满意
	535
	545
	-1.273 
	满意
	30.5 
	31.0
	-0.313 
	满意

	0268
	5050
	6
	375
	375
	0.000 
	满意
	370
	367.5
	0.398 
	满意
	550
	547.5
	0.471 
	满意
	29.5 
	30.25
	-0.402 
	满意

	0290
	5119
	3
	360
	355
	0.563 
	满意
	350
	345
	0.769 
	满意
	520
	520
	0.000 
	满意
	32.0 
	31.0
	0.377 
	满意

	0301
	5004
	3
	350
	355
	-0.563 
	满意
	345
	345
	0.000 
	满意
	525
	520
	0.798 
	满意
	31.0 
	31.0
	0.000 
	满意

	0333
	5060
	9
	370
	365
	1.205 
	满意
	355
	355
	0.000 
	满意
	535
	535
	0.000 
	满意
	33.0 
	31.5
	0.828 
	满意

	0343
	5111
	1
	350
	355
	-0.814 
	满意
	340
	350
	-1.997 
	满意
	510
	525
	-1.885 
	满意
	30.5 
	32.0
	-0.565 
	满意

	0353
	5007
	2
	350
	357.5
	-0.844 
	满意
	340
	350
	-1.746 
	满意
	510
	525
	-1.885 
	满意
	32.5 
	32.25
	0.133 
	满意

	0356
	5128
	2
	355
	357.5
	-0.281 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	525
	525
	0.000 
	满意
	31.0 
	32.25
	-0.663 
	满意

	0358
	5103
	2
	370
	357.5
	1.407 
	满意
	360
	350
	1.746 
	满意
	530
	525
	0.628 
	满意
	32.0 
	32.25
	-0.133 
	满意

	0368
	5136
	2
	355
	357.5
	-0.281 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	520
	525
	-0.628 
	满意
	31.0 
	32.25
	-0.663 
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	上屈服强度
	下屈服强度
	抗拉强度
	断后伸长率

	
	
	
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值MPa       
	中位值MPa                
	z比分数
	结果
	检测值%       
	中位值%                
	z比分数
	结果

	0370
	5048
	6
	365
	375
	-1.128 
	满意
	360
	367.5
	-1.194 
	满意
	540
	547.5
	-1.412 
	满意
	30.0 
	30.25
	-0.134 
	满意

	0377
	5152
	9
	365
	365
	0.000 
	满意
	360
	355
	1.014 
	满意
	535
	535
	0.000 
	满意
	31.5 
	31.5
	0.000 
	满意

	0386
	5101
	2
	365
	357.5
	0.844 
	满意
	355
	350
	0.873 
	满意
	535
	525
	1.256 
	满意
	30.5 
	32.25
	-0.929 
	满意

	0421
	5001
	6
	350
	375
	-2.820 
	基本满意
	340
	367.5
	-4.376 
	不满意
	540
	547.5
	-1.412 
	满意
	29.5 
	30.25
	-0.402 
	满意

	0426
	5138
	8
	355
	355
	0.000 
	满意
	355
	345
	2.027 
	基本满意
	535
	530
	1.086 
	满意
	30.0 
	32.0
	-1.104 
	满意

	0429
	5140
	5
	380
	370
	1.354 
	满意
	365
	365
	0.000 
	满意
	545
	545
	0.000 
	满意
	31.0 
	31.0
	0.000 
	满意

	0433
	5043
	6
	375
	375
	0.000 
	满意
	365
	367.5
	-0.398 
	满意
	545
	547.5
	-0.471 
	满意
	31.5 
	30.25
	0.670 
	满意

	0440
	5102
	9
	365
	365
	0.000 
	满意
	360
	355
	1.014 
	满意
	540
	535
	1.086 
	满意
	32.5 
	31.5
	0.552 
	满意

	0442
	5120
	5
	390
	370
	2.708 
	基本满意
	380
	365
	3.175 
	不满意
	560
	545
	1.910 
	满意
	30.5 
	31.0
	-0.313 
	满意

	0448
	5033
	6
	375
	375
	0.000 
	满意
	370
	367.5
	0.398 
	满意
	550
	547.5
	0.471 
	满意
	30.5 
	30.25
	0.134 
	满意

	0449
	5062
	5
	380
	370
	1.354 
	满意
	370
	365
	1.058 
	满意
	550
	545
	0.637 
	满意
	31.0 
	31.0
	0.000 
	满意

	0458
	5041
	5
	375
	370
	0.677 
	满意
	365
	365
	0.000 
	满意
	545
	545
	0.000 
	满意
	31.0 
	31.0
	0.000 
	满意

	0460
	5151
	7
	355
	355
	0.000 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	530
	530
	0.000 
	满意
	34.0 
	32.0
	1.241 
	满意

	0478
	5095
	8
	355
	355
	0.000 
	满意
	350
	345
	1.014 
	满意
	535
	530
	1.086 
	满意
	31.5 
	32.0
	-0.276 
	满意

	0497
	5049
	3
	360
	355
	0.563 
	满意
	350
	345
	0.769 
	满意
	525
	520
	0.798 
	满意
	29.0 
	31.0
	-0.754 
	满意

	0537
	5078
	5
	375
	370
	0.677 
	满意
	360
	365
	-1.058 
	满意
	550
	545
	0.637 
	满意
	29.0 
	31.0
	-1.251 
	满意

	0565
	5079
	8
	345
	355
	-1.797 
	满意
	340
	345
	-1.014 
	满意
	525
	530
	-1.086 
	满意
	30.5 
	32.0
	-0.828 
	满意

	0584
	5127
	2
	355
	357.5
	-0.281 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	530
	525
	0.628 
	满意
	31.0 
	32.25
	-0.663 
	满意

	0602
	5144
	1
	355
	355
	0.000 
	满意
	345
	350
	-0.999 
	满意
	520
	525
	-0.628 
	满意
	30.5 
	32.0
	-0.565 
	满意

	0641
	5122
	7
	350
	355
	-0.589 
	满意
	360
	350
	2.027 
	基本满意
	530
	530
	0.000 
	满意
	31.5 
	32.0
	-0.310 
	满意

	0657
	5076
	9
	365
	365
	0.000 
	满意
	355
	355
	0.000 
	满意
	540
	535
	1.086 
	满意
	31.0 
	31.5
	-0.276 
	满意

	0667
	5110
	9
	365
	365
	0.000 
	满意
	355
	355
	0.000 
	满意
	540
	535
	1.086 
	满意
	31.0 
	31.5
	-0.276 
	满意

	0680
	5130
	3
	355
	355
	0.000 
	满意
	345
	345
	0.000 
	满意
	525
	520
	0.798 
	满意
	31.0 
	31.0
	0.000 
	满意

	0683
	5054
	3
	360
	355
	0.563 
	满意
	350
	345
	0.769 
	满意
	525
	520
	0.798 
	满意
	29.0 
	31.0
	-0.754 
	满意

	0689
	5150
	4
	370
	375
	-0.564 
	满意
	360
	370
	-2.117 
	基本满意
	555
	555
	0.000 
	满意
	29.5 
	30.5
	-0.474 
	满意

	0690
	5010
	3
	370
	355
	1.688 
	满意
	365
	345
	3.077 
	不满意
	545
	520
	3.988 
	不满意
	30.0 
	31.0
	-0.377 
	满意

	0694
	5011
	2
	355
	357.5
	-0.281 
	满意
	345
	350
	-0.873 
	满意
	510
	525
	-1.885 
	满意
	32.0 
	32.25
	-0.133 
	满意

	0705
	5030
	2
	355
	357.5
	-0.281 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	525
	525
	0.000 
	满意
	33.5 
	32.25
	0.663 
	满意

	0718
	5098
	7
	355
	355
	0.000 
	满意
	350
	350
	0.000 
	满意
	530
	530
	0.000 
	满意
	33.0 
	32.0
	0.621 
	满意

	0762
	5018
	1
	350
	355
	-0.814 
	满意
	345
	350
	-0.999 
	满意
	525
	525
	0.000 
	满意
	32.0 
	32.0
	0.000 
	满意

	0782
	5063
	6
	390
	375
	1.692 
	满意
	380
	367.5
	1.989 
	满意
	565
	547.5
	3.295 
	不满意
	31.0 
	30.25
	0.402 
	满意


